# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

PENGGUNAAN LATEKS PRAVULKANISASI DAN FLY ASH PADA CAMPURAN ASPAL POROUS DENGAN PENGUJIAN MARSHALL DAN CANTABRO

Dimas Jaya Saputra1)*, Hariman Al Faritzie2), Bazar Asmawi3)

1) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja

Palembang

email: dimasjaya095@gmail.com

| Artikel Info | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : Disetujui : Diterbitkan : | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan lateks pravulkanisasi dan fly ash dalam campuran aspal porous dengan menguji karakteristik Marshall dan Cantabro. Aspal porous merupakan salah satu jenis campuran aspal yang memiliki porositas tinggi, sehingga dapat mengurangi genangan air di permukaan jalan. Namun, kekuatan dan ketahanan campuran ini sering kali menjadi masalah, terutama terhadap keausan dan deformasi. Oleh karena itu Pada penelitian ini menggunakan Lateks Pravulkanisasi (LP) sebagai substitusi campuran aspal berdasarkan pengujian Marshall dan Cantabro, dengan spesifikasi Australian Asphalt Pavement Association (AAPA) 2004. Penelitian ini dilakukan dengan kadar Lateks Pravulkanisasi LP 0%, 3%, 7%, dan 11%. Hasil pengujian marshall pada kadar aspal LP 3% adalah VIM dengan nilai 19,57%, Stabilitas dengan nilai 1000.34 kg, Flow dengan nilai 6 mm, dan Marshall Quotient dengan nilai 210,20 kg/mm. Kadar aspal LP 7% adalah VIM dengan nilai 19,12%, Stabilitas dengan nilai 872,63 kg, Flow dengan nilai 5,82 mm, dan Marshall Quotient dengan nilai 152,54 kg/mm. Kadar aspal LP 11% adalah VIM dengan nilai 20,27%, Stabilitas dengan nilai 766,21 kg, Flow dengan nilai 5,90 mm, dan Marshall Quotient dengan nilai 162,03 kg/mm. Kemudian hasil pengujian cantabro LP 3% dengan nilai 6,28%, LP 7% dengan nilai 3,93, dan LP 11% dengan nilai 11,25%. |
| Kata Kunci : Aspal porus, Marshall, Cantabro, LP | ABSTRACT |
|  | This study aims to evaluate the use of pre-vulcanized latex and fly ash in porous asphalt mixtures by testing Marshall and Cantabro characteristics. Porous asphalt is a type of asphalt mixture that has high porosity, which can reduce waterlogging on the road surface. However, the strength and durability of these mixtures are often a problem, especially against wear and deformation. Therefore, this study used Pre-vulcanized Latex (LP) as a substitute for asphalt mixture based on Marshall and Cantabro tests, with Australian Asphalt Pavement Association (AAPA) 2004 specifications. This research was conducted with 0%, 3%, 7%, and 11% levels of LP vulcanized latex. The marshall test results at 3% LP asphalt content were VIM with a value of 19.57%, Stability with a value of 1000.34 kg, Flow with a value of 6 mm, and Marshall Quotient with a value of 210.20 kg/mm. 7% LP asphalt content is VIM with a value of 19.12%, Stability with a value of 872.63 kg, Flow with a value of 5.82 mm, and Marshall Quotient with a value of 152.54 kg/mm. LP 11% asphalt content is VIM with a value of 20.27%, Stability with a value of 766.21 kg, Flow with a value of 5.90 mm, and Marshall Quotient with a value of 162.03 kg/mm. Then the results of the LP 3% cantabro test with a value of 6.28%, LP 7% with a value of 3.93, and LP 11% with a value of 11.25%. |

Keywords : Porous Asphalt, Marshall, Cantabro, LP

PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana yang dibuat untuk menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya. Jalan sangat diperlukan guna mempermudah mobilitas serta aksesbilitas kegiatan social ekonomi, sosial serta untuk kemajuan daerah tersebut lapis perkerasan jalan berfungsi untuk menerima serta menyebarkan beban diatasnya kemudian di salurkan ke tanah dasar.

Serta meningkatnya intensitas curah hujan dan bertambahnya volume lalu lintas dari tahun ke tahun yang dapat menyebabkan kerusakan pada jalan dan waktu tempuh perjalanan dapat menjadi tidak sesuai perencanaan. Berbagai jenis kerusakan yang terjadi pada infrastruktur jalan disebabkan oleh empat hal antara lain beban lalu lintas, kualitas material penyusun yang kurang baik, cuaca, dan air. Faktor tersebutlah yang dapat menimbulkan masalah baik dari segi fungsional maupun struktural. Namun khusus untuk perkerasan lentur, pengaruh cuaca dan air merupakan faktor utama penyabab kerusakan pada perkerasan jalan dan membuat umur perkerasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Dinas Pekerjaan Umum 2007).

Jenis perkerasan jalan berupa perkerasan kaku lebih mendominasi pengaplikasiannya di Indonesia dibandingkan dengan perkerasan lentur. Dapat Ditinjau dari segi kekuatannya, perkerasan kaku lebih kuat daripada perkerasan lentur, akan tetapi untuk memenuhi unsur kenyamanan bagi pengendara maka perkerasan kaku masih harus dilapisi dengan perkerasan lentur pada bagian  atasnya. Perkerasan lentur ada beberapa macam, salah satunya adalah aspal berongga. Aspal berongga didefinisikan sebagai jenis perkerasan berpori karena penggunaan agregat kasar yang lebih banyak dibanding agregat halus untuk meningkatkan gaya gesek dan meminimalisir terjadinya genangan pada permukaan jalan (Mukti, 2017). Aspal porous mempunyai stabilitas yang rendah tapi mempunyai permeabilitas yang tinggi disebabkan banyaknya rongga pada campuran, maka perlu ditambahkan material lain untuk meningkatkan stabilitas. (Arlia, dkk., 2018).

Lateks adalah istilah yang digunakan untuk menyebut getah dari pohon karet. Getah alam diperoleh dari tanaman Hevea brasiliensis, kemudian diolah dan diperdagangkan sebagai bahan industri berupa Rubber Smoked Sheet (RSS), getah pekat, crumb rubber, Lateks Pravulkanisasi dan lain-lain. Pencampuran lateks pada perkerasan jalan raya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan aspal pada saat menahan beban kendaraan. (Suaryana dan Sofyan, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Aspal porous merupalan teknologi flexible pavement yang sedang dikembangkan guna menanggulangi kerusakan pada perkerasan yang diakibatkan oleh air. Campuran aspal porous memiliki kelebihan khususnya pada sisi fungsionalnya, akan tetapi secara struktural lebih lemah dibandingkan campuran lainnya. Menurut Djumari (2009) lapis permukaan jalan yang dapat meloloskan air ke dalam lapisan atas (wearing course) secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori udara kapiler dengan lapisan perkerasannya sebagai sistem drainase. Lapisan aspal porous ini secara efektif dapat memberikan Tingkat kenyamanan terutama diwaktu hujan agar tidak terjadi genangan-genangan air serta memiliki kekesatan permukaan yang lebih kasar dan dapat mengurangi kebisingan.

Gambar 2.1 Permukaan Aspal Porus

Pada penelitian ini menggunakan spesifikasi gradasi Australian Asphalt Pavement Association (AAPA) 2004.

Tabel 2.1 Gradasi Agregat Campuran Aspal Porus

| Nomor Saringan | Ukuran Saringan (mm) | Spesifikasi | %Lolos | %Tertahan | Berat (gram) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¾ | 19,0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ½ | 13,2 | 85-100 | 90 | 10 | 120 |
| 3/8 | 9,5 | 45-70 | 58 | 32 | 384 |
| No.4 | 4,75 | 10-25 | 17 | 41 | 492 |
| No.8 | 2,36 | 7-15 | 11 | 6 | 72 |
| No.16 | 1,18 | 6-12 | 9 | 2 | 24 |
| No.30 | 0,6 | 5-10 | 7 | 2 | 24 |
| No.50 | 0,3 | 4-8 | 6 | 1 | 12 |
| No.100 | 0,15 | 3-7 | 5 | 1 | 12 |
| No.200 | 0,075 | 2-5 | 3 | 2 | 24 |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Berat Total |  |  |  |  | 1200 |

(Sumber : Australian Asphalt Pavemen Associaton (AAPA) 2004)

Pengujian marshall adalah metode yang digunakan untuk menilai kualitas campuran aspal dengan cara mengukur beberapa parameter utama. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan campuran aspal memiliki kekuatan dan fleksibilitas yang sesuai untuk digunakan dalam lapisan permukaan jalan dan untuk menentukan ketahanan (stabilitas) terhadap kelelehan (flow) dari campuran aspal. Spesifikasi aspal porus menggunakan nilai-nilai yang dibatasi dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Kriteria Perencanaan Aspal Porus

| No | Kriteria Perencanaan | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Void In Mix (VIM %) | 18-25 |
| 2. | Stabilitas (kg) | Min.500 |
| 3. | Flow (mm) | 2-6 |
| 4. | Marshall Quotient (kg/mm) | Maks.400 |

(Sumber : Australian Asphalt Pavement Association (AAPA) 2004)

Lateks pravulkanisasi yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan  nilai kekuatan dalam campuran akibat beban berlebih, persentase substitusi limbah plastik pada penelitian ini dengan kadar 3%, 7%, dan 11%.

Gambar 2.2 Lateks Pravulkanisasi

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di dua Laboratorium yaitu Laboratorium Bahan Pekerasan Jalan Universitas Tridinanti, dan di Laboratorium Bahan Perkerasan Jalan Universitas IBA, Palembang, Sumatera Selatan.

- Persiapan Material

Penelitian ini melakukan pengujian antara lain pengujian agregat kasar, agregat halus, aspal, filler (semen) dan abu batu. Pada agregat kasar dan halus dilakukan pengujian berat jenis, penyerapan air, analisa saringan, abrasi (agregat kasar).

- Karakteristik aspal dan perencanaan campuran

Pengujian akan dilakukan pencampuran aspal penetrasi 60/70 dengan Lateks Pravulkanisasi sesuai dengan persentase yang digunakan. Pencampuran menggunakan suhu 160°C selama 45 menit dengan kecepatan asphalt mixer 800 rpm dengan persentase 3%, 7%, dan 11%. Kemudian akan dilakukan pengujian berat jenis aspal dan penetrasi aspal pada masing-masing persentase untuk melihat perbandingan dengan aspal normal.

- Pembuatan benda uji

Pembuatan benda uji aspal porus mengunakan aspal yang telah dilakukan pencampuran dengan Lateks Pravulkanisasi yang akan dipanaskan dengan agregat kasar, halus, dan filler hingga mencapai suhu 160°C. Masukkan semua bahan yang sudah tercampur pada mold dan tusuk dengan spatula. Penusukan dilakukan dengan setiap pinggirannya ditusuk 15 kali dan di tengah 10 kali.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Benda Uji

| %LP | Jumlah Benda Uji Marshall | Jumlah Benda Uji Cantabro |
| --- | --- | --- |
| 0% | 15 | 3 |
| 3% | 15 | 3 |
| 7% | 15 | 3 |
| 11% | 15 | 3 |
| Total | 60 | 12 |

- Pengujian Marshall dan Cantabro

Pengujian selanjutnya yaitu pengujian marshall yang dilakukan untuk menentukan kadar aspal optimum (KAO) pada campuran aspal porus dan untuk mengetahui nilai dari Polypropylene (LP) pada parameter Void In Mix (VIM), Stabilitas, Flow, Marshall Quotient (MQ) dan setelah itu dilakukan pengujian cantabro untuk mengetahui persentase kehilangan berat setelah pengujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Hasil pengujian karakteristik agregat

Material yang digunakan dalam campuran beraspal ini yaitu terdiri dari agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah (split) yang berasal dari Depot Musi 2, sedangkan untuk agregat halus menggunakan pasir sungai yang juga berasal dari Depot Musi 2 dan abu batu yang berasal dari PT. Bintang Selatan Agung. Pengujian agregat pada penelitian ini meliputi pengujian agregat kasar, agregat halus. Dari hasil tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil pengujian agregat kasar dan halus yang telah dilakukan memenuhi persyaratan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2.

Tabel 4.1 Hasil Karakteristik Agregat

| Pengujian | Standar Pengujian | Syarat | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregat Kasar |  |  | Batu Pecah |
| Berat Jenis Bulk | SNI 1969:2008 | - | 2,45 |
| Berat Jenis SSD | SNI 1969:2008 | - | 2,45 |
| Berat Apparent | SNI 1969:2008 | - | 2,46 |
| Penyerapan Air | SNI 1969:2008 | - | 0,30 |
| Keausan, LA Abrassion Test | SNI 2417:2008 | Maks.40% | 10,56 |
| Agregat Halus |  |  | Pasir Sungai |
| Berat Jenis Bulk | SNI 1969:2008 | - | 2,31 |
| Berat Jenis SSD | SNI 1969:2008 | - | 2,35 |
| Berat Jenis Apparent | SNI 1969:2008 | - | 2,42 |
| Penyerapan Air | SNI 1969:2008 | - | 2,04 |
|  |  |  | Abu Batu |
| Berat Jenis Bulk | SNI 1970:2008 | - | 2,52 |
| Berat Jenis SSD | SNI 1970:2008 | - | 2,57 |
| Berat Jenis Apparent | SNI 1970:2008 | - | 2,65 |
| Penyerapan Air | SNI 1970:2008 | - | 1,83 |

Sumber : Analisa Data

Berdasarkan hasil pengujian Analisa Saringan untuk masing-masing agregat ditunjukkan pada tabel 4.3. Data yang diperoleh yaitu berupa berat tertahan saringan dimana akan dihitung terhadap persen berat yang lolos saringan. Selanjutnya juga dihitung persen lolos kumulatif tiap saringan.

Tabel 4.3 Analisa Saringan

| No. Saringan | Ukuran (mm) | Lolos Kumulatif (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Batu Pecah | Pasir Sungai | Abu batu |
| 1” | 25,4 | 98,5 | 100,0 | 100,0 |
| ¾” | 19 | 63,9 | 100,0 | 100,0 |
| ½” | 12,5 | 18,7 | 100,0 | 100,0 |
| 3/8” | 9,5 | 3,5 | 100,0 | 100,0 |
| No.4 | 4,75 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| No.8 | 2,36 | 0,0 | 98,0 | 59,6 |
| No.16 | 1,18 | 0,0 | 92,0 | 24,0 |
| No.30 | 0,6 | 0,0 | 67,5 | 2,6 |
| No.50 | 0,3 | 0,0 | 25,0 | 1,6 |
| No.100 | 0,15 | 0,0 | 12,5 | 1,4 |
| No.200 | 0,075 | 0,0 | 2,0 | 1,1 |
| PAN | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sumber : Analisa Data

Pengujian aspal yang dilakukan hanya 2 pengujian saja yaitu penetrasi aspal dan berat jenis aspal dimana pengujian yang lainnya tidak dilakukan karena keterbatasan alat. Pengujian penetrasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kekerasan aspal yang digunakan sedangkan pengujian berat jenis dilakukan untuk membantu dalam perhitungan analisis Marshall.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Karakteristik Aspal

| Pengujian | Jenis Aspal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Normal | LP 3% | LP 7% | LP 11% |
| Penetrasi | 62,7 | 43,7 | 34,7 | 38,5 |
| Berat Jenis | 1,1005 | 1,2222 | 1,3516 | 1,6477 |

Sumber : Analisa Data

- Hasil Pengujian Marshall dan Kadar Aspal Optimum (KAO)

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Marshall Aspal Normal

| Parameter | Jenis Aspal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| VIM | 20,18 | 19,61 | 16,54 | 15,95 | 15,08 |
| Stabilitas | 757,70 | 693,85 | 638,51 | 519,32 | 515 |
| Flow | 5,70 | 5,82 | 5,98 | 8,17 | 8,85 |
| MQ | 135,38 | 119,33 | 109,61 | 64,39 | 58,20 |

Hasil Pengujian Marshall untuk kadar Aspal Normal dapat dilihat pada tabel 4.5. Untuk hasil kadar aspal 5%, 5,50% dan 6% diperoleh bahwa parameter Void In Mix tidak masuk dalam spesifikasi. Kemudian, 5,50% dan 6% diperoleh bahwa parameter Kelelehan (Flow) tidak masuk dalam spesifikasi aspal porous sehingga tidak memenuhi nilai Kadar Aspal Optimum (KAO). Untuk hasil kadar aspal 4%, dan 4,50% diperoleh bahwa semua parameter masuk dalam spesifikasi aspal porous, sehingga kadar aspal tersebut merupakan Kadar Aspal Optimum (KAO). Berdasarkan parameter yang masuk dalam spesifikasi pada kadar aspal 4% dan 4,50% diperoleh bahwa Kadar Aspal Optimum (KAO) adalah 4,25%.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Marshall Kadar LP 3%

| Parameter | Jenis Aspal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| VIM | 14,42 | 15,19 | 19,57 | 18,88 | 13,13 |
| Stabilitas | 851,35 | 872,63 | 936,48 | 1000,34 | 702 |
| Flow | 13,73 | 11,85 | 6,00 | 5,37 | 9,23 |
| MQ | 65,25 | 74,34 | 186,15 | 210,20 | 76,07 |

Hasil pengujian marshall sampel aspal LP 3% dapat dilihat dari tabel 4.8 untuk hasil kadar aspal 4%, 4,50%, 6% parameter VIM dan Kelelehan (flow) tidak memenuhi spesifikasi. sehingga kadar aspal tersebut tidak memenuhi nilai KAO untuk sampel 3%. Untuk kadar aspal persentase 5%, 5,50% semua parameter memenuhi Spesifikasi sehingga persentase tersebut memenuhi nilai KAO.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Marshall Aspal LP 7%

| Parameter | Jenis Aspal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| VIM | 15,90 | 19,12 | 18,88 | 14,46 | 15,36 |
| Stabilitas | 604,46 | 651,28 | 872,63 | 766,21 | 809 |
| Flow | 11,15 | 5,82 | 5,73 | 7,65 | 9,03 |
| MQ | 69,04 | 112,07 | 152,54 | 101,83 | 89,53 |

Hasil pengujian marshall sampel aspal LP 7% dapat dilihat dari tabel 4.9 untuk hasil kadar aspal 4%, 5,50%, 6% parameter VIM dan Kelelehan (flow) tidak memenuhi spesifikasi. sehingga kadar aspal tersebut tidak memenuhi nilai KAO untuk sampel 7%. Untuk kadar aspal persentase 4,50%, 5% semua parameter memenuhi Spesifikasi sehingga persentase tersebut memenuhi nilai KAO.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Marshall Aspal LP 11%

| Parameter | Jenis Aspal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| VIM | 20,27 | 18,35 | 17,38 | 14.92 | 14,36 |
| Stabilitas | 702,36 | 766,21 | 744,93 | 681,08 | 426 |
| Flow | 5,42 | 5,90 | 6,42 | 8,15 | 12,3 |
| MQ | 162,03 | 146,12 | 117,15 | 88,49 | 34,61 |

Hasil pengujian marshall sampel aspal LP 11% dapat dilihat dari tabel 4.10 untuk hasil kadar aspal 5%, 5,50%, 6% parameter VIM dan Kelelehan (flow) tidak memenuhi spesifikasi. sehingga kadar aspal tersebut tidak memenuhi nilai KAO untuk sampel 11%. Untuk kadar aspal persentase 4%, 4,50% semua parameter memenuhi Spesifikasi sehingga persentase tersebut memenuhi nilai KAO.

Hasil Pengujian Marshall Kadar Aspal LP

Grafik 4.5 Kadar Aspal Optimum (KAO)

Grafik di atas menunjuukan perbandingan hasil KAO untuk tiap campuran usulan. Dari grafik tersebut menunjukkan campuran LP 3% dan LP 7% memiliki KAO yang lebih besar daripada campuran normal sedangkan campuran LP 11% memiliki KAO yang sama dengan campuran normal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Lateks Pravulkanisasi mampu meningkatkan nilai KAO bila persentase Lateks Pravulkanisasi yang digunakan sebesar 3% - 7%. Pada penggunaan Lateks Pravulkanisasi sebesar 3% dan 7% mampu meningkatkan nilai KAO karena terjadi penyerapan aspal oleh agregat yang lebih besar sehingga membuat ikatan antar campuran menjadi lebih kuat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai stabilitas LP 3% dan LP7% yang lebih besar dari stabilitas LP 11%. Selain itu juga, adanya penggunaan Lateks dalam campuran usulan mampu mengurangi penggunaan aspal karena di substitusi sebesar 3%, 7%, dan 11% terhadap aspal.

Grafik 4.1 Void In Mix (VIM)

Mengacu pada spesifikasi Australian Asphalt Pavement Associaton (APPA) 2004, nilai Void In Mix (VIM) yang sudah di persayartkan untuk aspal porous itu sebesar 18-25% Mengacu pada Tabel 2.4 Pada BAB II Hal 23. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan nilai tertinggi berada pada kadar aspal LP 11% dengan kadar aspal 4% untuk nilai terendah berada pada campuran aspal LP 3% dengan kadar aspal 6% dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya kadar Lateks Pravulkanisasi dalam campuran aspal, maka nilai void in mix (VIM) menjadi tidak stabil. Pada grafik tersebut terlihat bahwa perbedaan nilai VIM antara ketiga variasi campuran tersebut dengan Normal. Hal ini menunjukkan bahwa campuran modifikasi menggunakan Lateks Pravulkanisasi memiliki kemampuan yang berbeda tiap campurannya dalam mengisi rongga. pada setiap campuran tersebut dibandingkan dengan campuran normal nilai VIM pada aspal yang telah dicampurkan dengan lateks pravulkanisasi terlihat lebih baik terdapat pada kadar aspal LP 3%. Hal ini menunjukkan campuran LP 3% lebih tahan dan kuat terhadap pengelupasan nilai Void In Mix (VIM) yang memenuhi standar menunjukkan kekuatan terhadap pengelupasan. Nilai VIM yang terlalu kecil dapat berpotensi terjadinya bleeding hal ini dikarenakan tidak terjadinya ruang yang cukup untuk menampung menampung akibat tekanan lalu lintas serta peningkatan tempratur. Sebaliknya jika nilai VIM terlalu tinggi dan melewati batas standar aspal porous 25% dapat menurunkan durabilitas campuran sehingga menyebabkan keretakan bila diberikan pembebanan oleh lalu lintas.

Grafik 4.2 Stabilitas

Mengacu pada Spesifikssi Australian Asphalt Pavement (AAPA) 2004, nilai nilai yang digunkan dan masuk persyaratan untuk campuran aspal porous adalah min 500 kg yang terdapat  Pada BAB II. Tabel 2.4 Hal 23. Pada pengujian ini didapatkan hasil yang menunjukkan nilai tertinggi berada pada kadar aspal 5,50. Dan untuk nilai terendah ditunjukkan pada aspal campuran LP 11% dengan kadar aspal 6%. Dapat dilihat dari pengujian ini bahwa dengan bertambahnya Lateks Pravulkanisasi, maka nilai stabilitas terjadi peningkatan serta penurunan. Pada campuran aspal normal nilai stabilitas mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kurangnya peningkatan yang kuat antara agregat dan aspal, sehingga dapat menyebabkan agregat dapat bergerak lebih bebas yang akan membuat kerusakan struktural lebih cepat dikarenakan beban kendaaraan. Pada campuran aspal LP 3% meningkat untuk setiap campuran kadar aspal nya kecuali pada kadar aspal 6% , hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penggunaan aspal pada campuran aspal LP 3% tersebut sehingga mengakibatkan menurunnya nilai stabilitas. Pada campuran aspal lp 7% nilai stabilitas mengalami kenaikan dan penuran, hal ini dikarenakan LP 7% dengan kadar aspal 5,50% dan 6% tidak seimbang sehingga pada persentase tersebut mengalami kenaikan dan penurunan nilai stabilitas. Pada LP 11% mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan semakin sedikit campuran kadar aspal maka semakin meningkat nilai stabilitas sebaliknya jika kadar aspal semakin banyak maka nilai stabilitas akan semakin menurun.

Grafik 4.3 Kelelehan (Flow)

Berdasarkan spesifikasi Australian Asphalt Pavement (AAPA) 2004, nilai Kelelehan (Flow) yang dipersyaratkan untuk campuran aspal porous 2-6 mm. yang terdapat  Pada BAB II. Tabel 2.4 Hal 23. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai tertinggi berada pada campuran aspal LP 3% dengan kadar aspal 4% sedangkan untuk nilai terendah berada pada campuran aspal LP 3% dengan kadar aspal 5,50% dari pengujian ini dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya Lateks Pravulkanisasi maka nilai Kelelehan (Flow) terjadi peningkatan dan penurunan. Pada campuran aspal normal mengalami peningkatan nilai Kelelehan (Flow), hal ini karena memiliki struktur yang lebih terbuka atau lebih banyak rongga sehingga ketika suhu naik, aspal ini akan cenderung lebih lunak sehingga menyebabkan kelelehan akan meningkat. Pada campuran aspal LP 3% mengalami kenaikan pada persentase kadar aspal 4%,4,5% dan 6% sehingga pada persentase ini aspal cenderung lebih lunak dan kelelehan meningkat. Pada campuran aspal LP 7% mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini dikarenakan tiap kadar aspal memiliki persentase penggunaan kadar aspal yang berbeda sehingga mempengaruhi peningkatan serta penurunan Kelelehan (Flow). Pada campuran aspal LP 11% Mengalami peningkatan nilai Kelelehan (Flow), pengaruh dari lateks pravulkanisasi lebih kuat sehingga menjadikan aspal lebih lunak pada suhu tinggi, karena kandungan LP lebih banyak.

Grafik 4.5 Marshall Quotient (MQ)

Berdasarkan Spesifikasi Australian Asphalt Pavement Associaton (AAPA) 2004, nilai Marshall Quotient (MQ) yang disyaratkan untuk campuran aspal porous adalah Maks.400 kg/mm yang terdapat pada Bab II Hal 18. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai tertinggi berada

Gafik 4.4 Marshall Quotient (MQ)

Berdasarkan spesifikasi Australian Asphalt Pavement Association (AAPA) 2004, nilai Marshall Quotient (MQ) yang disyaratkan pada campuran aspal porous adalah maks 400 kg/mm yang terdapat  Pada BAB II. Tabel 2.4 Hal 23. Dari hasil pengujian ini menunjukkan nilai tertinggi berada pada kadar campuran aspal LP 3% dengan kadar aspal 5,50%. Sedangkan untuk nilai terendah berada pada campuran aspal LP 11% dengan kadar aspal 6%. Dari hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa dengan ditambahkannya lateks pravulkanisasi, maka nilai Marshall Quotient (MQ) terjadi peningkatan dan penurunan. Untuk campuran aspal normal nilai MQ mengalami penurunan hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik material tersebut yang lebih mudah mengalami deformasi serta sensitif terhadap beban. Pada campuran aspal LP 3% dengan kadar aspal 4%, 4,5%, 5%, dan 5,50% mengalami peningkatan nilai MQ sedangkan pada persentase kadar aspal 6% mengalami penurunan. hal ini menunjukkan bahwa jika ditambahkan lateks pravulkanisasi dapat meningkatkan ketahanan deformasi, akan tetapi jika pada kadar aspal tersebut melebihi batas optimal akan terjadi ketidaksesuaian dalam campuran aspal tersebut sehingga mengakibatkan penurunan nilai MQ. Pada campuran aspal LP 7% mengalami peningkatan dan penurunan hal ini dakerenakan pada kadar aspal 4% ,4,5% 5% mengalami peningkatan sehingga menunjukkan bahwa penambahan lateks pravuklanisasi pada kadar aspal tersebut dapat meningkatkan nilai MQ sedangkan pada persentse kadar aspal 5,50% dan 6% mengalami penurunan nilai MQ semakin banyak kadar aspal yang digunkan maka semakin menururun nilai MQ tersebut. Pada campuran aspal LP 11% mengalami penurunan nilai MQ, hal ini dapat disebabkan lateks pravulkanisasi  yang terlalu banyak sehingga dapat merubah sifat fisik campuran aspal serta mengurangi kemampuan aspal untuk mengikat agregat dengan baik.

Gambar 4.1 Pengujian Marshall

- Hasil Pengujian Cantabro

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Cantabro

| Sampel | Rata-Rata Berat Awal | Rata-Rata Berat Setelah | Selisih | % Kehilangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 1245,3 | 1130,2 | 115,1 | 9,25 |
| LP 3% | 1245,67 | 1167,43 | 78,24 | 6,28 |
| LP 7% | 1244,67 | 1195,7 | 48,97 | 3,93 |
| LP 11% | 1249,00 | 1108,5 | 140,5 | 11,25 |

Grafik 4.6  % Kehilangan Berat

Dari grafik di atas didapatkan  hasil pengujian cantabro campuran usulan dimana pada campuran LP 7% dan LP 3% memiliki persentase kehilangan berat lebih kecil dari pada campuran normal dikarenakan pada campuran ini kadar lateks pravulkanisasi, kadar aspal, serta agregat yang digunkan itu sesuai dan pas sehingga persentase keausannya lebih kecil dibandingkan campuran usulan lainnya. Namun, pada campuran LP 11% dan campuran Normal persentase keausan lebih besar karena campuran LP 11% lebih banyak menggandung jumlah karet sehingga membuat campuran menjadi lebih elastis dan lebih mudah mengalami keausan, sedangkan pada persentase campuran normal persentase keausan lebih besar dikarenakan  pada persentase ini terlalu banyak menggunkan aspal sehingga pada persentase ini campuran aspal nya terlalu lembek. Dari hasil pengujian Cantabro diperoleh bahwa campuran LP 7% lebih baik dibandingkan dengan campuran lainnya karena campuran ini lebih tahan terhadap keausan yang akan berdampak pada kualitas campuran

Penulisan menggunakan Font Times New Roman 11 Pt, Spasi Single, memuat tentang pembahasan dan analisis penyelesaian masalah dalam penelitian. Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan Jumlah halaman keseluruhan jurnal minimal 5 halaman dan maksimal 15 halaman.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian  yang telah dilakukan dengan menambahkan bahan tambah Lateks Pravulkanisasi dan fly ash ke dalam campuran aspal porous yang dilakukan pada Laboratorium Universitas Tridinanti, dapat disimpulkan sebagai berikut :

      - Dari hasil penelitian dan pengujian Marshall dapat disimpulkan bahwa campuran Lateks Pravulkanisasi menunjukkan campuran LP 3% memiliki KAO sebesar 5,25% , LP 7% memiliki KAO sebesar 4,75% kedua campuran ini KAO nya lebih besar daripada campuran Normal, sedangkan campuran LP 11% memiliki KAO yang sama dengan campuran normal sebesar 4,25%.

      - Hasil penelitian pengaruh limbah lateks pravulkanisasi terhadap kinerja aspal porous  berdasarkan pengujian Marshall dan Cantabro yaitu :

- Pada hasil penelitian campuran aspal dengan variasi penambahan Lateks Pravulkanisasi berdasarkan pengujian Marshall mengalami cenderung menurun pada campuran LP 11% dan cenderung meningkat pada campuran LP 3% pada tiap parameternya yaitu VIM, Stabilitas, kelelehan (Flow), Marshall Quotient (MQ).

- Pada hasil penelitian Cantabro campuran aspal dengan variasi penambahan Lateks Pravulkanisasi pada campuran LP 7% didapat persentase kehilangan terkecil 3,93%. dimana pada campuran ini cenderung lebih baik dibandingan campuran normal karena mengalami pengikisan yang sedikit pada campuran nya semakin kecil persentase pada campuran itu maka campuran nya semakin baik. Hasil memenuhi spesifikasi yaitu tidak boleh >35% menurut Australian Asphalt Pavement Association (APPA 2004)persentase kehilangan berat terkecil 6,01% yang menunjukkan hasil semakin kecil semakin baik. Hasil pengujian memenuhi spesifikasi yaitu tidak boleh >35% menurut Australian Asphalt Pavement Association (AAPA 2004).

DAFTAR PUSTAKA

Al Faritzie, Hariman, Zuul Fitriana Umari, and Ricardo Panjaitan."Analisis Kadar Optimum Serbuk Karet Ban Dalam Bekas Pada Campuran Aspal." TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil 11.1 (2021): 29-35.

Irianto, I., Nur, K., Mahyuddin, M., Erniati, B., Miswar, T., Ihsan, M., & Syukuriah, S. (2021). Perancangan Perkerasan Jalan.

Jimmyanto, H., Arliansyah, J., Kadarsa, E. (2024), The Impact of Utilizing Waste Tire and Solid Natural Rubber as Asphalt Binder Substitutions on the Asphalt Concrete-Wearing Course Mixtures. Civil Engineering and Architecrute 12(3): 1660-1677.

Jimmyanto, H., Arliansyah, J., Kadarsa, E. (2023), Rheological Characteristics of Asphalt with a Crumb Rubber and Solid Natural Rubber Combination. Civil Engineering and Architecture 11(5A): 3051-3062.

Lailaturrahmi, L., & Riyanto, A. (2023, May). Pemanfaatan Aspal Porus dengan Aditif Lateks Ditinjau dari Aspek Marshall Properties, Durabilitas, Ketidakrataan. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil UMS (pp. 193-201).

Nursandah, F., & Zaenuri, M. (2019). Penelitian penambahan karet alam (lateks) pada campuran laston ac-wc terhadap karakteristik Marshall. Civilla: Jurnal Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan, 4(2), 262-267.

Ramli, Muhammad, and Muhammad Chaerul. "Analisis Karakteristik Campuran  Aspal Berongga Yang Menggunakan Serbuk Limbah Ban Sebagai Agregat Halus Berbasis Spesifikasi Ream: Characteristics Analysis of Hollow Asphalt Mixture Using Tire Waste Powder as Fine Aggregate Based on Specification REAM." Journals of Social, Science, and Engineering 2.1 (2023): 6-9.

Rahmawati, A., & Hidayat, R. N. (2021). Kinerja Campuran Aspal Porus yang Dimodifikasi dengan Lateks. Semesta Teknika, 24(1), 47-61.

Rodhiah, A., Yani, I., & Mahdi, M. (2023). Analisis Fly Ash Terhadap Filler Pada Campuran Aspal Porus. Jurnal Rekayasa Teknik dan Teknologi (REKATEK), 7(2), 82-90.

RSNI M-01-2003, Metode Pengujian Campuran Beraspal Panas dengan Alat Marshall, 2003

SNI 1969:2008, Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar, Badan Standar Nasional, 2008.

SNI 1970:2008, Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus, Badan Standar Nasional, 2008.

SNI 2417:2008, Cara Uji Keausan agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles, Badan Standar Nasional, 2008.

SNI 2441:2011, Cara Uji Berat Jenis Aspal Keras, Badan Standar Nasional, 2011.

SNI 2456:2011, Cara Uji Penetrasi Aspal, Badan Standar Nasional, 2011.

SNI ASTM C136:2012, Metode Uji untuk Analisis Saringan Agregat Halus dan Agregat Kasar, Badan Standar Nasional, 2012.

Tanjung, Rifin. Pengaruh Pemanfaatan Karet (Lateks) Alam sebagai Bahan Tambah Aspal Terhadap Stabilitas Marshall. Diss. Universitas Medan Area, 2020.