# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS KUAT TEKAN DAN LENTUR BETON DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH PLASTIK POLYPROPYLENE SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT KASAR

Gilang Ramadhan1)*,Indra Syahrul Fuad2), Bazar Asnawi3)

1) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

2,3) Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

*Corresponding Author, email: gilangramadhan191003@gmail.com

| Artikel Info | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : Disetujui : Diterbitkan : | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan limbah plastik polypropylene (PP) sebagai pengganti agregat kasar terhadap kuat tekan dan kuat lentur beton. Limbah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, penggunaan limbah plastik dalam campuran beton merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Tridinanti dengan variasi campuran agregat kasar plastik sebesar 0%, 1,5%, 3,0%, dan 4,5%. Pengujian dilakukan terhadap kuat tekan beton pada umur 7 dan 28 hari serta kuat lentur pada umur 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton dengan campuran limbah plastik polypropylene masih mampu memenuhi syarat kuat tekan minimum 17,5 MPa, meskipun terjadi sedikit penurunan nilai dibandingkan beton normal. Substitusi 4,5% menghasilkan kuat tekan sebesar 18,82 MPa. Dengan demikian, limbah plastik polypropylene memiliki potensi sebagai bahan alternatif agregat kasar pada beton ramah lingkungan. |
| Kata Kunci | ABSTRACT |
| Limbah plastik polypropylene, agregat kasar, kuat tekan, kuat lentur, beton ringan. Polypropylene plastic waste, coarse aggregate, compressive strength, flexural strength, lightweight concrete. | This research aims to analyze the effect of utilizing polypropylene (PP) plastic waste as a substitute for coarse aggregate on the compressive and flexural strength of concrete. Plastic waste is an ongoing environmental issue that continues to grow annually. Therefore, incorporating plastic waste into concrete mixtures offers an alternative solution to reduce environmental pollution. The study was conducted at the Civil Engineering Laboratory of Universitas Tridinanti using plastic coarse aggregate variations of 0%, 1.5%, 3.0%, and 4.5%. Tests were carried out for compressive strength at 7 and 28 days and flexural strength at 28 days. The results show that concrete mixed with polypropylene plastic waste can still meet the minimum compressive strength requirement of 17.5 MPa, although a slight decrease was observed compared to normal concrete. A 4.5% substitution achieved a compressive strength of 18.82 MPa. Thus, polypropylene plastic waste has the potential to be an alternative material for coarse aggregate in environmentally friendly concrete. |

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap lingkungan semakin meningkat, terutama terkait dengan pengelolaan limbah plastik.  Limbah plastik merupakan masalah yang sangat sering di jumpai di daerah perkotaan maupun pedesaan. Penggunaan plastik dalam setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan karena produk makanan, minuman semuanya menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Namun plastik yang dimaksud adalah plastik yang susah berkontaminasi dengan tanah atau biasa disebut dengan limbah anorganik, yang sulit hancur dengan sendirinya. Hal inilah yang menyebabkan jumlah sampah plastik pun ikut bertambah dan meningkat setiap tahunnya (Masril , Jerry Rizaldo, 2021).

Di Indonesia salah satu tantangan besar dalam pencemaran dan penanganan limbah, sehingga produksi plastik mencapai ratusan ton setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada maret 2025, potensi timbulan sampah dari 283 kabupaten/kota se-indonesia adalah 30.163.224.01 ton/tahun. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi plastik yang terus meningkat, Indonesia menghasilkan pengurangan sampah 13.61%, penanganan sampah 47.01%, sampah terkelola 60,62% dan sampah tidak terkelola 39.38%. Selain itu limbah plastik ini tingkat daur ulangnya yang rendah meskipun banyak jenis plastik yang sulit untuk diproses kembali.

Penggunaan sampah limbah plastik ini menarik perhatian para peneliti sebagai campuran beton praktisi konstruksi terutama jenis plastik polypropylene(PP). Hal ini juga penggunaan limbah plastik dalam beton ini membantu mengurangi jumlah sampah plastik dan menangani krisis limbah plastik yang semakin parah. Sifat limbah plastik seperti ringan dan tahan terhadap korosi yang dapat meningkatkan karakteristik beton. Penggunaan limbah plastik dapat menghasilkan beton yang lebih ringan dan lebih tahan lama. Limbah palstik ini juga dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran laut yang dapat membunuh hewan laut, pencemaran tanah yang menyebabkan akumulasi di tanah dan mengganggu kesuburan tanah. Selain itu dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia karena ada jenis plastik yang mengandung bahan kimia (Ceshia,C, 2024).

Pada penelitian ini, bahan kontruksi dengan pemanfaatan limbah plastik kemasan air mineral pada campuran beton, maka dari itu limbah plastik polypropylene(PP) dapat dijadikan agregat kasar sebagai campuran beton ringan dimanfaatkan untuk penggunaan kolom, balok dan dinding beton untuk menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas material konstruksi sambil mengurangi limbah plastik dalam penggunaan material daur ulang serta dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Universitas Tridinanti. Lokasi terletas di Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 hingga Juni 2025 berawal dari persiapan hingga penelitian pada pengujian kuat tekan dan kuat lentur.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

- Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan jenis data yaitu data primer. Data primer berasal dari hasil pengujian laboratorium, mulai dari pengujian karakteristik material agregat kasar dan halus serta pengujian karakteristik agregat buatan plastik polypropylene.

- Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan transformasi dan analisis data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang berguna dan dapat diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan pengolahan perencanaan campuran beton dan hasil pengukuran slump tets, hasil pengujian laboratorium menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan kesimpulan.

- Analisi Data

Data yang dihasilkan dari penelitian merupakan hasil dari pengujian kuat tekan dan lentur. Hasil pengujian kuat tekan beton dan lentur dihitung menggunakan software yang ada pada microsoft excel berupa grafik dan tabel.

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian Laboratorium

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Karakteristik Agregat

Hasil pengujian karakteristik agregat kasar disajikan dalam tabel 1, hasil pengujian agregat halus dalam tabel 2, hasil pengujian agregat buatan plastik dalam tabel 3.

Tabel 1 Pengujian Karakteristik Agregat Kasar (Split)

| No | Jenis Pengujian | Hasil Pengujian | Syarat | Metode Pengujian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat Jenis Kering | 2,52 | - | ASTM C127-2015 |
| 2 | Berat Jenis (Saturated Surface dry) SSD | 2,56 |  |  |
| 3 | Berat Jenis Semu | 2,62 |  |  |
| 4 | Berat Isi | 1,41 | - | ASTM C29-07 |
| 5 | Kadar Air | 1,47 | - | SNI 1971-2011 |
| 6 | Penyerapan Air | 1,50% | - | ASTM C127-2015 |
| 7 | Kehausan | 10,8% | Max 40% | SNI 2417-2008 |

Tabel 2 Pengujian Karakteristik Agregat Halus (Pasir)

| No | Jenis Pengujian | Hasil Pengujian | Syarat | Metode Pengujian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kadar Lumpur | 2,4% | Max 3% | ASTM C-40-20 |
| 3 | Berat Jenis Kering | 2,26 | - | ASTM C127-2015 |
| 4 | Berat Jenis (Saturated Surfaced dry) SSD | 2,35 |  |  |
| 5 | Berat Jenis Semu | 2,48 |  |  |
| 6 | Berat isi Gembur | 1,25 | - | ASTM C29-07 |
| 7 | Berat isi | 1,38 | - | ASTM C29-07 |
| 8 | Penyerapan Air | 4,06% | - | ASTM C127-2015 |

Tabel 3 Pengujian Agregat Buatan Plastik

| No | Jenis Pengujian | Hasil Pengujian | Syarat | Metode Pengujian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat Jenis Kering | 1,00 | - | ASTM C127-2015 |
| 2 | Berat Jenis (Saturated Surface dry) SSD | 1,01 |  |  |
| 3 | Berat Jenis Semu | 1,01 |  |  |
| 4 | Berat Isi | 0,48 | - | ASTM C29-07 |
| 5 | Kadar Air | 0,33 | - | SNI 1971-2011 |
| 6 | Penyerapan Air | 0,33% | - | ASTM C127-2015 |
| 7 | Kehausan | 1,72% | Max 40% | SNI 2417-2008 |

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 dan tabel 3 diketahui bahwa agregat kasar alam dan agregat kasar buatan memiliki berat jenis yang berbeda yang menunjukkan bahwa agregat buatan memiliki karakteristik yang lebih ringan.

Perancangan campuran beton

Perancangan campuran beton mengacu pada metode American Concrete Institute (ACI) dimana mutu rencana beton adalah sebesar 17,5 MPa dan slump rencana sebesar 75 – 100 mm dengan tipe jenis konstruksi sebagai pelat, balok, kolom dan dinding.

Tabel 4 Hasil Perancangan Campuran Beton Silinder

| No | Perencanaan | Beton Normal | Beton Pengganti 1,5% | Beton Pengganti 3,0% | Beton Pengganti 4,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mutu Rencana (Mpa) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 2 | Slump (mm) | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 |
| 3 | Semen (kg/m³) | 2,359 | 2,359 | 2,359 | 2,359 |
| 4 | Pasir (kg/m³) | 3,777 | 3,689 | 3,598 | 3,504 |
| 5 | Agregat Alami (kg/m³) | 6,304 | 6,064 | 5,969 | 5,871 |
| 6 | Agregat Buatan (kg/m³) | - | 0,239 | 0,334 | 0,433 |
| 7 | Air (lt/mᶾ) | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |

Tabel 5 Hasil Perancangan Campuran Beton Balok

| No | Perencanaan | Beton Normal | Beton Pengganti 1,5% | Beton Pengganti 3,0% | Beton Pengganti 4,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mutu Rencana (Mpa) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 2 | Slump (mm) | 75-100 | 75-100 | 75-100 | 75-100 |
| 3 | Semen (kg/m³) | 6,012 | 6,012 | 6,012 | 6,012 |
| 4 | Pasir (kg/m³) | 9,624 | 9,399 | 9,168 | 8,929 |
| 5 | Agregat Alami (kg/m³) | 16,063 | 15,672 | 15,431 | 15,190 |
| 6 | Agregat Buatan (kg/m³) | - | 0,391 | 0,631 | 0,872 |
| 7 | Air (lt/mᶾ) | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 |

Tabel 6 Hasil Pengukuran Slump Test Silinder dan Balok

| No | Variasi Campuran (%) | Test Slump silinder (cm) | Test Slump balok (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BN 0% | 8,8 | 8,5 |
| 2 | BP 1,5% | 8,5 | 8,3 |
| 3 | BP 3,0% | 8,2 | 8,0 |
| 4 | BP 4,5% | 7,8 | 7,6 |

Pengujian Kuat Tekan 7 Hari

Pengujian kuat tekan beton menggunakan alat uji tekan, Sebelum dilakukan pengujian kuat tekan beton sampel beton berupa silinder tersebut ditimbang dahulu beratnya sehingga diperoleh hasil berat isi beton.

Tabel 7 Hasil Kuat Tekan Beton 7 Hari

| No | Kode Sampel | Komposisi (%) | Pengujian 7 Hari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Campuran Agregat | Beban (KN) | f'c (MPa) | Rata-rata f'c (MPa) |
| 1 | BN | 0% | 267 | 15,12 | 15,12 |
|  |  |  | 266 | 15,06 |  |
|  |  |  | 252 | 14,27 |  |
|  |  |  | 273 | 15,46 |  |
|  |  |  | 277 | 15,68 |  |
| 2 | BP | 1,5% | 236 | 13,36 | 11,53 |
|  |  |  | 236 | 13,36 |  |
|  |  |  | 139 | 7,87 |  |
| 3 | BP | 3,0% | 283 | 16,02 | 14,14 |
|  |  |  | 205 | 11,61 |  |
|  |  |  | 261 | 14,78 |  |
| 4 | BP | 4,5% | 232 | 13,14 | 15,04 |
|  |  |  | 273 | 15,46 |  |
|  |  |  | 292 | 16,53 |  |

Gambar 4 Grafik Kuat Tekan 7 Hari

Berdasarkan tabel dan gambar dapat disimpulkan bahwa beton pengganti tidak memenuhi mutu rencana 17,05 Mpa. Kuat tekan 7 hari memenuhi untuk digunakan pada beton struktur ringan dengan minimum 6,89 Mpa dan maksimal 17,24 Mpa sumber dari SK SNI 03-3449-2002.

Pengujian Kuat Tekan 28 Hari

Pengujian kuat tekan beton menggunakan alat uji tekan, Sebelum dilakukan pengujian kuat tekan beton sampel beton berupa silinder tersebut ditimbang dahulu beratnya sehingga diperoleh hasil berat isi beton.

Tabel 8 Hasil Kuat Tekan Beton 28 Hari

| No | Kode Sampel | Komposisi (%) | Pengujian 28 Hari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Campuran Agregat | Beban (KN) | f'c (MPa) | Rata-rata f'c (MPa) |
| 1 | BN | 0% | 363 | 20,55 | 22,09 |
|  |  |  | 333 | 18,85 |  |
|  |  |  | 374 | 21,17 |  |
|  |  |  | 440 | 24,91 |  |
|  |  |  | 441 | 24,97 |  |
| 2 | BP | 1,5% | 299 | 16,93 | 15,34 |
|  |  |  | 316 | 17,89 |  |
|  |  |  | 198 | 11,21 |  |
| 3 | BP | 3% | 294 | 16,65 | 16,38 |
|  |  |  | 255 | 14,44 |  |
|  |  |  | 319 | 18,06 |  |
| 4 | BP | 4,5% | 363 | 20,55 | 18,82 |
|  |  |  | 310 | 17,55 |  |
|  |  |  | 324 | 18,34 |  |

Gambar 5 Grafik Kuat Tekan 28 Hari

Berdasarkan tabel dan gambar dapat dilihat dari hasil data diatas bahwa kuat tekan dengan beton pengganti (BP 4,5%) memenuhi syarat dengan mutu rencana beton 17,05 Mpa, sehingga beton tersebut dapat dugunakan untuk di aplikasikan ke kolom, balok dan dinding beton sesuai yang direncanakan, karena kuat tekannya termasuk di katagori konstruksi beton struktural, sumber SK SNI 03-3449-2002.

Pengujian Kuat Lentur 28 Hari

Kuat lentur adalah besarnya nilai kuat tarik tidak langsung dari benda uji beton berbentuk balok ukuran 15 x 15 x 60 cm yang diperoleh dari hasil pembebanan benda uji tersebut yang diletakkan mendatar di atas permukaan, penekan mesin uji.

Tabel 9 Hasil Kuat Lentur Beton 28 Hari

| No | Kode Sampel | Komposisi (%) | Beban (N) | Kuat Lentur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Campuran Agregat |  | f (Mpa) | Rata-Rata (Mpa) |
| 1 | BN | 0% | 19000 | 3,38 | 3,56 |
|  |  |  | 21000 | 3,73 |  |
| 2 | BP | 1,5% | 19000 | 3,38 | 3,11 |
|  |  |  | 16000 | 2,84 |  |
| 3 | BP | 3,0% | 18000 | 3,20 | 3,29 |
|  |  |  | 19000 | 3,38 |  |
| 4 | BP | 4,5% | 19000 | 3,38 | 3,47 |
|  |  |  | 20000 | 3,56 |  |

Berikut adalah cara menghitung FS (Mpa) :

F	= 19 kn x 1000

= 19.000 N

W	= 1/6 x 150 mm x 150² mm

= 562500 mm

M 	= 1/2  x F x 1/3 x L mm

= 1/2 x 19000 x 1/3 x 600 mm

= 1900000 mm

FS 	= 1900000562500=3,56 Mpa

Gambar 6 Grafik Kuat Lentur 28 Hari

Berdasarkan tabel dan gambar hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kuat lentur beton pengganti (BP 4,5%) yang relatif tinggi dibandingkan campuran yang lainnya disebabkan oleh campuran agregat buatan yang masih berkontribusi terhadap kekuatan struktur beton. Menurut SNI 4431:2011 standar kuat lentur minimum untuk beton normal yaitu sebesar 2,5 – 5,0 Mpa, maka untuk campuran 1,5%, 3,0%, 4,5% masih memenuhi syarat pengujian kuat lentur beton. Dari penelitian ini bahwa penggunaan agregat buatan terhadap kuat lentur belum banyak pengaruh terhadap beton yang dapat dipengaruhi oleh sifat fisik dan mekanik agregat buatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisa data, dan hasil pembahasan beton normal dengan menggunakan agregat berbahan plastik polypropylene sebagai pengganti agregat kasar ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kuat  tekan dengan subtitusi campuran 1,5%, 3,0%, 4,5%, dapat dinyatakan yang memenuhi syarat mutu rencana 17,5 Mpa adalah subtitusi campuran 4,5% yang menghasilkan kuat tekan 18,82 Mpa tidak melebihi kuat tekan beton normal (BN 0%) dengan nilai sebesar 22,09 Mpa pada umur 28 hari tanpa campuran limbah plastik polypropylene.

- Kuat lentur dengan subtitusi campuran 1,5%, 3,0%, 4,5%, dapat dinyatakan memenuhi syarat kuat lentur. Pada beton dengan subtitusi 4,5% menghasilkan nilai sebesar 3,47 MPa, yang sedikit lebih rendah dan tidak melebihi kuat lentur beton normal (BN 0%) dengan nilai sebesar 3,56 Mpa tanpa campuran limbah plastik polypropylene.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian, maka penulis   menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- Penelitian selanjutnya dapat menggunakan campuran di atas 4,5% terhadap limbah plastik polypropylene untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap mutu beton dan apakah masih memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

- Penelitian selanjutnya diharapkan menguji kuat tekan dan lentur menggunakan  jenis limbah plastik lain dengan metode dan prosedur yang berbeda dengan bahan tambahan untuk meningkatkan workability terhadap beton.

DAFTAR PUSTAKA

ACI 211.1-91 (2002). Standard Pratice For Selecting Proportions for Normal, heavyweight, and Mass Concrete.

Ceshia, C. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Pengganti Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton. (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK).

Masril, Rizaldo,J. (2021) Analisis Pengaruh Penambahan Agregat Limbah 	Plastik (Polyethylene Terephathalate) Terhadap Kuat Tekan Beton. 	Ensiklopedia of Journal.

SNI 4431:2011, Cara uji kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan, 2011

SK SNI T-03-3449-2002. Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan Dengan Agregat Ringan.

Windah R.S Fanto  P.P, H.Tanudjaja (2015) Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Dengan Varisai Kuat Tekan Beton.