STUDI PENELITIAN PENGGUNAAN AGREGAT HALUS PASIR DAN AGREGAT KASAR KERIKIL ALAM SUNGAI BATANGHARI TERHADAP KUAT TEKAN BETON

Mhd Basriansyah1), Yusrizal Lubis2)

1) Mahasiswa Strata-1, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Harapan Medan

2)Staf Pengajar, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Harapan Medan

mhdbasriansyah11@gmail.com

Abstrak

Beton merupakan material konstruksi yang banyak digunakan karena kekuatan dan durabilitasnya yang tinggi. Kualitas beton sangat dipengaruhi oleh karakteristik agregat yang menyusun 60–70% volume beton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh agregat halus pasir dan agregat kasar kerikil alami Sungai Batanghari terhadap kuat tekan beton. Tiga variasi sampel digunakan, yaitu: AA (agregat Quarry Mendapo dan Quarry Kasang), BB (agregat Quarry RBE dan Quarry Sengeti), dan AABB (kombinasi AA + BB). Benda uji berbentuk silinder 15×30 cm dengan mutu rencana 20 MPa. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 7, 14, dan 28 hari sesuai SNI 1974:2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan beton meningkat seiring bertambahnya umur dan sampel AABB menghasilkan kuat tekan tertinggi. Kombinasi agregat memberikan gradasi yang lebih baik, porositas rendah, dan kepadatan lebih tinggi. Agregat alami Sungai Batanghari terbukti layak digunakan untuk beton mutu sedang.

Kata Kunci : Beton, Agregat Sungai Batanghari, Kuat Tekan, Umur Beton.

.

I. PENDAHULUAN

Sungai Batanghari merupakan salah satu sumber agregat alam yang banyak dimanfaatkan masyarakat Jambi untuk konstruksi. Namun mutu agregat dari setiap quarry dapat berbeda sehingga perlu diuji untuk memastikan kelayakan penggunaan dalam beton struktural. Kualitas agregat, baik agregat halus maupun agregat kasar, dipengaruhi oleh kondisi geologi, geografi dan iklim dari sumber material tersebut. Mutu agregat menjadi salah faktor utama yang mempengaruhi kuat tekan, daya tahan, serta kemudahan pengerjaan beton. Dalam konteks perkembangan infrastruktur yang pesat di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi kebutuhan akan material bangunan yang berkualitas, ekonomis, dan mudah diperoleh semakin meningkat. Pemanfaatan agregat lokal dari Sungai Batanghari memberikan peluang besar bagi terciptanya pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sungai menghasilkan agregat dengan karakteristik yang berbeda, khususnya Sungai Batanghari. Sungai Batanghari mempunyai pola aliran yang berbeda-beda, sehingga kualitas agregat yang dihasilkan juga berbeda-beda. Setiap pola aliran menghasilkan agregat sungai yang bisa digunakan untuk campuran agregat pada campuran beton dan akan berpengaruh terhadap mutu beton yang dihasilkan. Proses pembuatan beton perlu memperhatikan kuatan, ekonomis, dan durabilitas bahan dari beton tersebut. Sungai ini memiliki potensi besar sebagai sumber agregat berupa kerikil alami dan agregat halus pasir yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai material bangunan, termasuk dalam campuran beton.

Sungai Batanghari menciptakan puluhan quarry sebagai penghasil material timbunan ataupun material pembuat beton seperti kerikil dan pasir. Hal ini berdasarkan catatan yang diperoleh dari Dinas ESDM dan Dinas Perindagkop Kota Jambi. Kekayaan alami yang cukup banyak ini telah banyak digunakan baik oleh masyarakat se-tempat maupun masyarakat di sekitar lokasi ataupun daerah lain seperti Kabupaten Batanghari, Kota Jambi ataupun kabupaten lainnya. Namun demikian, material tersebut tidak semuanya memenuhi standar ataupun spesifikasi teknis yang berlaku. Pekerjaan konstruksi umumnya mengikuti standar dan aturan terkait mutu bahan dan pekerjaan. (Suhendra, Dkk 2014)

Pemanfaatan agregat lokal seperti kerikil dan pasir di Sungai Batanghari memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan, terutama di wilayah Jambi dan sekitarnya. Selain mengurangi biaya transportasi material, pemanfaatan sumber daya lokal juga dapat mendorong ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian Suhendra et al. (2014) merekomendasikan penggabungan berbagai tipe agregat untuk memenuhi persyaratan mutu beton. Survei awal pada agregat Sungai Batanghari menunjukkan bahwa pasir dari quarry Mendapo Tunggal Perkasa dan RBE memiliki karakteristik yang memenuhi spesifikasi umum, dengan penyerapan 1,669%, kadar lumpur 1,515%, modulus kehalusan 2,109, serta berat volume 1,410–1,525 kg/L. Agregat kasar dari quarry Pelabuhan Kerikil Kasang Jambi dan Sengeti juga memenuhi ketentuan dengan penyerapan 1,382%, kadar air 0,670%, modulus kehalusan 5,601, dan keausan 19,920%. Penelitian Pratama (2022) menunjukkan bahwa pasir Desa Kuala Dendang memiliki karakteristik berbeda, di antaranya berat jenis 2,720, penyerapan 1,09%, kadar lumpur 0,51%, dan modulus kehalusan 2,016. Sementara itu, Andro et al. (2023) melaporkan bahwa pencucian pasir meningkatkan kuat tekan beton, dengan nilai 28 hari masing-masing 26,28 MPa untuk pasir tidak dicuci dan 29,15 MPa untuk pasir dicuci. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi karakteristik fisik dan mekanik agregat Sungai Batanghari sebagai alternatif agregat lokal yang layak digunakan dalam konstruksi beton, guna mendukung efisiensi biaya dan pembangunan berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Beton

Menurut SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, Beton adalah campuran semen hidrolis, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat dan keras akibat proses hidrasi. Berdasarkan definisi ini, proses pengawetan beton bergantung pada reaksi kimia antara semen  dan air yang disebut hidrasi. Mutu beton pada umumnya ditentukan oleh kuat tekannya. Kuat tekan diukur dalami satuan MPa (megapascal) atau kg/cm2 pada umur standar 28 hari.

Menurut Sugiyanto et al (2000) beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Beton Normal adalah beton yang mempunyai berat isi 2300-2500 kg/m3 menggunakan agregat alami yang dipecah atau tanpa dipecah yang tidak menggunakan bahan tambahan.

Beton memiliki daya kuat tekan yang baik oleh karena itu beton banyak dipakai atau dipergunakan untuk pemilihan jenis struktur terutama struktur bangunan, jembatan dan jalanan. Untuk menjamin agar beton yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang diinginkan, dianjurkan agar agregat diuji terlebih dahulu, kemudian membuat uji coba beton atau campuran beton setelah mix design dilakukan (S. Wuryati & R. Candra, 2001).

Melansir dari Dexton, Selasa (14/11/2023), Beton adalah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi semen sebagai bahan pengikat. Beton memiliki sifat yang kokoh, tetapi teksturnya halus dan permukaannya rata. Konstruksi dengan beton juga jauh lebih murah daripada dengan besi dan baja.

Beton merupakan campuran dari beberapa material, dimna bahan utamanya terdiri dari campuran semen, agregat kasar, agregat halus, air dengan atau tanpa bahan lain dengan perbandingan tertentu. Karena beton merupakan komposit (campuran) maka kualitas beton dipengaruhi oleh kualitas dari masingmasing material pembentuk. (Kardiyono T, 2007).

2.2	Pengujian Agregat Kasar dan Agregat Halus

Berdasarkan SNI 03-4804 1998, Agregat didefinisikan sebagai material granular misalnya pasir, batu pecah dan kerak tungku besi, yang dipakai bersama-sama dengan suatu beton semen hidrolik atau adukan. Agregat juga dapat didefinisikan sebagai material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku pijar, yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton atau adukan semen hidraulik (SNI-03-2847-2002). Berikut pengujian yang ada:

- Berat volume agregat

- Analisis saringan agregat halus dan agregat kasar

- Analisis kandungan zat organik pada agregat halus

- Uji kadar lumpur agregat halus

- Pemeriksaan kadar air agregat

- Analisis specific gravity dan penyerapan agregat kasar

- Analisis specific gravity dan penyerapan agregat halus

- Pemeriksaan keausan dengan mesin los angeles

2.3  	Agregat Halus

Agregat halus adalah pasir alami atau hasil pemecahan batu yang lolos saringan 4,75 mm sesuai SNI 03-2834-2000. Sifat-sifat agregat halus yang memengaruhi kualitas beton meliputi:

- Gradasi: memengaruhi workability dan porositas beton. Gradasi baik menghasilkan beton padat.

- Kadar lumpur: jika melebihi 5% dapat menghambat ikatan pasta semen.

- Berat jenis & penyerapan: menunjukkan kepadatan dan kemampuan agregat menyerap air.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pasir Sungai Batanghari memiliki kadar lumpur rendah dan masuk dalam zona gradasi baik, sehingga dapat digunakan untuk beton (Suhendra et al., 2014).

2.4  	Agregat Kasar

Agregat kasar meliputi kerikil alami atau batu pecah dengan ukuran 4,75–40 mm. Parameter yang memengaruhi mutu beton antara lain:

- Berat jenis: agregat dengan berat jenis tinggi menghasilkan beton lebih kuat.

- Bentuk butir: kerikil bulat (river gravel) biasanya meningkatkan workability namun menurunkan interlock antar butir.

- Keausan Los Angeles (LA Abrasion): standar SNI mensyaratkan nilai keausan ≤ 40% agar agregat cukup kuat.

Kerikil Sungai Batanghari memiliki nilai keausan LA di bawah batas SNI sehingga layak digunakan (Asmara et al., 2021).

2.5	Perencanaan Campuran Beton	Perencanaan campuran beton (mix design) adalah tata cara pembuatan rencana untuk beton normal, yang menghasilkan mutu beton sesuai dengan perencanaan (BSN, 2000). Perencanaan campuran beton (mix design) merupakan suatu hal yang kompleks jika dilihat dari perbedaan sifat dan karakteristik bahan penyusunya. sifat dan karakteristik masing-masing bahannya tersebut akan menyebabkan produksi beton yang dihasilkan cukup bervariasi. Beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi pekerjaan pembuatan rancangan campuran beton, diantaranya adalah kondisi dimana pekerjaan dilaksanakan, kekuatan beton yang direncanakan, kemampuan pelaksana, tingkat pengawasan, peralatan yang digunakan, dan tujuan peruntukan bangunan.

Bahan-bahan utama dalami campuran beton normal terdiri dari semen, agregat halus, agregat kasar, dan air tanpa bahan tambahan lainya. Dalami perencanaan beton sifat agregat yang perlu diperhatikan adalah gradasi, kadar air, berat jenis dan penyerapan, dan ukuran butiran terbesar agregat. Terdapat beberapa metode dalami perancangan campuran beton antara lain sebagai berikut:

- Metode ACI (American Concrete institute).

- Metode DOE (British Departement of Environment).

- Metode Nisco Master (Jepang).

- Metode SNI (Standar Nasional Indonesia).

Metode perancangan beton pada umumnya yang digunakan adalah SNI (Standar Nasional Indonesia). metode SNI tersebut merupakan mix design dengan kondisi agregat dalami kondisi kering permukaan (SSD), sehingga perlu untuk dilakukan pengujian untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

2.6	Uji Slump Beton

Slump adalah salah satu ukuran kekentalan adukan beton dinyatakan dalami mm ditentukan dengan alat kerucut abrams (SNI 03-1972-1990 tentang Metode Pengujian Slump Beton Semen Portland). Slump ditetapkan sesuai dengan kondisi pengerjaan di lapangan, metode pengangkutan dan jenis struktur yang akan dibuat agar diperoleh beton yang mudah dikerjakan, dituangkan, dan diratakan.

Nilai slump dapat menggambarkan tingkat kelecakan dari beton tersebut. Beton segar seiring dengan pertambahan waktu akan mengalami kehilangan slump dan akan berakhir pada nilai slump nol secara otomatis juga kehilangan kelecakannya (loss workability). Nilai slump dapat hilang karena pertambahan waktu pada selang waktu tertentu. Hilangnya slump disebabkan karena terjadinya proses pengikatan pada beton yang semakin kuat.

Berdasarkan SNI 1972:2008, alat uji slump harus berupa sebuah cetakan yang terbuat dari bahan logam yang tidak lengket dan tidak bereaksi dengan pasta semen. Ketebalan logam tidak boleh lebih kecil dari 1,5 mm dan bila dibentuk dengan proses pemutaran (spinning), maka tidak boleh ada titik dalami cetakan yang ketebalannya lebih kecil dari 1,15 mm. Cetakan harus berbentuk kerucut terpancung dengan diameter dasar 203 mm, diameter atas 102 mm, tinggi 305 mm. Permukaan dasar dan permukaan atas kerucut harus terbuka dan sejajar satu dengan yang lain serta tegak lurus terhadap sumbu kerucut. Cetakan harus dipasang secara kokoh di atas pelat dasar yang tidak menyerap air. Pelat dasar juga harus cukup luas agar dapat menampung adukan beton setelah mengalami slump (SNI 1972:2008).

2.7	Perawatan Beton

Perawatan beton atau curing dilaksanakan dengan cara merendam beton dalami bak yang berisi air sampai waktu pengujian. Proses perawatan ini dilakukan sehari atau 24 jam setelah proses pencetakan beton. Kelembaban permukaan beton harus dijaga agar air dalami beton segar tidak keluar. Hal ini untuk menjamin proses hidrasi semen (reaksi semen dan air) berlangsung dengan sempurna. Bila hal ini tidak dilakukan, karena udara yang panas maka akan terjadi proses penguapan air dari permukaan beton segar, sehingga air dari dalami beton segar mengalir keluar, dan beton segar kekuarangan air untuk hidrasi, sehingga timnil retak-retak pada permukaan betonnya. (Tjokrodimuljo, 2007).

Perawatan beton dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut (Mulyono, 2004):

- Menaruh beton dalami ruangan yang lembab.

- Menaruh beton dalami genangan air.

- Menaruh beton dalami air.

- Menyelimuti permukaan beton dengan air.

- Menyelimuti permukaan beton dengan karung basah.

- Menyirami permukaan beton secara kontinyu.

- Melapisi permukaan beton dengan air dengan melakukan compound.

2.8	Uji Kuat Tekan Beton

Kuat tekan beton adalah beban tekan maksimum yang dapat dipikul oleh beton per satuan luas sampai beton itu hancur. Tes ini dilakukan untuk mengetahui mutu beton hasil rancangan sebelumnya, apakah benda uji memenuhi syarat atau tidak. Selain itu, kekuatan tekan beton digunakan untuk menilai dan mengendalikan mutu pekerjaan pembetonan di lapangan dalami memenuhi persyaratan spesifikasi.

Nilai kuat tekan beton didapat dari pengujnian standar dengan benda uji yang lazim digunakan berbentuk silinder. Dimensi benda uji standar adalah tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. Tata cara pengujian yang umumnya dipakai adalah standar ASTM C39‒86. Kuat tekan masing-masing benda uji ditentukan oleh tegangan tekan tertinggi (fc) yang dicapai benda uji umur 28 hari akibat beban tekan selama percobaan ( Dipohusodo, 1996).

Cara yang digunakan untuk pengujian kuat tekan beton adalah dengan menggunakan mesin tekan. Prinsip pengujian kuat tekan beton dengan alat mesin tekan adalah mengukur besarnya beban yang dapat dipikul oleh satu satuan luas beton sampai benda uji itu hancur atau rusak. Beton akan mempunyai kuat tekan yang tinggi jika tersusun dari bahan lokal yang berkualitas baik. Bahan penyusun beton yang perlu mendapat perhatian adalah agregat, karena agregat mencapai 70‒75% volume beton (Dipohusodo, 1996). Kuat tekan merupakan parameter utama yang menentukan mutu beton. Pengujian dilakukan menggunakan mesin compression test sesuai SNI 1974:2011 pada benda uji silinder. Umur pengujian umum adalah:

- 7 hari → 65–70% kuat tekan rencana.

- 14 hari → ±90%.

- 28 hari → kuat tekan maksimum standar.

Faktor yang memengaruhi kuat tekan:

- Kualitas agregat.

- Rasio air-semen (w/c).

- Kepadatan beton.

- Proses curing.

2.9	Agregat Alam

Agregat alam umumnya berasal dari sungai, laut, atau endapan alami lainnya, dengan bentuk yang relatif bulat dan permukaan halus. Bentuk bulat tersebut dihasilkan oleh gaya gesek dan tumbukan antar batuan dalam aliran air. Jenis agregat ini memiliki keunggulan dalami hal kemudahan pengerjaan (workability), namun memiliki ikatan antar partikel yang lebih rendah dibanding agregat pecah (crushed aggregate). (Neville, 2010)

Pasir alam terbentuk melalui proses alamiah seperti erosi dan abrasi, sehingga butirannya memiliki bentuk yang relatif bulat dan permukaan halus. Ukurannya umumnya lolos saringan No. 4 (4,75 mm) dan tertahan pada saringan No. 200 (0,075 mm), sesuai dengan ketentuan dalam SNI 03-2834-2000.

Penggunaan pasir dan kerikil alam sebagai campuran dalam beton dapat meningkatkan workability atau kemudahan pengerjaan, karena bentuk butirannya yang membulat dan permukaannya yang halus mempermudah pencampuran dan pemadatan. Namun, pasir dan kerikil alam harus memenuhi persyaratan mutu tertentu seperti kadar lumpur maksimum, kehalusan, keausan, dan kebersihan, agar tidak menurunkan kualitas beton.

Dengan karakteristik tersebut, pasir dan kerikil alam menjadi material yang penting dalam konstruksi beton, terutama di daerah yang memiliki sumber daya alam berupa pasir dan kerikil sungai yang melimpah seperti di wilayah aliran Sungai Batanghari.

2.10	Sifat Fisik Agregat Alam

Agregat alam merupakan material yang diperoleh langsung dari alami tanpa proses pemecahan buatan. Sifat fisik agregat alam sangat memengaruhi kualitas dan performa beton, khususnya dalami hal kekuatan tekan, keawetan, serta kemudahan pengerjaan (workability). Pengujian ini meliputi berat jenis, daya serap air, kadar lumpur, dan keausan. Hasil dari pengujian ini akan menjadi dasar dalami menentukan apakah suatu jenis agregat dapat digunakan dalami beton struktural sesuai dengan standar nasional yang berlaku, seperti SNI 03-2834-2000.

Dengan memahami sifat fisik agregat alam secara menyeluruh, perancang struktur maupun pelaksana konstruksi dapat memastikan bahwa material yang digunakan memenuhi persyaratan mutu, serta mendukung terciptanya konstruksi yang kuat, stabil, dan tahan lama.

Berikut beberapa sifat fisik agregat alam yang mempengaruhi kinerja beton:

- Bentuk butir (particle shape)

Agregat alam, terutama yang berasal dari sungai, cenderung memiliki bentuk butir membulat hingga membundar akibat abrasi oleh aliran air

- Tekstur permukaan (surface texture)

Agregat alam memiliki tekstur permukaan halus, yang juga berkontribusi pada rendahnya daya ikat pasta semen terhadap agregat.

- Gradasi (grading)

Gradasi adalah distribusi ukuran partikel dalami agregat. Agregat alam dapat memiliki gradasi yang kurang seragam tergantung pada proses sedimentasi dan lokasi pengambilan.

- Kandungan lumpur dan zat organik

Salah satu kelemahan agregat alam dari sumber terbuka seperti sungai adalah potensi kandungan lumpur, lempung, dan zat organik yang tinggi.

- Kepadatan dan penyerapan air

Agregat alam memiliki variasi dalami hal berat jenis (specific gravity) dan daya serap air (water absorption). Agregat yang ringan dan menyerap air tinggi dapat menyebabkan fluktuasi kadar air dalami campuran beton, sehingga perlu dikoreksi pada saat pencampuran.

2.11	Pengaruh Agregat Alam Terhadap Kuat Tekan Beton

Kuat tekan beton sangat dipengaruhi oleh bentuk, ukuran maksimum, kebersihan, dan gradasi agregat (Gambhir, 2009). Agregat yang bersih dan bergradasi baik akan menghasilkan beton dengan kekuatan lebih tinggi. Agregat dari sumber lokal seperti Sungai Batanghari perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaiannya dalam produksi beton mutu tinggi.

Menurut penelitian Asmara, S., & Suhendra (2021) diumur 3 hari kuat tekan masih rendah, Agregat alam (terutama pasir sungai dengan permukaan halus) belum menunjukkan kontribusi penuh karena ikatan awal semen-agregat masih lemah.

Lalu pada umur 7 hari mulai tampak perbedaan, Beton dengan agregat alami cenderung memiliki kuat tekan lebih rendah dibanding agregat batu pecah karena ikatan permukaan kurang efektif.

Pada umur 14 hari meningkat tajam, jika agregat bersih dan gradasi baik, beton mulai mencapai >85% dari kekuatan maksimum. Namun, kandungan lumpur/organik masih dapat menghambat.

Pada umur 28 hari titik acuan utama, Beton dengan agregat alam bisa mencapai standar struktural (f’c ≥ 20 MPa), tetapi umumnya lebih rendah dari beton dengan agregat buatan jika tidak dikontrol kualitasnya.

III. METODOLOGI  PENELITIAN

3.1      Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperime yang bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan agregat halus dan agregat kasar Sungai Batanghari terhadap kuat tekan beton. Penelitian dilakukan dengan membuat benda uji beton berdasarkan tiga variasi campuran agregat kemudian diuji sifat fisik agregat dan kuat tekan beton sesuai SNI.

3.2	Lokasi Penelitian

Lokasi studi penelitian penggunaan agregat halus pasir dan agregat kasar kerikil alam Sungai Batanghari terhadap kuat tekan beton di Laboratorium Universitas Jambi Kampus Mendalo Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi dan Labroratorium UPTD Balai Pengujian Provinsi Jambi, Jl. R. B. Siagian No. 01, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

3.3	Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui tahapan pengujian laboratorium, meliputi:

- Analisis saringan agregat

- Berat jenis dan penyerapan agregat

- Berat volume agregat

- Kadar lumpur dan zat organik

- Uji keausan Los Angeles

- Pembuatan dan perawatan benda uji beton

- Pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14, 28 hari sesuai SNI 1974:2011

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari:

- Literatur dan penelitian terdahulu tentang agregat Sungai Batanghari

- Standar nasional (SNI) terkait beton dan agregat

- Referensi buku teknik sipil dan jurnal ilmiah

3.4	Metode Peneletian

Metode penelitian mengenai Studi penelitian penggunaan agregat halus pasir dan agregat kasar kerikil alam Sungai Batanghari terhadap kuat tekan beton yaitu secara eksperimen untuk mengetahui pengaruh dan karakteristik dari penggunaan agregat kasar kerikil dan agregat halus pasir dari Sungai Batanghari terhadap kuat tekan beton di masing masing quarry dan secara gabungan quarry. Untuk mengetahui karakteristik nya penulis meneliti dan uji lab semua quarry secara masing-masing maupun penggabungan. Untuk sample benda uji yaitu secara gabungan diambil 50% dari berat yang dibutuhkan di setiap quarry.

Tabel 1 Tabel Peneltian

Beton Agregat Alam AA	= Quarry Pelabuhan Kerikil Kasang (kerikil) & Quarry Mendapo Tunggal Perkasa (pasir)

Beton Agregat Alam BB	= Quarry Sengeti (kerikil) & Quarry RBE (pasir)

Beton Agregat Alam AB	= Gabungan dari semua quarry

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 	Hasil Pengujian Agregat

hasil pengujian menunjukkan bahwa agregat halus dan kasar dari Sungai Batanghari memenuhi standar SNI. Gradasinya baik, berat jenis dan berat volumenya sesuai, serta kadar lumpur dan zat organiknya rendah sehingga tidak mengganggu ikatan semen. Agregat kasar juga memiliki nilai keausan Los Angeles di bawah 40%, menunjukkan kekuatan yang memadai untuk beton. Selain itu, kadar air agregat stabil sehingga tidak mempengaruhi perhitungan campuran beton.

4.2	Hasil Kuat Tekan Beton

Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, nilai kuat tekan beton mengalami peningkatan di setiap umur pengujian. Pada umur 7 hari, beban rata-rata yang dicapai sebesar 5,436 MPa (AA), 5,067 MPa (BB), 5,879 MPa (AABB). Pada umur 14 hari, kuat tekan meningkat menjadi 16,080 MPa (AA), 13,389 MPa (BB), 14,829 MPa (AABB). Sedangkan pada umur 28 hari, kuat tekan mencapai nilai tertinggi dengan rata-rata 20,907 MPa (AA), 17.403 MPa (BB), 22,036 MPa (AABB). Peningkatan ini di setiap umur hari menunjukkan proses hidrasi semen yang berjalan baik.

V. KESIMPULAN

Berikut beberapa kesimpulan yang peneliti peroleh pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan:

- Agregat halus dan kasar Sungai Batanghari memenuhi spesifikasi untuk digunakan sebagai material beton berdasarkan uji fisik dan mekanik.

- Penggunaan agregat lokal menghasilkan kuat tekan beton yang baik pada umur 7, 14, dan 28 hari.

- Sampel AABB memberikan kuat tekan tertinggi, membuktikan bahwa kombinasi agregat antar-quarry meningkatkan kualitas beton.

- Agregat Sungai Batanghari dapat digunakan untuk beton struktural mutu sedang dan layak dimanfaatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (1990). SNI 03-1968-1990: Metode Uji Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar. Jakarta: BSN..

- Badan Standardisasi Nasional. (2011). SNI 1974:2011: Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Jakarta: BSN.

- Badan Standardisasi Nasional. (2012). SNI 7656:2012: Tata Cara Pemilihan Campuran Beton. Jakarta: BSN.

- Gambhir, M. L. (2009). Concrete technology (5th ed.). New Delhi: Tata McGraw-Hill Education

- Neville, A. M. (2010). Properties of Concrete. Pearson Education.

- Suhendra, D., Arifin, M., & Rahman, T. (2014). Analisis sifat fisik agregat Sungai Batanghari untuk bahan campuran beton. Jurnal Teknik Sipil Universitas Jambi, 5(2), 55–62.

- Asmara, R., Yulian, S., & Prasetyo, D. (2021). Kajian kualitas kerikil alam Sungai Batanghari sebagai agregat kasar beton. Jurnal Rekayasa Infrastruktur, 7(2), 45–52.

- Andro, Y., Setiawan, R., & Putra, M. (2023). Pengaruh kombinasi agregat antar-quarry terhadap kuat tekan beton mutu sedang. Jurnal Teknik Sipil Nusantara, 12(1), 33–40.

- Pratama, A. (2022). Studi karakteristik agregat alami Kuala Dendang sebagai material beton. Jurnal Konstruksi Sipil, 8(1), 21–28.