# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS PENGARUH PENCAMPURAN SEMEN PADA TANAH GAMBUT KUTARAYA TERHADAP NILAI CBR

| Artikel Info | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : Disetujui : Diterbitkan : | Tanah gambut adalah tanah yang secara fisik dan teknis tidak memenuhi persyaratan dan kondisi dalam pekerjaan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan daya dukung tanah menggunakan metode stabilisasi semen, dengan fokus pada nilai California Bearing Ratio (CBR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CBR tanah asli adalah 3,00%. Setelah penambahan 4% semen, nilai CBR meningkat menjadi 3,25%. Pada penambahan 6% semen, nilai CBR turun menjadi 2,50%, sedangkan pada penambahan 8% semen, nilai CBR mencapai 4,17%. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan terbesar pada nilai CBR terjadi pada penambahan 8% semen. Dengan demikian, metode stabilisasi tanah menggunakan campuran semen dapat meningkatkan nilai CBR tanah gambut. |
| Kata Kunci | ABSTRACT |
| tanah gambut, semen stabilisasi, CBR. | Peat soil is a soil that physically and technically does not meet the requirements and conditions in construction work. This study aims to evaluate the improvement of soil carrying capacity using cement stabilization methods, focusing on the value of California Bearing Ratio (CBR). Tests are carried out in laboratories to analyze the physical and mechanical properties of the soil. This research is intended to address the significant subsidence problem that can occur in road construction built on peat soil. The results showed that the CBR value of native soil was 3.00%. After the addition of 4% cement, the CBR value increases to 3.25%. At the addition of 6% cement, the CBR value fell to 2.50%, while at the addition of 8% cement, the CBR value reached 4.17%. It can be concluded that the greatest increase in the value of CBR occurs in the addition of 8% of cement. Thus, soil stabilization methods using cement mixtures can increase the CBR value of peat soils. |

PENDAHULUAN

Tanah merupakan material yang terdiri dari agregat (butiran) padat yang tersementasi  (terikat  secara kimia) satu  sama  lain  dengan  dari  bahan-bahan organik yang telah melepuk (berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut. (Braja M. Das dalam Kamaluddin, dkk. 2022).

Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung secara umum memiliki wilayah dengan kondisi tanah gambut dengan cakupan yang cukup luas. Perlu disadari bahwa pembangunan prasarana transportasi seperti jalan di atas tanah gambut menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan yang akan dihadapi antara lain mulai dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan metode yang dipilih dalam penanganan pembuatan bangunan di atas tanah gambut itu sendiri.

Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur dalam penentuan kemampuan tanah dalam pembuatan sarana transportasi sebagai jalan yaitu nilai daya dukung tanah adalah berupa nilai California Bearing Ratio (CBR).

Persyaratan nilai daya dukung tanah dikategorikan baik adalah apabila nilai CBR berdasarkan pengujian lapangan sebesar >3%, dan berdasarkan laboratorium diperoleh nilai >6%. Sedangkan tanah yang tidak mencapai pada syarat tersebut tanah gambut cenderung memiliki nilai CBR yang rendah berkisar 2,595% - 5,709% Siti Hadijah (dalam Ajie, Norseta dan Rida, Respati. 2018)

Pada tanah yang mengalami permasalahan penurunan atau daya dukung yang kurang baik, maka perlu dilakukan stabilisasi. Stabilisasi tanah adalah proses memperbaiki sifat tanah dengan menambahkan suatu bahan ke dalam tanah tersebut. Stabilisasi tanah dapat dilakukan secara mekanisme maupun menggunakan bahan aditif (zat kimia).

Secara mekanisme stabilisasi tanah dilakukan dengan mengukur gradasi butiran tanah kemudian dilakukan proses pemadatan. Stabilisasi yang menggunakan bahan aditif dapat dilakukan dengan menambah bahan aditif kemudian dilakukan pemadatan. Banyak macam bahan aditif untuk stabilisasi antara lain semen portland, aspal, sodium klorida, limbah pabrik, pupuk dll. Pada penelitian ini penulis menggunakan semen portland tipe 1 sebagai bahan stabilisasi tanah gambut.

Salah satu metode untuk perbaikan tanah adalah dengan cara stabilisasi tanah. Penambahan bahan campuran dalam stabilisasi tanah telah lama dikembangkan stabilisasi dengan cara ini memiliki keunggulan sendiri jika dibandingkan dengan mengganti material baru yang lebih ekonomis. Stabilisasi tanah merupakan usaha untuk memperbaiki atau mempertahankan kemampuan dan kinerja tanah sesuai syarat teknis yang dibutuhkan. (Cakrawisan, Dhimas, dkk. 2022).

Menurut Dunn, dkk (dalam Dwines, Dila Oktaries, dkk. 2021) tanah gambut merupakan bahan organisme setengah lapuk yang berserat atau tanah dengan kandungan bahan organisme berserat dalam jumlah kondisi yang besar. Lapisan dari tanah gambut merupakan tipe lapisan lempung atau lanau yang sudah bercampur dengan serat-serat flora tumbuhan tebal di atasnya.

Semen berasal dari bahasa latin caementum yang berarti bahan perekat. Secara sederhana, Definisi semen adalah bahan perekat atau lem, yang bisa merekatkan bahan – bahan material lain seperti batu bata dan batu koral hingga bisa membentuk sebuah bangunan. Sedangkan dalam pengertian secara umum semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat (Firmansyah, Rios, 2021).

Menurut  Kamaludin,  dkk.  (2022)  California  Bearing  Ratio (CBR) merupakan suatu perbandingan antar beban percobaan (test load) dengan beban standar (standard load) dan dinyatakan dalam persentase. Lapisan tanah yang akan dipakai sebagai lapisan sub-base atau sub-grade suatu konstruksi jalan pada umumnya memerlukan proses pemadatan agar mampu menerima beban sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu cara untuk mengukur kekokohan (bearing) lapisan tanah adalah pengujian California Bearing Ratio (CBR).

Uji CBR berasal dari Departemen Transportasi California tahun 1929. Uji ini  dimaksudkan  untuk  menentukan  kelayakan  suatu lapisan tanah  yang  akan digunakan sebagai subbase atau base course dalam konstruksi jalan raya. Sejak perang dunia kedua U.S Army corps of Engineers mengadaptasi uji ini untuk digunakan dalam konstruksi lapangan terbang. Harga CBR digunakan untuk menilai kemampuan tanah, utamanya untuk digunakan sebagai base atau subbase di bawah perkerasan jalan atau lapangan terbang.

Tabel 1. Klasifikasi Nilai CBR Tanah

| CBR (%) | Tingkatan Umum | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 0-3 | Very poor | Subgrade |
| 3-7 | Poor to fair | Subgrade |
| 7-20 | Fair | Subgrade |
| 20-50 | Good | Base or subbase |
| > 50 | Excellent | Base |

METODE PENELITIAN

Metode  yang digunakan adalah metode eksperimen  dengan melakukan pengujian pengujian dengan pengolahan data pengujian untuk mendapatkan nilai- nilai CBR dari tanah yang di uji. Pengujian ini dilaksanakan di laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang.

Adapun beberapa bahan uji yang harus disiapkan:

1)  Tanah,  dalam  penelitian  ini  digunakan  tanah  gambut  sebagai  bahan penelitian yang diperoleh di Kelurahan Kutaraya.

2)  Semen,  semen  yang  digunakan  adalah  semen  Portland  tipe  1,  semendigunakan sebagai bahan stabilisasi tanah gambut.

3)  Air,  air  yang  digunakan  berasal  dari  Laboratorium  Mekanika  Tanah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tridinanti.

Sampel tanah gambut yang digunakan pada penelitian ini diambil di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung yang berupa tanah terganggu dan tanah tidak terganggu. Berikut gambar peta lokasi pengambilan sampel tanah gambut.

Dalam penelitian ini, benda uji dibuat dengan mencampur berbagai kombinasi tanah gambut dan semen. Campuran ini dilakukan dengan menambahkan semen dalam persentase tertentu terhadap berat tanah kering, kemudian mencampurkannya dengan air. Kadar air yang tepat ditentukan berdasarkan perhitungan kadar optimum yang didapatkan dari pengujian compaction standar proctor test.

Penentuan persentase campuran pada pengujian ini bersifat coba-coba karena belum ada standarisasi dalam pengujian tanah gambut dengan campuran semen. Percobaan dengan penambahan semen tidak lebih dari 10% dari berat tanah aslinya. Tujuannya untuk mengetahui berapa besar pengaruh perubahan tanah asli, dengan percobaan yang distabilisasikan dengan semen. Berikut rencana variasi campuran sampel tanah gambut dan semen untuk uji California Bearing Ratio unsoaked:

1.	Tanah Gambut + Semen 0% = 1 Sampel

2.	Tanah Gambut + Semen 4% = 1 Sampel

3.	Tanah Gambut + Semen 6% = 1 Sampel

4.	Tanah Gambut + Semen 8% = 1 Sampel

Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan sifat tanah gambut yang digunakan sebagai bahan penelitian. Pengujian tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu

- Physical propertis, pengujian ini digunakan untuk mengukur sifat-sifat fisik dari tanah gambut yang diuji. Adapun jenis uji dari sifat fisik tanah gambut yaitu:

- Pengujian Kadar Air (Moisture Content Test) SNIN03-1965-1990 Adapun tujuannya adalah untuk menentukan kadar air kadar air tanah yaitu perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering yang dinyatakan dalam persen.

- Pengujian Kadar Abu (Ash Countent) SNI 13-6739-2002Adapun tujuan pengujian kadar abu pada tanah adalah untuk mengetahui persentase abu yang terdapat dalam sampel tanah tersebut.

- Pengujian Kadar Serat (fiber Content) SNIN13-6793-2002 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar serat pada tanah gambut.

- Pengujian Nilai pH Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai pH dari tanah yang diuji.

- Mechanical Properties, pengujian ini digunakan untuk mengetahui nilai CBR sifat teknik yang ada dalam tanah gambut. Adapun pengujian dari mechanical properties, yaitu :

- Pengujian Pemadatan (Compaction test). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah, dapat disebut juga protortes dan dapat dilakukan secara standar dan modified. Pada penelitian ini digunakan cara standar proctor.

- Pengujian CBR Laboratority Test Pengujian ini dilakukan untuk menentukan perbandingan gaya penetrasi piston pada sampel tanah terhadap gaya penetrasi Piston contoh standard.

Data yang telah didapat selama proses penelitian baik berupa pengujian physical propertis dan mechanical propertis kemudian direkapitulasi dan dilakukan analisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan tujuan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel pengujian tanah gambut yang dilakukan diambil di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung, Pengujian soil properties dilakukan di laboratorium mekanika tanah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang. Berdasarkan pengujian soil properties yang dilakukan maka didapat nilai kadar air (w), keasaman (pH), kadar abu (AC), dan kadar serat (FC) dari tanah gambut yang diuji.

Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Fisik Tanah Gambut

| Parameter Uji | Nilai |
| --- | --- |
| Kadar Air | 135,18% |
| pH | 4 |
| Kadar Serat | 0,23% |
| Kadar Abu | 23,77% |
| Pemadatan | 135,18% |

Dari hasil pengujian sifat fisik tanah gambut (Tabel 2), dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kadar air,  hasil pemeriksaan kadar air dari 3 sampel tanah gambut daerah Kutaraya rata – rata adalah 135,18%, termasuk dalam kategori “Slightly Absorbent”,  berarti bahwa tanah gambut telah mencapai kapasitas maksimalnya dalam menampung air. Pada kondisi ini, tanah gambut tidak dapat menyerap air tambahan dan cenderung mempertahankan kelembaban yang tinggi.

- Keasaman (pH), bernilai 4. Termasuk dalam kategori “Highly Acidic”.

- Kadar abu (AC) , memiliki nilai 0,23% termasuk jenis rendah.

- Kadar Serat (FC), memiliki kandungan serat 23,77% dan termasuk ke dalam fibric (gambut merah).

Pada pengujian pemadatan (compaction) ini dilakukan pencampuran air dengan tanah gambut yang lolos dengan saringan no. 4 kemudian di campur air mulai dari 100 ml, 200 ml, 300 ml, dan 400 ml. Selanjutnya tanah gambut tersebut di peram selama 24 jam sebelum dilakukan penumbukan. Alat yang digunakan untuk menumbuk adalah palu penumbuk dengan berat 2500 gr, tinggi jatuh penumbuk 30,5 inch dan jumlah pukulan perlapis sebanyak 25 kali dalam 3 lapisan. Dari proses pemadatan ini bisa didapatkan kurva pemadatan tanah.

Dari hasil pengujian pemadatan tersebut terdapat 4 sampel tanah dengan kadar air yang berbeda-beda, seperti yang terlihat pada grafik kepadatan kering dan kadar air terhadap sampel tanah yang dipadatkan akan meningkatkan berat volumenya hingga pada suatu kadar air tertentu penambahan kadar air dapat menurunkan volumenya. Dari hasil grafik di atas dapat ditentukan bahwa kadar air optimum untuk pemadatan adalah 63,64% dan yd max = 0,8380 gr/cm3. Maka untuk pengujian CBR dapat dilakukan penambahan air sebesar 400 ml.

Gambar 1. Kurva Pemadatan (Compaction)

Setelah dilakukan pengujian compaction, dilanjutkan dengan pengujian CBR unsoaked dimana sampel tanah gambut yang lolos saringan no.4 tersebut dilakukan pencampuran air sebanyak 400 ml dan semen dengan persentase 4 % 6% dan 8% kemudian diperam selama 24 jam. Untuk pengujian CBR menggunakan 4 cetakan sampel tanah gambut pada satu lokasi. Mold atau cetakan di isi tanah gambut dengan 5 lapisan dengan 56 kali tumbukan perlapis, Menggunakan alat CBR Test otomatis yang dilakukan dengan pembacaan dial penetrasi 0,1” dan 0,2”.

Dari hasil pengujian CBR laboratorium dengan sampel tanah asli yang berasal dari Kelurahan Kutaraya, dapat dilihat pada kurva penetrasi beban seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Grafik Nilai CBR Sampel Tanah Asli (Tanah Gambut + Semen 0%)

Gambar 3. Grafik Nilai CBR Sampel Tanah Asli (Tanah Gambut + Semen 4%)

Gambar 4. Grafik Nilai CBR Sampel Tanah Asli (Tanah Gambut + Semen 6%)

Gambar 5. Grafik Nilai CBR Sampel Tanah Asli (Tanah Gambut + Semen 8%)

Setelah dilakukan uji CBR, ditemukan bahwa nilai CBR cenderung meningkat tetapi pada sampel ke 2 mengalami penurunan dengan peningkatan persentase semen. Penambahan semen menyebabkan penggumpalan yang meningkatkan daya ikat antar butiran menyebabkan butiran lebih terkunci satu sama lain. Selain itu, rongga pori yang sebagian telah terisi dengan semen menjadi lebih keras, sehinga butiran tanah menjadi lebih kuat dan tidak mudah hancur atau berubah bentuk ketika terkena air. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan nilai CBR tertinggi terjadi pada sampel 3 dengan penambahan 8 % semen, dengan nilai 3,75 % pada penetrasi 0,1” dan mencapai 4,17 % pada penetrasi 0,2”.

Dari penelitian ini, secara umum nilai CBR tanah campuran tanah gambut dan semen belum memenuhi persyaratan sebagai bahan lapisan tanah asli atau subgrade. Sebagaimana menurut klasifikasi tanah berdasarkan nilai CBR bahwa CBR tanah lapisan tanah asli berkisar antara 7%-20%.

Gambar 6. Grafik Perbandingan Nilai CBR

KESIMPULAN

Dari hasil uji penelitian pengaruh campuran semen sebagai bahan stabilisasi tanah gambut di Kutaraya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pada penelitian ini, dilakukan pencampuran semen sebagai bahan stabilisasi tanah gambut. Ditemukan bahwa pencampuran semen Portland tipe 1 dapat meningkatkan nilai CBR yang dihasilkan meskipun pada penambahan variasi ke 2 pada penetrasi 0,1” terjadi penurunan.

- Sebelum pencampuran semen (tanah asli) tanah gambut memiliki nilai CBR sebesar 2,50 % pada penetrasi 0,1” dan 3,00 % pada penetrasi 0,2”. Setelah dilakukan penambahan semen terjadi kenaikan nilai CBR dalam sampel ke 3 variasi campuran 8 % semen memberikan kenaikan nilai CBR unsoaked tertinggi, yakni mencapai 3,75 % pada penetrasi 0,1” dan 4,17 % pada penetrasi 0,2”.

.

DAFTAR PUSTAKA

Ajie, Norseta dan Rida, Respati. (2018). Stabilisasi Gambut Palangka Raya Dengan Campuran Tanah Non Organik Dan Kapur.Palangka Raya: UM Palangkaraya

ASTM. (2002). Annual Book of ASTM Standar.

Cakrawisnu, Dhimas, dkk. (2022). Pengaruh Campuran Palm Oil Fuel Ash (POFA) terhadap Stabilisasi Tanah Gambut Ditinjau dari Nilai CBR Tanah.Jurnal. Jambi: Universitas Jambi.

Dwina, Dila Oktarise, dkk. 2021. Stabilisasi Tanah Gambut dengan Penambahan Material Kapur dan Fly Ash dari Pembakaran Cangkang Sawit sebagai Subgrade Jalan. Jurnal. Jambi:Universitas Jambi.

Firmansyah, Rios. (2021). Analisis Pengaruh Pencampuran Semen Sebagai Bahan Stbilisasi Tanah Gambut terhadap Nilai California Bearing Ratio (CBR). Skripsi. (Tidak diterbitkan). Medan: Universitas Area Medan.

Hardiyatmo, Hary Cristday. Mekanika Tanah 1. (2006). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ishmah, Hayati, dkk. (2019). Pengaruh Nilai CBR dan Kuat Geser Tanah Gambut yang di Stabilisasi Menggunakan Petrasoil dengan Semen Portland. Pilar Jurnal Teknik Sipil. Palembang: Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya.

Kamaluddin, dkk. (2022). Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan Campuran Semen terhadap Nilai CBR Dengan Uji Laboratorium. Jurnal. Medan: Universitas Medan Area Indonesia.

Luhur, Beni, ddk. 2016. Stabilisasi Gambut Dengan Campuran Portland Cement di Tinjau dari Nilai California Bearing Ratio (CBR). Jurnal. Pengaraian: Universitas Pasir Pengaraian.

Muslikah, Siti. (2011). Studi Degradasi Tanah Gambut oleh Mikroognaisme untuk Pross Konsolidasi Tanah. Tesis. (Tidak diterbitkan). Universitas Indonesia.

Tecnikal, Deki, dkk. (2016). Stabilisasi Tanah Gambut Menggunakan Campuran Serbuk Bata Merah Ditinjau dari Pengujian CBR. Surakarta: Universitas Sebelas Maret