# JURNALTEKNIK SIPIL LATERAL

JURNALTEKNIKSIPILUNIVERSITASTRIDINANTI

PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT RINGAN BUATAN PADA CAMPURAN BETON RINGAN

Giovano Ade H1)*, Ani Firda2), Indra Syahrul Fuad3)

1)Mahasiswa Program StudiTeknik Sipil FakultasTeknik, Universitas Tridinanti, Jl.KaptenMarzuki No.2446KambojaPalembang

2)Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

email: giovanoadehendri10@gmail.com

Abstract

Lightweight concrete is a material that contains lightweight aggregate with a specific gravity ranging from 1140 to 1850 kg/m3. Lightweight aggregate can be divided into two categories: natural lightweight aggregate and artificial lightweight aggregate. In this research, artificial lightweight aggregate made from fly ash and epoxy resin was used to create a mixture of lightweight concrete with a compressive strength of 40 MPa, which refers to ACI 211.2.98, by replacing 50% of the fine natural aggregate with artificial fine aggregate. The method used was a laboratory experiment.The composition of fly ash and epoxy resin used as artificial lightweight aggregate was 70:30. Tests were conducted on the artificial lightweight aggregate, including density, void content, water absorption, and compressive strength based on ASTM standards. The results showed that the density of the lightweight concrete was 1851.32 kg/m3, which was lower by 17.7% compared to normal concrete. The compressive strength test results for the lightweight concrete were lower than those for normal concrete, at around 16.3%.

KeyWords: Fly ash, epoxy resin, lightweight aggregate, lightweight concrete

Abstrak

Beton ringan merupakan material yang mengandung agregat ringan dengan berat jenis antara 1140 samapai 1850 kg/m3. Agregat ringan buatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu agregat ringan buatan. Dalam penelitian ini menggunakan agregat ringan buatan yang mengandung bahan fly ash dan epoxy resin  untuk membuat campuran beton ringan dengan meninjau dari kuat tekan beton dan berat isi. Metode yang digunakan berupa eksperimen di laboratorium. Komposisi fly ash dan epoxy resin yang digunakan sebagai pembuatan agregat ringan buatan dengan perbandingan 70 : 30.  Pengujian yang dilakukan untuk agregat ringan buatan berupa jenis berat jenis, berat isi, penyerapan air dan keausan berdasarkan standard ASTM. Mutu rencana campuran beton ringan yaitu 40 MPa yang mengacu pada ACI 211.2-98 dengan menggantkan 50% agregat halus alam dengan agregat halus buatan. Pengujian campuran beton ringan menggunakan uji kuat tekan beton dengan sampel yang beumur 7, 14 dan 28 hari. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa berat isi beton ringan diperoleh sebesar 1851,32 kg/m3 lebih rendah 17,7% dari beton normal. Hasil pengujian kuat tekan beton ringan diperoleh lebih rendah dari beton normal yaitu sebesar 16,3%.

KataKunci: Fly ash, epoxy resin, agregat ringan, beton ringan.

PENDAHULUAN

Beton adalah material konstruksi yang saat ini sudah sangat umum digunakan. Saat ini berbagai bangunan sudah menggunakan material dari beton. Peran konstruksi beton menuntut suatu kualitas beton yang memadai. Beton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu pembentuk struktur yang paling banyak digunakan oleh Masyarakat. Hal ini dilihat dari pengujian umur beton biasannya beton berkualitas tinggi digunakan untuk struktur bangunan besar dan bertingkat seperti jembatan, terowongan, bendungan dan bangunan dengan kuat tekan hingga 40 MPa. Untuk mengatasi berat isi beton yang terlalu besar maka dapat menggunakan inovasi penggunaan agregat ringan (Gaus, dkk, 2023).

Menurut SNI 2847:2013, beton ringan (lightweight concrete) adalah beton yang mengandung agregat ringan dan berat volume setimbang (equilibrium density), sebagaimana ditetapkan oleh ASTM C567 antara 1140-1850 kg/m3. Beton ringan kini banyak digunakan pada berbagai proyek konstruksi, baik untuk bagian dinding dan lantai. salah satu cara untuk memperoleh berat isi beton ringan yang sesuai dengan standarisasi yaitu dengan menggunakan agregat ringan sebagai agregat beton.

Fly ash yang merupakan limbah dari batu bara dicampur dengan bahan kimia berupa epoxy resin dan hardener yang memiliki karakteristik kuat terhadap tekan dan lentur. Epoxy resin dan hardener ini berfungsi sebagai pengikat dan perekat fly ash, dan dengan perbandingan tertentu campuran fly ash dengan epoxy resin dan hardener ini yang akan dibuat sebagai agregat ringan pengganti agregat. Firda, dkk (2022) salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan menambahkan fly ash yang didapatkan dari limbah PT.PUSRI dan campuran epoxy resin. Menggunakan agregat ringan adalah salah satunya cara untuk mengurangi berat beton. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menambahkan fly ash yang diperoleh dari PT. Limbah PUSRI dan campuran resin epoxy di Jalan Irigasi, dengan variasi penambahan fly ash 10%, 15%, dan resin epoxy sebesar 25% (Firda, dkk, 2023). Produksi agregat geopolimer buatan, fly ash dari pembakaran batubara telah diusulkan. Makalah ini menyelidiki proporsi optimal resin epoksi dan sintetik berbasis abu terbang batubara agregat. mencapai kisaran kuat tekan 0,35 hingga 7 MPa dan digunakan sebagai elemen nonstruktural. Namun nilai kuat lentur pada beton LWC 70:30 dan LWC 80:20 lebih tinggi, masing-masing sebesar 46,1% dan 7,63% (Firda, dkk, 2023). Di Indonesia, ketersediaan batubara fly ash (CFA) mudah diperoleh dan melimpah, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah. Mengatasi masalah ini, CFA dicampur dengan resin epoxy (ER) digunakan sebagai pengikat untuk pembuatan polimer ringan agregat (PLA). Proses pembuatannya menggunakan metode pencampuran sederhana menggunakan tiga komposisi berbeda ( Firda, dkk, 2023).

Agregat ringan buatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu agregat ringan alam dan agregat ringan buatan. Agregat ringan alam biasa berupa batu apung, scoria dan abu vulkanik. Sedangkan agregat ringan buatan dapat dibuat dengan menggunakan limbah industry seperti lumpur logam, cangkangsawit, lumpur, abu terbang, dan lain-lain (Aiman, 2016).

Limbah atau bahan yang sudah tidak dapat difungsikan kembali adalah salah satu bahan material yang dapat digunakan untuk pengganti agregat kasar. Sebagai contoh limbah batu bara (Fly Ash) dan memiliki sifat kimia yang hamipr sama dengan semen (Febbydwiputri, 2022).

Beradasarkan hal tersebut penulis ingin menggantikan agregat halus dengan menggunakan agregat buatan berpotensi unutk mendapatkan beton yang lebih ringan. Maka dari itu penelitian skripsi ini melanjutkan penelitian dari Firda, dkk (2021). PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT RINGAN BUATAN PADA CAMPURAN BETON RINGAN. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian laboratorium dengan mutu beton rencana f’c 40 MPa dimana persentase pengganti agregat kasar alam dengan agregat kasar buatan sebesar 100% dan pengganti agregat halus alam dengan agregat halus buatan sebesar 50%.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat benda uji (sampel) di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Tridinanti. Dilakukan dalam waktu 5 bulan dan pengujian kuat tekan beton.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan diagram alir dibawah ini dibuat berdasarkan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Setelah permasalahan didapatkan dilakuan pengumpulan data sebagai bentuk dan persoalan yang dipersiapkan untuk memecahakan masalah yang di tentukan pada penelitian ini, data-data yang dikumpulkan ditentukan pada pembatasan masalah yang tertulis pada bab I sebagai acuan dasar.

Pengumpulan data dikumpulkan mengenai informasi yang diperlukan untuk penelitian akan lebih baik apa bila data yang dikumpulkan didasari dengan refensi seperti jurnal dan artikel. Pengumpulan data dalam I bagian yaitu : Data Primer.

2. Data Primer

Pengumpulan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung untuk pemecahan masalah yang di tentukan. Data primer bisa didapatkan dari hasil pengujian laboratorium.

3. Pengolahan Data

Tindakan pertama yang harus dilakukan untuk mengolah data adalah menyipakan bahan-bahan unutk membuat sampel beton dahulu. Pengolahan data dilakukan menggunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Job Mix Formula (JMF)

Perancang campuran beton adalah sebuah proses pengujian bahan-bahan yang cocok untuk beton dan penentuan campuran yang menghasilkan beton yang seekonomis mungkin dan memenuhi persyaratan pekerjaan seperti kuat tekan. Job Mix Formula (JMF) penelitian ini mengacu pada JMF beton ringan dan beton normal sehingga perbandingan untuk semen, pasir, split dan air dapat dihasilkan. Oleh sebab itu perbedaan terletak pada agregat kasar dan agregat halus yaitu digantikan dengan agregat buatan. Agregat halus yang diganti 50% dengan agregat buatan harus terlebih dahulu dikonversi agar mendapatkan komposisi campuran yang sama. Berikut ini adalah perhitungan Desain campuran beton ringan dengan metode ACI 211.2-98 dan campuran beton normal dengan metode ACI 211.1-91.

A. Job Mix Formula Beton Ringan ACI 211.2-98

Kuat Tekan Rencana					: 40 MPa

- Slump						: 2.54 – 10.16 cm

1 – 4 inch

- Data Material

- Jenis Semen					: PPC Tipe 1 Semen Batu Raja.

- Jenis Agregat	Kasar				: Agregat Kasar Buatan.

- Jenis Agregat Halus				:Pasir Berasal dari Tanjung Raja dan Pasir 							 Buatan

- Hasil Uji Propetis Material

- Berat Jenis Agregat Kasar (Buatan)		: 1,68 gr/cm3

- Berat Jenis Agregat Halus (SSD)		: 2,22 gr/cm3

- Berat Jenis Agregat Halus Buatan (SSD)		: 0.99 gr/cm3

- Berat Kering Agregat Buatan			: 1,71 gr/cm3

- Berat Kering Agregat Halus			: 2,24 gr/cm3

- Faktor Air Semen					: 0,26

- Ukuran Maksimum Agregat Kasar			 19 mm

- Proposi Campuran Beton Ringan

- Material yang dibutuhkan untuk 1m3.

- Material yang di perlukan unutk adukan 1 silinder volume 0,0035 m3.

- Semen					= 782,33 kg x 0,0053 = 4,14 kg

- Agregat Halus				= 326,92 kg x 0,0053 = 1,73 kg

- Agregat Kasar				= 669,70 kg x 0,0053 = 3,54 kg

- Air						= 201,71 kg x 0,0053 = 1,06 kg

Tabel 1 Konversi Agregat Halus Buatan 50%.

| No. Ayakan | %kum. Tertahan | Berat Tertahan (gram) | Berat Agregat Halus 1 Sililnder (gram) | Volume Agregat Halus 1 Silnder (cm3) | Berat Agregat Halus Buatan 1 Silinder (gram) | Berat Agregat Halus Buatan 1 Silinder 50% (gram) | Diketahui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | - |
| 3/8" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tidak diganti |
| No.4 | 0.53 | 0.53 | 9.17 | 4.13 | 4.09 | 0.00 | Tidak diganti |
| No.8 | 1.05 | 0.52 | 9.00 | 4.05 | 4.01 | 0.00 | Tidak diganti |
| No.16 | 11.58 | 10.53 | 182.17 | 82.06 | 81.24 | 0.00 | Tidak diganti |
| No.30 | 60.63 | 49.05 | 848.57 | 382.24 | 378.41 | 189.21 | Diganti |
| No.50 | 89.58 | 28.95 | 500.84 | 225.60 | 223.35 | 111.67 | Diganti |
| No.100 | 98.53 | 8.95 | 154.84 | 69.75 | 69.05 | 34.52 | Diganti |
| No.200 | 100.00 | 1.47 | 25.43 | 11.46 | 11.34 | 5.67 | Diganti |

Keterangan:

(4) = (3) x berat agregat halus untuk 1 silinder

(5) = (4) / berat jenis agregat halus SSD

(6) = (5) x berat jenis agregat halus buatan SSD

(7) = (6) x 50%

B. Job Mix Formula Beton Normal

Kuat Tekan Rencana					: 40 MPa

Slump							: 2.54 – 10.16 cm

1 – 4 inch

- Data Material

- Jenis Semen					: PPC Tipe 1 Semen Batu       				           	 				  Raja.

- Jenis Agregat	Kasar				: Batu Pecah Berasal dari    					 				  Depot Diwilayah Musi 2 Kota Palembang.

- Jenis Agregat Halus				:Pasir Berasal dari Tanjung Raja

- Hasil Uji Propetis Material

- Berat Jenis Agregat Kasar (SSD)		: 2,47 gr/cm3

- Berat Jenis Agregat Halus (SSD)		: 2,22 gr/cm3

- Berat Kering Agregat Kasar			: 2,54 gr/cm3

- Berat Kering Agregat Halus			: 2,24 gr/cm3

- Faktor Air Semen					: 0,303

- Ukuran Maksimum Agregat Kasar			:19 mm

- Proposi Campuran Beton Normal

- Material yang dibutuhkan untuk 1m3.

- Material yang di perlukan unutk adukan 1 silinder volume 0,0035 m3

- Semen					= 626,085 kg x 0,0053	= 3,31 kg

- Agregat Halus				= 555,50  kg  x 0,0053	= 2,94 kg

- Agregat Kasar				= 882,354 kg x 0,0053	= 4,67 kg

- Air						= 190,00   kg x 0,0053	= 10,07 kg

Tabel 2 Perbandingan JMF Beton  Ringan dan Beton Normal

| Perbandingan JMF Beton Ringan |  |  | Perbandingan JMF Beton Normal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan | Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan |
| Semen | 782.33 | 1 | Semen | 626. 085 | 1 |
| Agregat Halus (Pasir) | 326.92 | 0.24 | Agregat Halus (Pasir) | 555.50 | 0.89 |
| Agregat Kasar (Split) | 669.70 | 0.86 | Agregat Kasar (Split) | 882.354 | 1.41 |
| Air | 201.71 | 0.26 | Air | 190.00 | 0.30 |

2. Perbandingan Berat Jenis Beton Ringan dan Beton Normal

Hasil pengujian berat isi beton ringan dan beton normal pada umur 7, 14 dan 28 hari dapat dilihat dari Tabel 3 dan Gambar Grafik 3.

Tabel 3 Perbandingan Berat Jenis Beton Ringan dan Beton Nomal

| Berat Isi Rata-Rata Beton Ringan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Berat Isi Rata-Rata | 7 Hari | 14 Hari | 28 Hari |
| Kg/m3 | 1859.75 | 1887.42 | 1851.32 |
| Berat Isi Rata-Rata Beton Normal |  |  |  |
| Berat Isi Rata-Rata | 7 Hari | 14 Hari | 28 Hari |
| Kg/m3 | 2294.03 | 2287.11 | 2250.19 |

Gambar 3 Grafik Hasil Perbandingan Berat Jenis Beton Normal dan Beton Ringan

a. Analisa Berat Jenis Beton Ringan dan Beton Normal

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari hasil pengujian berat isi beton ringan dan beton normal yang didapatkan pada umur 28 hari.

= Berat Isi Beton Normal – Berat Isi Beton RinganBerat Isi Beton Normal

= 2250.19-1851.322250.19  = 0.177

= 0.177 x 100 %

=17.7%

Hasil nilai pada umur 28 hari berat isi beton ringan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan beton normal terjadi sebesar 17.7% jika dibandingkan dengan beton normal.

3. Perbandingan Kuat Tekan Beton Ringan dan Beton Normal

Hasil pengujian kuat tekan pada umur 7, 14 dan 28 hari beton ringan dan beton normal dapat dilihat dari Tabel 4 dan Gambar Grafik 4.

Tabel 4 Perbandingan Kuat Tekan Beton Ringan dan Beton Normal

| Kuat Tekan Rata-Rata Beton Ringan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuat Tekan Rata- Rata Beton Ringan | 7 Hari | 14 Hari | 28 Hari |
| (MPa) | 21.14 | 23.02 | 24.35 |
| Kuat Tekan Rata-Rata Beton Normal |  |  |  |
| Kuat Tekan Rata- Rata Beton Normal | 7 Hari | 14 Hari | 28 Hari |
| (MPa) | 27.36 | 28.69 | 29.10 |

Gambar 4 Grafik Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal dan Beton Ringan

a. Analisa Kuat Tekan Beton Ringan dan Beton Normal

Dari Tabel 4.dapat dilihat bahwa dari hasil pengujian kuat tekan beton ringan dan beton normal yang didapatkan pada umur 28 hari.

= Kuat Tekan Beton Normal - Kuat Tekan Beton RinganKuat Tekan Beton Normal

= 29.10-24.3529.10  = 0.163

= 0.163 x 100 %

=16.3%

Hasil nilai  pada umur 28 hari kuat tekan beton ringan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan beton normal terjadi sebesar 16.3% jika dibandingkan dengan kuat tekan beton normal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil pengukuran berat isi beton ringan yang diperoleh umur beton 28 hari sebesar 1851.32 kg/m3, sedangkan untuk berat isi beton normal 2250.19 kg/m3. Penurunan berat isi beton ringan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan beton normal terjadi sebesar 17.7%.

- Hasil pengujian kuat tekan beton ringan yang diperoleh umur beton 28 hari sebesar 24.35 MPa, sedangkan untuk kuat tekan beton normal 29.10 MPa. Penurunan kuat tekan beton ringan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan beton normal terjadi sebesar 16.3%.

DAFTAR PUSTAKA

ACI 211.2-98 Tentang Job Mix Formula Beton Normal (American Concrete Institute).

ACI 211.2-98 Tentang Job Mix Formula Beton Ringan (American Concrete Institute).

ACI Manual of concrete Practice. (1993). Manual Of Concrete Practice.

ASTM C-127 Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Air Dari Agregat Halus.

ASTM C-127-01 Pemeriksaan Berat Isi Agregat Kasar.

ASTM C-540/C 40M-11 Pemeriksaan Bahan Organic.

ASTM D-2216-98 Pemeriksaan Berat Isi Agregat Halus.

ASTM C-142 Pengujian Material Agregat Halus Kandungan Lumpur.

ASTM D-1652-11 (2019) Standart Test Method Foe Epoxy Resin.

Amalia, I. S. (2022). “Beton Ringan Struktural Dengan Memanfaat Agregat Buatan Dari Tanah Liat”. Rekayasa Sipil dan Desain JRSDD, Volume 10 No.(4):605-620.

Agus Setiawan. (2016). “ASTM C39/C39M-12 “Standart Test Method for Compressive Strenght of  Cylindrical Concrete Speciment”.

Baris, M. (2020). “Beton Ringan Dengan Bahan Plastik Sebagai Agregat Kasar Untuk Konstruksi Di Atas Lahan Gambut”. Teknik Sipil ITP, Volume 8 No.(1):8-14.

Firdaus, M. S. (2019). “Pemanfaatan Biji Karet Sebagai Agregat Kasar Terhadap Workability dan Kuat Tekan Beton Ringan”.Teknika, Volume 13 No.(2):129-136.

Febby. (2022). ”Analisa Kuat Tekan, Kekakuan (Stiffness) dan Keuletan (Toughness) Beton Ringan Menggunakan Agregat Ringan”. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti.

Firda, A., Permatasari, R., & Fuad, I. S. (2021). “Pemanfaatan Limbah Batubara (Fly Ash) Sebagai Material Pengganti Agregeat Kasar Pada Pembuatan Beton Ringan”. Jurnal Deformasi, Volume 6 No.(1):1-8.

Firda, A., dan Yulianti. (2023). “ Soil Stabilization With Fly Ash and Epoxy Resin To The Subgrade Construction On Irrigasi Street, In Palembang”. AIP Conference Proceedings, Volume 7 No.(1):1-8.

Firda, A., et al., (2023). “Experimental Study Of Artificial Lightweight Aggregates Using Coal Fly Ash and Epoxy Resin”. Engineering doid Mechanies 11.

Firda, A., dan Yulianti. (2022), “Pengaruh Penggunaan Limbah Fly Ash dan Epoxy Resin Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah Terhadap Daya Dukung Tanah di Jalan Irigasi Palembang”. Jurnal Deformasi, Volume 7 No.(1):10-20

Firda, A,. Saggaff, A,. Hanafiah. & Saloma. (2023). “Characteristic of polymeric Lightweight Aggregate with Coal Fly Ash and Epoxy Resin for  Manufacturing The Lightweight Concrete”. Civil Engineering Architecture, Volume 11 No.(1):437-485.

Gaus, M. R. (2020). “Subtitusi Parsial Batu Apung Sebagai Agregat Kasar Pada campuran Beton”. Teknik Sipil Universitas Teku Umar, Volume 6 No.(2):11-19.

Hailing, MA. (2018). Epoxy Oligomer Yang Dapat Membentuk Jaringan Tiga Dimensi Bahan Ttermosting. Tekno Global, Volume 10 No.(2):66-71.

Mulyono, T. (2015). ”Teknologi Beton. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan”. Universitas Negeri Jakarta 27-72

Standar Nasional Indonesia (2020) 2847 : 2013. Tentang Beton Yang Mengandung Agregat Ringan dan Berat Volume. Badan Standar Nasional.

Standar Nasional Indonesia (2011) 2493 : 2011 Perawatan Benda Uji Beton. Badan Standar Nasional.

Standar Nasional Indonesia (2008) 1970 : 2008 Pengujian Material. Badan Standar Nasional.

Tjokrodimuljo. (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: Biro Penerbit Jurusan Teknik Sipil Teknik UGM.