# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

PENGARUH WAKTU PEMBAKARAN TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON MUTU FC’ 25 MPA FC’ 30 MPA FC 35’ MPA

Ade Darma Wiranata1)*, Indra Syahrul Fuad2), Felly Misdalena2)

1)Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

2)Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

*Corresponding Author, email: ardedarmawiranata@gmail.com

Abstract

Fire is an undesirable disaster, in the framework of the building structure after the fire is the basis for deciding whether the building structure can still be used or must be dismantled and replaced with a new structure. An increase in temperature in the concrete structure results in changes in the concrete, in this condition the construction will experience a decrease in its ability to support the load, even in certain conditions the concrete construction will no longer be able to withstand the load received.

Key Words: post-burn, concrete structures, temperature rise

Abstrak

Kebakaran ialah suatu musibah yang tidak diinginkan, dalam rangka struktur bangunan pasca kebakaran menjadi dasar untuk memutuskan apakah bangunan struktur masih bisa dipakai atau harus dibongkar lalu diganti struktur baru. Kenaikan suhu pada skturtur beton mengakibatkan perubahan beton, kondisi ini konstruksi akan mengalami penurunan kemampuan untuk mendukung beban bahkan pada kondisi tertentu konstruksi beton tidak mampu lagi menahan beban yang diterima.

Kata Kunci: pascabakar , struktur beton , kenaikan suhu

PENDAHULUAN

Kenaikan suhu tinggi pada beton mengakibatkan perubahan beton , kondisi ini konstruksi akan mengalami penurunan kemampuan untuk mendukung beban bahkan pada kondisi tertentu konstruksi beton tidak mampu lagi menahan beban yang di terima. Masalah yang dihadapi ialah bagaimana cara menangani bangunan pasca kebakaran dan bagaimana caranya kita dapat menindaki perbaikan yang paling efisien. Menurut SNI 2847, 2013 , beton adalah hasil campuran semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus seperti pasir, agregat kasar seperti batu belah, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan. Beton akan mencapai kuat tekan maksimum setelah berumur 28 hari.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti kali ini akan dibahas tentang kekuatan struktur beton , khususnya perbandingan beton normal fc’ 25 mpa , 30 mpa , 35 mpa dengan beton yang telah di bakar dengan variasi durasi lama pembakaran 1 jam , 2 jam , 3 jam pada saat kondisi normal.

Beton mempunyai karakteristik dan permasalahan yang selalu harus diamati dan ditellusuri lebih jauh. Permasalahan beton pada umumnya ialah beban yang diterima, gaya, dan temperatur dan masih banyak lagi . penelitian ini dilakukan dengan memberikan durasi pembakaran pada benda uji yaitu 1 jam, 2 jam , 3 jam, dengan mutu beton 25 mpa, 30 mpa, dan 35 mpa pada umur setelah 28 hari dan akan didingikan dahulu setelah beton dibakar pada durasi waktu yang ditentukan. Proses tempat pembakaran ini dilakukan dengan menggunakan furnace. Kali ini saya akan membahas perubahan beton pada saat dibakar dan apa sajakah pengaruh terhadap beton tersebut setelah menerima perubahan temprature tersebut. Dikarenakan apabila terjadinya perubahan suhu yang cukup significant seperti perubahan suhu temperatur panas , beton sudah pasti berubah dari mulai kekuatan beton tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Fakultas teknik prodi sipil Universitas Tridinanti dengan benda uji beton normal  fc’25 , 30 , dan 35 mpa berbentuk balok dan silinder. Adapun tahapan –tahapan nya sebagai berikut:

1. Tahapan Penelitian yaitu dengan cara studi literatur , pengumpulan data , pengolahan data , analisa data, 
    kesimpulan

2. Tahapan laboratorium yaitu dengan cara persiapan alat dan bahan , pembuatan beton normal , pemeriksaan material pembentuk beton , perencanaan mix design beton , uji slump , pembuatan benda uji beton normal  , perawatan benda uji , pembakaran beton selama 1 jam , 2 jam , 3 jam , pengujian kuat tekan beton normal dan beton pascabakar  , pengujian kuat lentur untuk mengetahui regangan pada beton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Universitas Tridinanti . pembuatan, perawatan, pengujian dilakukan di laboratorium beton. Perencanaan perhitungan campuran beton menurut ACI ( American Concrete Institute) sesuai mutu beton yang di rencanakan yaitu fc’ 25 Mpa, 30 mpa , 35 mpa.

Pengujian yang dilakukan Antara lain pengujian agregat halus dan pengujian agregat kasar meliputi percobaan berat jenis agregat (SSD), berat isi agregat, analisa saringan agregat halus dan kasar, keausan agregat, modulus kehalusan, kadar lumpur agregat, menggunakan standar ASTM ( American Society for Testing and Material).

Setelah pengujian dilakukan pembuatan sampel benda uji berbentuk silinder 15cm x 30cm  dan benda uji berbentuk balok 15cm x 60 cm sesuai dengan ketentuan SNI , lalu dilakukan perencanaan perhitungan campuran beton menurut SNI sesuai mutu beton yang di rencanakan yaitu fc’ 25mpa , 30 mpa, 35 mpa. Setelah pembuatan benda uji selesai dilakukan, maka dilakukan perawatan curing dan dibuat media alat pembakaran furnance. Setelah itu barulah bisa di lakukan pembakaran sampel lalu pengujian kuat tekan beton pada kondisi pasca bakar , kuat lentur beton.

1.1 Hasil pengujian agregat halus

Agregat halus yang digunakan pada penelitian ini berasal dari tanjung raja. Pengujian di lakukan menggunakan standar ASTM. Pengujian yang di lakukan berupa kadar lumpur, berat jenis , berat isi dan kadar air. Untuk hasil pengujian agregat halus dapat di lihat pada tabel .

| Jenis pengujian | Hasil pengujian |
| --- | --- |
| Kandungan lumpur | 1 % |
| Berat jenis kering | 2.47 gr |
| Berat Jenis SSD | 2.51 gr |
| Berat Jenis Semu | 2.57 gr |
| Berat Isi | 1.35 gr |
| Kadar air | 7.5% |
| Analisa bahan organic | Kuning (No.1) |
| Penyerapan Air | 1.57 % |

1.2 Hasil Pengujian Agregat Kasar

Berdasarkan standar pengujian menurut ASTM pengujian yang di lakukan berupa pengujian berat jenis, pengujian keausan agregat , dan gradasi agregat kasar. Hasil dari pengujian agregat kasar disajikan di dalam tabel berikut ini.

| Jenis pengujian | Hasil Pengujian |
| --- | --- |
| Berat Jenis Kering | 2.44 |
| Berat Jenis SSD | 2,51 gr /cm3 |
| Berat Jenis Semu | 2,62 |
| Berat Semu | 2.51 |
| Keausan | 11.25 |
| Penyerapan Air | 2,83 |

1.3 Rencana campuran beton ( JMF )

Perhitungan rencana campuran adukan beton menggunakan standar SNI (Standar Nasional Indonesia) 03-2834-2000 dari perhitungan tersebut didapat kebutuhan bahan per 1 m3. JMF yang dirancang dalam penelitian ini dengan mutu beton F’c = 25 MPa, F’c = 30 MPa dan F’c = 35 MPa.

1.3.1 JMF Beton Normal

      - Kuat Tekan Rencana	: 25 MPa

      - Slump	: 5 – 12,5 cm

      - Data material

        - Jenis semen	: PPC tipe 1 semen Baturaja

        - Jenis agregat kasar	: Batu pecah berasal dari depot di wilayah Musi 2 Palembamg.

        - Jenis agregat halus	: Pasir berasal dari Tanjung Raja.

      - Hasil uji propetis material.

        - Berat jenis agregat kasar(SSD)	: 2,51 gr/cm3

        - Berat jenis agregat halus(SSD)	: 2,51 gr/cm3

        - Berat kering agregat kasar	: 2,44 gr/cm3

        - Berat kering agregat halus	: 2,47 gr/cm3

      - Factor air semen (fas)	: 0,51

      - Ukuran maksimum agregat kasar	: 40 mm

      - Proposi campuran beton normal

        - Material yang dibutuhkan untuk 1m3.

Tabel 4. 5 Kebutuhan material per 1 m3 f’c = 25 MPa

| Material | Kebutuhan | Perbandingan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 401.91 kg/m3 | 1 |
| Agregat halus (pasir) | 504.91 kg/m3 | 1.26 |
| Agregat kasar | 1178.12 kg/m3 | 2.93 |
| Air | 205 kg/m3 | 0.51 |

Material yang di perlukan untuk adukan 1 silinder volume m3

a. semen				   = 401,91 kg x 0,0053 = 2.13 kg

b. agregat halus	 = 504.91 kg x 0,0053 = 2.67 kg

c. agregat kasar	 = 1178.127 x 0,0053 = 6.24 kg

d. air	              = 205 x 0.0053	  = 1.08 kg

1.4 Hasil Uji Slump Test

Setelah proses pengadukan beton selanjutnya pengujian slump test dilakukan untuk mengukur kekentalan adukan beton yang akan digunakan untuk membuat benda uji. Pada perencanaan job mix formula (JMF) didapatkan batasan minimum dan maksimum beton yang akan dibuat yaitu 7,5 cm – 15 cm. Hasil uji slump beton normal dan beton normal pasca bakar dapat dilihat dari Table.

Tabel Uji Slump Test Beton Normal Mutu 25 MPa, 30 MPa, 35 MPa

Slump test F'c 25

No	Uji slump	Hasil (cm)

1	07/08/2023	7

2	30/09/2023	7

3	05/10/2023	7

Slump test F'c 30

No	Uji slump	Hasil (cm)

1	19/10/2023	6.5

2	21/08/2023	6.5

3	30/08/2023	6.5

Slump test F'c 35

No	Uji slump	Hasil (cm)

1	09/09/2023	6

2	22/01/2024	6

3	04/11/2023	6

1.4  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Normal dan Pasca Bakar

1.4.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Normal

| Mutu Beton | Umur(Hari) | Kuat Tekan Rata-Rata Kg M3 |
| --- | --- | --- |
| F'c 25 | 3 | 9.43 |
|  | 7 | 12.55 |
|  | 14 | 17.73 |
|  | 21 | 18.30 |
|  | 28 | 19.43 |
| F'c 30 | 3 | 16.42 |
|  | 7 | 1831 |
|  | 14 | 21.33 |
|  | 21 | 22.08 |
|  | 28 | 23.59 |
| F'c 35 | 3 | 16.23 |
|  | 7 | 17.36 |
|  | 14 | 21.89 |
|  | 21 | 23.68 |
|  | 28 | 23.97 |

Gambar grafik kuat tekan

1.4.2 Hasil Kuat Tekan Beton Pasca Bakar

| Mutu Beton | Waktu Pembakaran | Kuat Tekan Beton (MPa) | % Penurunan |
| --- | --- | --- | --- |
| F'c 25 | 60 menit | 22,07 | 11,72 |
|  | 120 menit | 18,67 | 25,30 |
|  | 180 menit | 16,98 | 32,09 |
| F'c 30 | 60 menit | 15,84 | 47,18 |
|  | 120 menit | 14,15 | 52,84 |
|  | 180 menit | 10,19 | 66,05 |
| F'c 35 | 60 menit | 11,88 | 66,06 |
|  | 120 menit | 10,19 | 70,89 |
|  | 180 menit | 9,90 | 71,71 |

Gambar  Hasil Beton Pasca Bakar Sampel Silinder

1.5 Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton Normal dan Pasca Bakar

Tabel dan Gambar dibawah ini  menunjukkan hasil kuat lentur beton dengan sampel balok. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kuat lentur beton untuk sampel balok dengan mutu 25 MPa memiliki nilai rata-rata sebesar 2,53 MPa, untuk sampel balok dengan mutu 30 MPa dengan nilai rata-rata sebesar 3,33 MPa dan untuk sampel balok dengan mutu 35 MPa dengan nilai rata-rata sebesar 3,67 MPa. Hal ini menunjukkan kuat lentur sebanding dengan kuat tekan beton .

Tabel Kuat Lentur Rata – Rata Beton dengan Sampel Balok Tanpa Pembakaran

| Hasil Pengujian Kuat Lentur F'c 25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dibuat | Diuji | Umur | Waktu (Menit) | Beban (kN) | Kuat Lentur (MPa) |
| 07/08/2023 | 04/09/2023 | 28 Hari | - | 18 | 2.4 |
| 07/08/2023 | 04/09/2023 | 28 Hari | - | 20 | 2.66 |
| Rata-Rata |  |  |  |  | 2.53 |
| Hasil Pengujian Kuat Lentur F'c 30 |  |  |  |  |  |
| 21/08/2023 | 18/09/2023 | 28 Hari | - | 30 | 4.00 |
| 21/08/2023 | 18/09/2023 | 28 Hari | - | 20 | 2.67 |
| Rata-Rata |  |  |  |  | 3.33 |
| Hasil Pengujian Kuat Lentur F'c 35 |  |  |  |  |  |
| 09/09/2023 | 07/10/2023 | 28 Hari | - | 30 | 4.00 |
| 09/09/2023 | 07/10/2023 | 28 Hari | - | 25 | 3.33 |
| Rata-Rata |  |  |  |  | 3.67 |

Kuat Lentur Beton

4	3.67

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

3.34

2.53

Fc 25 MPa

Fc 30 MPa

Fc 35 MPa

Kuat Lentur (MPa)

Gambar  Hasil kuat tekan lentur beton

Tabel 4. 15 Kuat Lentur Rata – Rata Beton Balok yang di Bakar

| Hasil pengujian kuat lentur fc 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umur | Waktu (Menit) | Beban (kn) | Kuat Lentur (Mpa) |
| 28 Hari | 60 (mnt) | 20 | 2.67 |
| 28 Hari | 120 (mnt) | 20 | 2.67 |
| 28 Hari | 180(mnt) | 10 | 1.33 |
| rata-rata |  |  | 2.22 |
| Hasil pengujian kuat lentur fc 30 |  |  |  |
| 28 Hari | 60(mnt) | 18 | 2.40 |
| 28 Hari | 120(mnt) | 30 | 4.00 |
| 28 Hari | 180(mnt) | 20 | 2.67 |
| rata-rata |  |  | 3.02 |
| Hasil pengujian kuat lentur Fc 35 |  |  |  |
| 28 Hari | 60(mnt) | 17 | 2.27 |
| 28 Hari | 120(mnt) | 15 | 2.00 |
| 28 Hari | 180(mnt) | 16 | 2.13 |
| rata-rata |  |  | 2.13 |

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pengujian dengan alat kuat tekan beton  bahwa pembakaran 1jam diperoleh mutu yang baik yaitu F’c 30 dengan nilai perbandingan 0.93 terhadap sampel normal, Untuk pembakaran 2 jam mutu yang baik yaitu F’c 30 dengan nilai perbandingan 0.79 terhadap sampel normal, Untuk pembakaran 3 jam mutu yang baik yaitu F’c 30 dengan nilai perbandingan 0.71 terhadap sampel normal.

- Berdasarkan pengujian dengan alat hammer test bahwa pembakaran 1jam diperoleh mutu yang baik yaitu F’c 35 dengan nilai perbandingan 1.19 terhadap sampel normal, untuk pembakaran 2jam mutu yang baik yaitu F’c 35 dengan nilai perbandingan 1.12, untuk pembakaran 3jam mutu yang baik yaiutu F’c 35 dengan nilai perbandingan 1.08 terhadap sampel normal.

- Berdasarkan hasil pengujian kuat lentur bahwa pembakaran 1jam diperoleh mutu yang baik yaitu f’c 25 dengan nilai perbandingan 1,00 terhadap sampel normal, untuk pembakaran 2jam mutu yang baik yaitu F’c 30 dengan nilai perbandingan 1.50 terhadap sampel normal, untuk pembakaran 3jam mutu yang baik yaitu fc 30 dengan nilai perbandingan1.00 terhadap sampel normal.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, K. M., Albimanzura, R. F. S., Wijaya, A., & Jimmyanto, H. (2022). Kajian Pemeriksaan Kondisi Struktur Bangunan Gedung Kantor Pratama Pajak Lubuk Linggau Pasca Kebakaran. Applicable Innovation of Engineering and Science Research (AVoER), 15(1), 35-39.

Asmawi, B., Fuad, I. S., & Jimmyanto, H. (2023). Analisis Mutu Beton Terhadap Beton Pasca Bakar. Jurnal Teknik Sipil LATERAL, 1(1), 53- 59.

Agus Setiawan (2016). Perancangan Struktur Beton Bertulang Berdasarkan Ahmad, I.A.,2009, Analisis Pengaruh Temperature Terhadap Kuat Tekan Beton, Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas negeri Makasar

BSN. (2000). SNI 03-2834-2000: Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Badan Standardisasi Nasional.

BSN. (2008). SNI 03-1970-2008: Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Badan Standarsiasi

BSN. (2012). SNI ASTM C 136-2012 : Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar. Badan Standardisasi Nasional Standardisasi Nasional.

Departemen Pekerjaan Umum. 2002. Tata Cara Perencanaan campuran Beton Berkekuatan Tinggi Dengan Semen Portland Dengan Abu Terbang, SNI 036468-2000, Pd T-18-1999-03, Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Jakarta.

Fuad, I. S., & Firda, A. (2013). Pengaruh Penambahan Polypropylene Fibres Terhadap Proses Curing Menggunakan Air Laut Dan Air Tawar Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Pada Mutu Beton K-175. Jurnal Desiminasi Teknologi, 1(2).

SNI 03 - 1972 – 2008, Cara uji slump beton

SNI 2487:2013. Jakarta: Erlangga

SNI-2847-2013. Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional

Tjokrodimulyo, (1996), Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton.

Tjokrodimulyo, K. 1996. Teknologi Beton. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjokrodimuljo, Kardiyono. (1996). Teknologi Beton. Yogyakarta: Nafiri.

Mulyono, T., 2003, Teknologi Beton, andi Offset,Yogyakarta.

Wuryati Samekto, Candra Rahmadiyanto, 2001. Teknologi Beton, Kanisius, Yogyakarta.