# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS KUAT TEKAN DAN PERMEABILITAS

BETON POROUS DENGAN MENGGUNAKAN FLY ASH

SEBAGAI PENGOPTIMALAN SEMEN

Aldi Prassutiyo1)*, Indra Syahrul Fuad2) *,Bazar Asnawi3)

1)Mahasiswa Program StudiTeknik Sipil FakultasTeknik, Universitas Tridinanti, Jl.KaptenMarzuki No.2446 KambojaPalembang

2)Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

email: aldiprassutiyo2002@gmail.com

Abstract

One issue in Indonesia, particularly in South Sumatra, is the problem of flooding or standing water on the surface. When flood disasters hit during the rainy season, a deficiency of green open space and catchment regions can result in significant damages. Utilizing porous concrete for road pavement is one cutting-edge technique that can help lessen waterlogging. One basic type of lightweight concrete that is created without the addition of fine aggregate is called porous concrete. Fly ash is the additional substance or combination that will be utilized in this study.

The purpose of this research is to ascertain the maximum and minimum composition that may be formed in the Fly Ash mixture with changes of 0%, 7.5%, 10%, and 12.5%, as well as the compressive strength and permeability values of porous concrete utilizing Fly Ash. The average value for each 28-day variation was 2.151 MPa for BP-FA 0%, 7.5% BP-FA, 2.491 MPa, 10% BP-FA, 2.604 MPa, and for BP-FA 12.5%, or 3,057 MPa, according to the compressive strength test findings. The average permeability value of concrete for BP-FA 0% was 1.197 mm/s, BP-FA 7.5% was 1.116 mm/s, BP-FA 10% was 1.078 mm/s, and BP-FA 12.5% was 1.024 mm/s, according to the findings of the peremability test. The results of the permeability and compressive strength tests yielded values that indicate

Key Words: Porous Concrete, Fly Ash, concrete compressive strength, permeability

Abstrak

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan adalah permasalahan genangan air di permukaan atau banjir. Kurangnya ruang terbuka hijau serta daerah resapan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar saat musim hujan tiba dan bencana banjir mulai melanda. Salah satu teknologi inovasi yang dapat digunakan untuk mengurangi genangan air adalah penggunaan beton berpori/Porous Concrete sebagai material perkerasan jalan. Beton Porous merupakan bentuk sederhana dari beton ringan yang dibuat dengan cara menghilangkan penggunaan agregat halus. Bahan tambahan atau campuran  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Fly Ash atau abu terbang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan permeabilitas beton porous dengan menggunakan Fly Ash serta komposisi maksimum dan minimum yang dihasilkan pada campuran Fly Ash dengan Variasi 0%, 7,5% , 10 % dan 12,5 %. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan didapatkan nilai rata –rata dari masing masing variasi berumur 28 hari yaitu sebesar untuk BP-FA 0% yaitu 2,151 MPa, untuk BP-FA 7,5% yaitu sebesar 2,491 MPa, BP-FA 10% yaitu sebesar 2,604 MPa, dan untuk BP-FA 12,5% yaitu sebesar 3,057 MPa. Hasil pengujian peremabilitas didapatkan rata-rata nilai permeabilitas  Beton untuk BP-FA 0% yaitu sebesar 1,197 mm/s, BP-FA 7,5% yaitu sebesar 1,116 mm/s, BP-FA 10% yaitu sebesar 1,078mm/s, dan BP-FA 12,5% yaitu sebesar 1,024 mm/s. Nilai yang didapatkan dari hasil pengujian kuat tekan dan permeabilitas menunjukkan beton porous memiliki kuat tekan yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pori-pori di dalam struktur beton lebih sedikit atau lebih kecil, mengurangi jumlah air yang dapat mengalir melalui beton, sehingga mengakibatkan permeabilitasnya berkurang.

Kata Kunci: Beton Porous, Fly Ash, Kuat Tekan, Permeabilitas

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan adalah permasalahan genangan air di permukaan atau banjir. Kurangnya ruang terbuka hijau serta daerah resapan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar saat musim hujan tiba dan bencana banjir mulai melanda. Salah satu teknologi inovasi yang dapat digunakan untuk mengurangi genangan air adalah penggunaan beton berpori/Porous Concrete sebagai material perkerasan jalan.

Beton Porous Atau Beton Berpori merupakan bentuk sederhana dari beton ringan yang dibuat dengan cara menghilangkan penggunaan agregat halus. Selain dikenal dengan sebutan beton porous beton ini juga dikenal dengan sebutan lain yaitu permeconcrete, no-fine concrete, beton non pasir, beton Porous, dan betonporus. Pekerasan menggunakan beton berpori sebagai salah satu alternatif perkerasan diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan yang ada. Dengan penggunaan beton berpori maka air permukaan, terutama air hujan akan dapat disalurkan ke dalam tanah. Sehingga dapat menambah cadangan air tanah, serta mencegah terjadinya kebanjiran. Akan tetapi dengan adanya pori-pori pada beton maka kuat tekan beton berpori akan lebih rendah dari pada beton normal, sehingga beton jenis ini lebih cocok digunakan untuk menahan beban non struktural yang rendah aplikasinya sebagai perkerasan.

Akibat tidak menggunakan pasir dalam beton porous maka terciptalah rongga yang diisi udara. Rongga ini mengakibatkan berkurangnya kepadatan dari beton serta berkurangnya jumlah luasan yang perlu diselimuti pasta semen, sehingga dapat mengurangi porsi semen dalam campuran dan mampu menghemat biaya kontruksi. Kelebihan utama dalam beton porous ini adalah dapat meredam panas, proses pembuatannya yang cepat, kepadatan yang rendah, porositasnya yang tinggi dan sifat penyusutannya yang rendah (Trisnoyuworno, 2014).

Bahan tambahan atau campuran  yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Fly Ash atau abu terbang. Salah satu penanganan lingkungan yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan limbah Fly Ash untuk keperluan bahan bangunan, diantaranya dengan memanfaatkan Fly Ash sebagai bahan pengganti agregat kasar pada pembuatan beton ringan. Abu terbang (Fly ash) adalah material hasil sampingan industri yang dihasilkan dari pembakaran AMP (Asphalt mxing plant) dan hasil pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu dasar (Bottom Ash) dari pembangkit listrik dan zat-zat tambahan lainnya. Karakterisasi Fly Ash menunjukkan adanya kandungan oksida yang terkandung identik dengan yang ditemukan pada semen portland. Saat sekarang ini, pemanfaatan Fly Ash batu bara sering digunakan sebagai salah satu bahan campuran pembuat beton, karena mengandung senyawa kimia yang bersifat pozzolan seperti alumina dan silika sehingga sesuai digunakan sebagai bahan baku konstruksi (Hidayat, 2009).

Oleh karena itu dengan permasalahan - permasalahan diatas, dilakukan penelitian dengan Pengujian kuat tekan dan permeabilitas beton porous serta komposisi maksimum dan minimum yang dihasilkan pada campuran Fly Ash dengan Variasi 0%, 7,5% , 10 % dan 12,5 %.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Beton Porous

Beton porous (Porous Concrete) adalah material beton special dengan porositas tinggi yaitu antara 15-30% rongga udara sehingga mudah untuk dilalui air. Beton porus memiliki pori-pori yang cukup banyak dan berhubungan. Fungsi utama beton porus adalah sebagai perkerasan beton penutup permukaan tanah dengan tujuan agar dapat air dapat dengan mudah mengalir ke bawahnya, dan dengan demikian kelebihan air permukaan akan dapat kembali terserap kedalam tanah, dari pada hanya terbuang kelaut (Antoni, 2008).

b. Material pembentuk beton porous

1. Semen Portland

Menurut ASTM C-150, 1985, semen Portland didefinisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling klinker yang terdiri dari kalsium silicat hidrolik, yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya (Mulyono, Teknologi Beton, 2003).

2.Agregat

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton porous. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak 70% dari volume beton. Walau hanya bahan pengisi, akan tetapi agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat betonnya, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian penting dalam pembuatan beton (Tjokrodimuljo, 2007).

3.Air

Menurut Tjokrodimuljo (1996), Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang harganya paling penting. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen dan sebagai bahan pelumas antara butir-butir agregat, agar dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan.

4. Fly Ash

Abu bahan anorganik sisa pembakaran batubara dan terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Pada pembakaran batubara pada pembangkit tenaga listrik terbentuk dua jenis abu yaitu Abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash).

c. Kuat Tekan Beton Porous

Kuat tekan beton adalah besarnya beban persatuan luas,yang menyebabkan benda uji hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin uji. Kuat tekan beton ditentukan oleh perbandingan semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan berbagai jenis campuran.

Besarnya kuat tekan benda uji dapat dihitung dengan rumus:

f'c = PA .............................. ( 1 )

Keterangan :

f’c	= Kuat tekan beton ( MPa )

A	= luas penampang benda uji (mm2)

P	= beban tekan ( N )

d. Permeabilitas

Permeabilitas adalah kemudahan cairan atau gas untuk melewati beton, salah satu cara pengujian adalah uji aliran (Flow Test) yaitu bila air dapat mengalir melalui sampel beton. Air menempati ruangan dalam campuran beton dan jika mengering akan meninggalkan rongga-rongga udara.

Rumus permeabilitas dengan Metode Falling Head dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

k=2.303alAt  Log10 h1h2…............(2 )

Keterangan :

𝑘	= Konstanta permeabilitas (mm/detik)

𝛼	= Luas penampang melintang pipa tegak (pipa inlet) (mm2)

𝐿	= Panjang atau tinggi sampel (mm)

𝐴	= Luas penampang melintang sampel    (mm2)

𝑡	= Waktu air surut dari ℎ1 ke ℎ2 (detik)

METODOLOGI PENELITIAN

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Tridinanti. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 4 bulan dan waktu pengujian kuat tekan dilakukan setelah beton berumur 28 hari dan pengujian kuat tekan beton.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

b. Diagram Alir Penelitian

Berikut tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang digambarkan pada diagram alir berikut ini :

Gambar 2. Daigram Alir Penelitian

1. Studi Literatur

Studi Literatur dalam penelitian ini meliputi Standar pengujian material mengacu kepada American Standard Testing and Material (ASTM) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian pada penelitian ini.

2.Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan jenis data yaitu data primer. Data primer berasal dari hasil pengujian laboratorium, mulai dari pengujian material yang digunakan untuk membuat benda uji hingga pengujian kuat geser plat beton dan pengujian permeabilitas. Semua pengujian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Tridinanti.

3.Pengelolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan transformasi dan analisis data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang berguna dan dapat diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk mengolah hasil pengujian laboratorium dan data primer dan sekunder menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan kesimpulan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan dari data-data penelitian yang telah terkumpul. Analisis data sendiri adalah proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi dari permasalahan, khususya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dihasilkan dari penelitian merupakan hasil dari pengujian kuat tekan dan Permeabilitas beton porous. Hasil pengujian kuat tekan beton dan Permeabilitas beton Porous dihitung menggunakan software yang ada pada microsoft excel berupa grafik dan tabel.

Gambar 3. Diagram Alir Prosedur penelitian

c. Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laboratorium Jurusan Teknik Sipil  Universitas Tridinanti. Bahan yang digunakan berupa agregat kasar, batu pecah, semen, dan air. Alat yang digunakan berupa alat kuat tekan beton, alat uji permeabilitas, alat uji slump, mixer, tongkat penusuk, stopwatch, cetakan silinder, dan meteran. Sebelum melaksanakan penelitian perlu diadakan persiapan bahan dan alat yang akan digunakan sebagai sarana mencapai maksud dan tujuan penelitian.

Tabel 1.Jumlah Benda Uji Penelitian

| No | Pengujian | Pengujian 28 hari |  |  |  |  | Jumlah Benda Uji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Persentase Fly Ash terhadap jumlah semen pada beton porous |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton Normal | Beton Porous 0 % | Beton Porous 7,5% | Beton Porous 10 % | Beton Porous 12,5 % |  |
| 1 | Kuat Tekan Silinders 150 x 300mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | Permeabilitas Pipa PVC 200 x 300 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Total Sampel |  |  |  |  |  |  | 40 |

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengujian dan Bahan Dasar

1. Hasil Pengujian Agregat Halus

Hasil dari pengujian agregat halus yang telah diuji dilaboratorium dapat dilihat pada tabel

Tabel 2. Hasil Pengujian Agregat Halus

| Pengujian | Hasil 1 | Hasil 2 | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan (SSD) | 500 | 500 | Gram |
| Berat benda uji kering oven | 490 | 490 | Gram |
| Berat piknometer yang berisi air | 680 | 680 | Gram |
| Berat piknometer dengan benda uji + air | 970 | 970 | Gram |
| Perhitungan | Hasil 1 | Hasil 2 | Rata-rata |
| Berat jenis curah (bulk) | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Berat jenis jenuh kering permukaan (SSD) | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Berat jenis semu (apparent) | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Penyerapan air (%) | 2,04 | 2,04 | 2,04 |

Sumber : Hasil Analisa Penelitian

Tabel 3. Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus

| No. ayakan | Lubang ayakan (mm) | Berat Tertahan (gr) | Kum. Berat Tertahan (gr) | %kum. Tertahan | %kum. Lolos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8" | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| no 4 | 4,75 | 5 | 5 | 0,5 | 99,5 |
| no 8 | 2,36 | 18 | 23 | 2,3 | 97,7 |
| no 16 | 1,18 | 52 | 75 | 7,5 | 92,5 |
| no. 30 | 0,6 | 147 | 222 | 22,2 | 77,8 |
| no 50 | 0,3 | 543 | 765 | 76,5 | 23,5 |
| no 100 | 0,15 | 140 | 905 | 90,5 | 9,5 |
|  | pan | 95 | 1000 | 100 | 0 |
|  | Total | 1000 |  | 199,5 |  |

Dari analisa tersebut, diperoleh MHB dengan nilai 1,995% sedangkan syarat untuk agregat halus berdasarkan SNI adalah 1,5% - 3,8% sehingga material yang dipakai dalam penelitian ini masih memenuhi kategori agregat halus.

Gambar 4. Grafik Zona Analisa Saringan Agregat Halus Daerah III

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Grafik 4 terlihat bahwa material agregat halus yang dipakai dalam penelitian sesuai dengan % kumulatif pada Tabel 3, yang mana hasil menunjukkan grafik sesuai dengan batas gradasi agregat halus Zona 3 dari tabel gradasi agregat halus (ASTM C136-2012), dengan kata lain bahwa semua agregat halus masuk ke Zona 3 yaitu pasir agak halus.

2. Hasil Pengujian Berat Isi Agregat Halus

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat isi agregat halus. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat volume pasir dalam metode dilepas, metode ditusuk dan metode digoyang. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Berat Isi Agregat Halus

| Pengujian | Lambang | Satuan | Uji 1 | Uji 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berat wadah | W1 | gram | 8240 | 8240 |
| Volume wadah | V | cm³ | 5897 | 5897 |
| Metode dilepas |  |  |  |  |
| Berat wadah +agregat | W2 | gram | 16235 | 16020 |
| Berat agregat | W3 | gram | 7995 | 7780 |
| Berat isi | W3/V | gram/cm³ | 1,36 | 1,32 |
|  |  | Rata-rata | 1,34 |  |
| Metode ditusuk |  |  |  |  |
| Berat wadah +agregat | W2 | gram | 16835 | 16725 |
| Berat agregat | W3 | gram | 8595 | 8485 |
| Berat isi | W3/V | gram/cm³ | 1,46 | 1,44 |
|  |  | Rata-rata | 1,45 |  |
| Metode digoyang |  |  |  |  |
| Berat wadah +agregat | W2 | gram | - | - |
| Berat agregat | W3 | gram | - | - |
| Berat isi | W3/V | gram/cm³ | - | - |
|  |  | Rata-rata | - |  |

hasil pemeriksaan didapatkan nilat berat satuan pasir Tanjung Raja adalah pada metode dilepas sebesar 1,34 gr/cm3, metode ditusuk sebesar 1,45 gr/cm3.

3. Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus

Hasil pengujian kadar lumpur agregat halus  dapat dilihat pada Tabel

Tabel 4.Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus

| Pengujian | Hasil | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Tinggi Agregat Halus + Tinggi Lumpur (H1) | 450 | ml |
| Tinggi Agregat Halus | 440 | ml |
| Tinggi Lumpur | 10 | ml |
| Perhitungan | Hasil | Satuan |
| Kadar Lumpur | 2,22 | % |

Sumber : Hasil Analisa Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 5,  didapatkan nilai kandungan lumpur pasir yang bersumber dari Tanjung Raja adalah kadar lumpur yaitu sebesar 2,22 %. Hasil pengujian kadar lumpur tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

4. Hasil Pengujian Agregat Kasar

Dalam mengikuti standar pengujian agregat menurut ASTM (American Sociaty for Testing and Material) terhadap agregat kasar maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian meliputi pengujian berat jenis (specific gravity), pengujian keausan agregat, dan gradasi agregat kasar. Hasil- hasil pengujian agregat kasar disajikan dalam Tabel 6

Tabel 6. Hasil Pengujian Agregat Kasar

| Pengujian | Hasil 1 | Hasil 2 | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| Berat benda uji kering oven | 2445 | 2440 | Gram |
| Berat benda uji jenuh kering permukaan di udara (SSD) | 2540 | 2525 | Gram |
| Berat benda uji di dalam air | 1530 | 1525 | Gram |
| Perhitungan | Hasil 1 | Hasil 2 | Rata-rata |
| Berat jenis curah (bulk) | 2,42 | 2,44 | 2,43 |
| Berat jenis jenuh kering permukaan (SSD) | 2,51 | 2,53 | 2,52 |
| Berat jenis semu (apparent) | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Penyerapan air (%) | 3,89 | 3,48 | 3,68 |

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 6, didapatkan berat jenis & penyerapan air agregat kasar batu split yang bersumber dari depot wilayah TAA adalah berat jenis kering yaitu sebesar 2,43, berat jenis SSD yaitu sebesar 2,52, berat jenis apparent yaitu sebesar 2,67, penyerapan air yaitu sebesar 3,68%. Hasil pengujian berat jenis & penyerapan air agregat kasar tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Tabel 7. Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar

| No. Ayakan | Lubang ayakan (mm) | Berat Tertahan (gr) | Kum. Berat Tertahan (gr) | %kum. Tertahan | %kum. Lolos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1/2" | 38,1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1" | 25 | 50 | 50 | 2 | 98 |
| 3/4" | 19 | 370 | 420 | 16,8 | 83,2 |
| 1/2" | 12,5 | 795 | 1215 | 48,6 | 51,4 |
| 3/8' | 9,5 | 600 | 1815 | 72,6 | 27,4 |
| No.4 | 4,75 | 560 | 2375 | 95 | 5 |
| No.8 | 2,36 | 0 | 2375 | 95 | 5 |
| No.16 | 1,18 | 0 | 2375 | 95 | 5 |
| No. 30 | 0,6 | 0 | 2375 | 95 | 5 |
| No. 50 | 0,3 | 0 | 2375 | 95 | 5 |
| No. 100 | 0,15 | 0 | 2375 | 95 | 5 |
| No. 200 | 0,075 | 0 | 2375 | 95 | 5 |
| Pan | - | 125 | 2500 | 100 | 0 |
|  | Total | 2500 |  | 710 |  |

Gambar 5. Grafik Agregat Kasar

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkkan pada Gambar 5,  didapat gradasi batu split yang bersumber dari depot wilayah TAA yang dipakai dalam penelitian sesuai dengan % kumulatif pada Tabel 7, yang mana hasil menunjukkan grafik sesuai dengan batas gradasi ukuran maks 57 mm dari tabel gradasi agregat kasar (ASTM C136-2012).

5. Hasil Pengujian Berat Isi Agregat Kasar

Pengujian berat isi agregat kasar merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik agregat yang akan digunakan sebagai bahan penyusun beton. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat isi agregat dalam kondisi padat atau gembur, serta rongga udara dalam agregat, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel

Tabel 8. Hasil Pemeriksaan Berat Isi Agregat Kasar

| Pengujian | Lambang | Satuan | Uji 1 | Uji 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berat wadah | W1 | gram | 8240 | 8240 |
| Volume wadah | V | cm³ | 5897 | 5897 |
| Metode dilepas |  |  |  |  |
| Berat wadah +agregat | W2 | gram | 15797 | 15740 |
| Berat agregat | W3 | gram | 7557 | 7500 |
| Berat isi | W3/V | gram/cm³ | 1,28 | 1,27 |
|  |  | Rata-rata | 1,28 |  |
| Metode ditusuk |  |  |  |  |
| Berat wadah +agregat | W2 | gram | 16435 | 16315 |
| Berat agregat | W3 | gram | 8195 | 8075 |
|  |  | Rata-rata | 8135 |  |
| Berat isi | W3/V | gram/cm³ | 1,39 | 1,37 |
|  |  | Rata-rata | 1,38 |  |
| Metode digoyang |  |  |  |  |
| Berat wadah +agregat | W2 | gram | - | - |
| Berat agregat | W3 | gram | - | - |
| Berat isi | W3/V | gram/cm³ | - | - |
|  |  | Rata-rata | - |  |

hasil pemeriksaan didapatkan nilat berat satuan pasir Tanjung Raja adalah pada metode dilepas sebesar 1,28 gr/cm3, metode ditusuk sebesar 1,38 gr/cm3.

6. Hasil Pengujian Keausan Agregat

Pengujian analisis keausan  agregatt kasar dilakukan sesuai dengan standar yang mengatur SNI 2417-2008  tentang metode pengujian keausan agregat menggunakan mesin brasil Los Angeles

Tabel 9.Hasil Uji Keausan Agregat Kasar

| Gradasi Pemeriksaan |  | Jumlah Putaran = 500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukuran saringan |  | Pengujian 1 | Pengujian 2 |
| Lolos | Tertahan | Berat 1 | Berat 2 |
| 76,2 (3") | 63,5 (2 1/2") |  |  |
| 63,5 (2 1/2") | 50,8 (2") |  |  |
| 50,8 (2") | 36,1 (1 1/2") |  |  |
| 36,1 (1 1/2") | 25,4 (1") |  |  |
| 25,4 (1") | 19,1 (3/4") |  |  |
| 19,1 (3/4") | 12,7 (1/2") | 2500 | 2500 |
| 12,7 (1/2") | 9,52 (3/8") | 2500 | 2500 |
| 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") |  |  |
| 6,35 (1/4") | 4,75 (No. 4) |  |  |
| 4,75 (No. 4) | 2,36 (No. 8) |  |  |
| Jumlah Berat (gram) |  | 5000 | 5000 |
| Jumlah Bola (unit) |  | 11 | 11 |
| Berat tertahan setelah penyaringan no 12 (gram) |  | 4515 | 4545 |
| Berat lolos setelah penyaringan no 12 (gram) |  | 485 | 455 |
| Keausan (%) |  | 9,7 | 9,1 |
| Rata-rata (%) |  | 9,4 |  |

Berdasarkan hasil pengujian yang tercatat dalam tabel 9 diperoleh nilai rata-rata keausan agregat sebesar 9,4%. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai keausan telah memenuhi persyaratan yaitu <40%.

b. Rencana Campuran

1. Job Mix Formula Beton Normal

Kuat Tekan Rencana 			= 17,5 Mpa

Slump 					= 2,5 - 7,5  cm

Data Material

a.Jenis Semen			: PCC Tipe I Semen Baturaja

b.Jenis Agregat Kasar		: Batu Split ½ Berasal dari Depot diwilayah  TAA Kota Palembang

c.Jenis Agregat Halus		: Pasir Berasal dari Tanjung  Raja

4. Hasil Uji Propetis Material

a.Berat Jenis Agregat Kasar (SSD)     : 2,52 gr/cm3

b.Berat Jenis Agregat Halus (SSD)     : 2,38 gr/cm3

c.Berat Kering Agregat Kasar	         : 1,41 gr/cm3

d. Berat Kering Agregat Halus            : 1,45 gr/cm3

5. Faktor Air Semen	            	         : 0,522

6. Ukuran Maksimum Agregat Kasar : 19 mm

Proporsi Campuran Beton Normal

Material yang dibutuhkan 1 m3

Tabel 10. Mix Design Beton Normal

| Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 364,169 kg | 1 |
| Agregat halus (Pasir) | 710,774 kg | 1,952 |
| Agregat kasar (Split) | 987,705 kg | 2,712 |
| Air | 190 kg | 0,522 |

Material yang di perlukan untuk adukan 1 silinder volume 0,0053 m3

Semen         	= 364,169 kg x 0,0053	      = 1,93 kg

Agregat Halus	 = 710,774 kg x 0,0053 	      = 3,77 kg

Agregat Kasar	 = 987,705 kg x 0,0053		    = 5,23 kg

Air                  	 = 190 kg x 0,0053	      = 1,01 kg

Sika                	 = 1,93 kg40 kg x 300 ml	      = 14,48 ml

Material yang di perlukan untuk adukan 1 plat volume 0,012 m3

Semen    	= 364,169 kg x 0,012	      = 4,37 kg

Agregat Halus 	= 710,774 kg x 0,012	     = 8,53 kg

Agregat Kasar 	= 987,705 kg x 0,012 	     = 11,85  kg

Air                  	= 190 kg x 0,012	     = 2,28 kg

Sika               	= 4,37 kg40 kg x 300 ml       	     = 32,78 ml

2.Job Mix Formula Beton Porous

Desain campuran beton Porous dengan metode ACI 522R-10.

1.Slump			: 0  – 1 cm

2.Void Rencana			: 20 %

3. Data Material

a.Jenis Semen			: PCC Tipe I Semen Baturaja

b.Jenis Agregat Kasar	: Batu Split ½ Berasal dari Depot diwilayah TAA, Kota Palembang

4.Hasil Uji Propetis Material

a.Berat Jenis Agregat Kasar (SSD)	 : 2,52 gr/cm3

b.Berat Kering Agregat Kasar	    	 : 1,41 gr/cm3

2.Faktor Air Semen	                 	 : 0,3

3.Ukuran Maksimum Agregat Kasar	 : 19 mm

Proporsi Campuran Beton Porous 0%

Tabel 11. Mix Design Beton per 1 m3 FA 0%

| Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 357,723 | 1 |
| Agregat kasar (Split) | 1416,48 | 3,96 |
| Air | 107,317 | 0,3 |

Material yang di perlukan untuk adukan 1 silinder volume 0,0053 m3

Semen		= 357,724 kg x 0,0053		= 1,896 kg

Agregat Kasar	= 1416,48 kg x 0,0053 		= 7,507 kg

Air		= 107,317 kg x 0,0053		= 0,569 kg

Sika		= (1,896 kg)/(40 kg) x 300 ml	= 14,219 ml

Proporsi Campuran Beton 7,5 %

Tabel 12. Mix Design Beton per 1 m3 FA 7,5%

| Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 357,723 | 1 |
| Agregat kasar (Split) | 1416,48 | 3,96 |
| Air | 107,317 | 0,3 |

Proporsi Campuran Beton 10 %

Tabel 13. Mix Design Beton per 1 m3 FA 10%

| Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 357,723 | 1 |
| Agregat kasar (Split) | 1416,48 | 3,96 |
| Air | 107,317 | 0,3 |

Proporsi Campuran Beton 12,5 %

Tabel 13. Mix Design Beton per 1 m3 FA 12,5%

| Material | Kebutuhan (kg) | Perbandingan |
| --- | --- | --- |
| Semen | 357,723 | 1 |
| Agregat kasar (Split) | 1416,48 | 3,96 |
| Air | 107,317 | 0,3 |

d. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

Tabel 14. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

| No | Kode Sampel | Komposisi | Pengujian 28 Hari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Beban (KN) | fc' (Mpa) | rata-rata fc' (Mpa) |
| 1 | BN | Beton Normal | 310 | 17,551 | 17,438 |
|  |  |  | 300 | 16,985 |  |
|  |  |  | 310 | 17,551 |  |
|  |  |  | 300 | 16,985 |  |
|  |  |  | 320 | 18,117 |  |
| 2 | BP-FA 0% | Beton Porous Fly Ash 0% | 40 | 2,265 | 2,151 |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
|  |  |  | 30 | 1,699 |  |
| 3 | BP-FA 7,5% | Beton Porous Fly Ash 7,5% | 40 | 2,265 | 2,491 |
|  |  |  | 50 | 2,831 |  |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
|  |  |  | 50 | 2,831 |  |
| 4 | BP-FA 10% | Beton Porous Fly Ash 10% | 50 | 2,831 | 2,604 |
|  |  |  | 50 | 2,831 |  |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
|  |  |  | 50 | 2,831 |  |
|  |  |  | 40 | 2,265 |  |
| 5 | BP-FA 12,5% | Beton Porous Fly Ash 12,5% | 50 | 2,831 | 3,057 |
|  |  |  | 60 | 3,397 |  |
|  |  |  | 50 | 2,831 |  |
|  |  |  | 50 | 2,831 |  |
|  |  |  | 60 | 3,397 |  |

Gambar 6. Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Porous

Berdasarkan hasil pengujian pada Grafik 6, didapatkan nilai kuat tekan Beton Normal (BN) untuk sampel 1 sebesar 17,551 MPa, untuk sampel 2 sebesar 16,985 MPa, untuk sampel 3 sebesar 17,551 MPa, untuk sampel 4 sebesar 16,985 MPa, dan untuk sampel 5 sebesar 18,117 MPa.

Gambar 7. Grafik Kuat Tekan BP-FA 0%

Berdasarkan hasil pengujian pada Grafik 7, didapatkan nilai kuat tekan Beton Porous Fly Ash 0% (BP-FA 0%) untuk sampel 1 sebesar 2,265 MPa, untuk sampel 2 sebesar 2,265 MPa, untuk sampel 3 sebesar 2,265 MPa, untuk sampel 4 sebesar 2,265 MPa, dan untuk sampel 5 sebesar 1,699 MPa.

Gambar 8. Grafik Kuat Tekan BP-FA 7,5%

Berdasarkan hasil pengujian pada Grafik 4.7, didapatkan nilai kuat tekan Beton Porous Fly Ash 7,5% (BP-FA 7,5%) untuk sampel 1 sebesar 2,651 MPa, untuk sampel 2 sebesar 2,831 MPa, untuk sampel 3 sebesar 2,265 MPa, untuk sampel 4 sebesar 2,265 MPa, dan untuk sampel 5 sebesar 2,831MPa.

Gambar 9. Grafik Kuat Tekan BP-FA 10%

Berdasarkan hasil pengujian pada Grafik 9, didapatkan nilai kuat tekan Beton Porous Fly Ash 10% (BP-FA 10%) untuk sampel 1 sebesar 2,831 MPa, untuk sampel 2 sebesar 2,831 MPa, untuk sampel 3 sebesar 2,265 MPa, untuk sampel 4 sebesar 2,2831 MPa, dan untuk sampel 5 sebesar 2,265 MPa.

Gambar 10. Grafik Grafik Kuat Tekan BP-FA 12,5%

Berdasarkan hasil pengujian pada Grafik 4.9, didapatkan nilai kuat tekan Beton Porous Fly Ash 12,5% (BP-FA 12,5%) untuk sampel 1 sebesar 2,831 MPa, untuk sampel 2 sebesar 3,397 MPa, untuk sampel 3 sebesar 2,831 MPa, untuk sampel 4 sebesar 2,2831 MPa, dan untuk sampel 5 sebesar 3,397 MPa.

Hasil dari masing- masing kuat tekan beton porous pada setiap variasi fly ash mengalami kenaikan kuat tekan,dikarenakan fly ash mampu mengisi kekosongan rongga-rongga diantara agregat dan pasta semen, dan meningkatkan kepadatan beton tersebut.

Hasil analisa rata-rata  kuat tekan pada umur 28 hari beton normal dan beton Porous dilihat dalam bentuk tabel 15

Tabel 15. Analisis Kuat Tekan

| No | Kode Sampel | Komposisi | Kuat Tekan rata-rata (Mpa) | Persentase Perbandingan dengan BN | Persentase Perbandingan dengan BP-FA 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BN | Beton Normal | 17,438 |  |  |
| 2 | BP-FA 0% | Beton Porous Fly Ash 0% | 2,151 | -88% |  |
| 3 | BP-FA 7,5% | Beton porous Fly Ash 7,5% | 2,491 | -86% | 16% |
| 4 | BP-FA 10% | Beton Porous Fly Ash 10% | 2,604 | -85% | 21% |
| 5 | BP-FA 12,5% | Beton Porous Fly Ash 12,5% | 3,057 | -82% | 42% |

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 15, didapatkan penurunan nilai persentase perbandingan dengan BN adalah BP-FA 0% yaitu sebesar -88%, BP-FA 7,5% yaitu sebesar -86%, BP-FA 10% yaitu sebesar -85%, BP-FA 12,5% yaitu sebesar -82%. Dan didapatkan penaikan nilai persentase

perbandingan dengan BP-FA 0% adalah BP-FA 12,5% yaitu sebesar 42%.

Gambar 11. Grafik Rata-rata Kuat Tekan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada 15  dan Grafik 11 didapatkan rata-rata nilai Kuat Tekan Beton untuk Beton Normal (BN) yaitu sebesar 17,438 MPa, untuk Beton Porous Fly Ash 0% (BP-FA 0%) yaitu sebesar 2,151 MPa, untuk Beton Porous Fly Ash 7,5% (BP-FA 7,5%) yaitu sebesar 2,491 MPa, untuk Beton Porous Fly Ash 10% (BP-FA 10%) yaitu sebesar 2,604 MPa, dan untuk Beton Porous Fly Ash 12,5% (BP-FA 12,5%) yaitu sebesar 3,057 MPa.

Kuat tekan beton Porous lebih rendah dibandingkan beton konvensional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik struktur beton Porous yang memiliki rongga-rongga (pori) lebih banyak. Namun, penggunaan fly ash sebagai pengganti sebagian semen terbukti dapat meningkatkan kuat tekan beton Porous, karena fly ash mengisi ruang kosong dan meningkatkan kepadatan beton.

e. Analisis Pengujian Permeabilitas

Tabel 16. Analisa Permeabilitas

| No | Kode Sampel | Komposisi | Laju Infiltrasi Rata-rata (mm/s) | Persentase Perbandingan dengan BP-FA 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BN | Beton Normal | 0,00 |  |
| 2 | BP-FA 0% | Beton Porous Fly Ash 0% | 1,20 |  |
| 3 | BP-FA 7,5% | Beton Porous Fly Ash 7,5% | 1,12 |  |
| 4 | BP-FA 10% | Beton Porous Fly Ash 10% | 1,08 |  |
| 5 | BP-FA 12,5% | Beton Porous Fly Ash 12,5% | 1,02 |  |

Gambar 12. Grafik Rata-rata Permeabilitas

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan pada Tabel 16 dan Grafik 12 didapatkan rata-rata nilai permeabilitas  Beton untuk Beton Porous Fly Ash 0% (BP-FA 0%) yaitu sebesar 1,197 mm/s, untuk Beton Porous Fly Ash 7,5% (BP-FA 7,5%) yaitu sebesar 1,116 mm/s, untuk Beton Porous Fly Ash 10% (BP-FA 10%) yaitu sebesar 1,078mm/s, dan untuk Beton Porous Fly Ash 12,5% (BP-FA 12,5%) yaitu sebesar 1,024 mm/s.

f. Analisis Kuat Tekan dan Permeabilitas

Hasil analisis rata-rata kuat tekan dan permeabilitas menunjukkan hubungan antara keduanya, yang dapat dilihat pada Grafik

Gambar 8. Grafik hubungan kuat tekan dan permebailitas.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap beton porous, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang saling berlawanan antara kuat tekan dan permeabilitas. Pada beton porous, salah satu karakteristik utamanya adalah kemampuannya untuk memungkinkan aliran air melewati pori-porinya, yang disebut permeabilitas. Semakin tinggi tingkat permeabilitas beton, semakin banyak air yang dapat melewati material tersebut. Namun, peningkatan permeabilitas ini menyebabkan penurunan densitas dan kekuatan struktur beton, yang pada akhirnya mengurangi nilai kuat tekan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian “Analisis Kuat Tekan dan Permeabilitas Beton Porous dengan Menggunakan Fly Ash Sebagai Pengoptimalan Semen.” Diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Kuat Tekan beton porous dengan menggunakan fly Ash sebagai pengoptimalan semen mengakibatkan kenaikan beton porous pada masing- masing peningkatan persentase variasi. Beton Porous untuk Beton Porous Fly Ash 0% yaitu sebesar 2,151 MPa dan untuk Beton Porous Fly Ash 12,5% memiliki kuat tekan tertinggi yaitu sebesar 3,057 MPa.

- Permeabilitas Beton Porous dengan Menggunakan Variasi Bahan Pengisi Fly Ash mengalami penurunan. Beton Porous Fly Ash 0% memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 1,197 mm/s, dan untuk Beton Porous Fly Ash 12,5% memiliki persentase terendah yaitu sebesar 1,024 mm/s. Persentase variasi tersebut memenuhi persyaratan permeabilitas beton porous yang ditetapkan oleh (NRMCA, 2011) sebesar 0,2 – 1,2 cm/s dan (ACI 522R – 10) sebesar 0,14 – 1,22 cm/s

DAFTAR PUSTAKA

ACI, C.-1. (2010). Report On Pervious Concrete 522R-10. American Concrete Institude, Farmington Hils.

ACI,C. (n.d.). Use Of Fly Ash In Concrete. International Journal Of Geosciences, 381-408.

Antoni, & Nugraha, P. (2007). Teknologi Beton. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Asnawi, B., Fuad, I., & Jimmyanto, H. (2023). Analisis Mutu Beton Terhadap Beton Pasca Bakar. Jurnal Teknik Sipil Lateral, Jil 1, No. 1, 53-59.

ASTM, C.-0. (2013). Standard Test Method For Infiltration Rate Of In Place Pervious Concrete.

C, W. (2020). Studi Eksperimental Kuat Tekan Beton Porous menggunakan Variasi Ukuran Agregat. TugasAkhir. Bidang Studi Struktur. Sumatera Utara Medan: Departemen Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas Sumatera Utara .

Gitting, A. (2015). Kuat Tekan dan Porositas Beton Porous dengan Bahan Pengisi Styrofoam. Jurnal Teknik Sipil, Vol.11 No. 2, 76-168.

Hidayat, A. (2009). Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik. Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.

Mindess, S., & J.F, D. (1996). Concrete; Second Edition, Upper Saddle. New jearsey: Pearson Education Inc.

Mulyono, T. (2003). Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi.

Mulyono, T. (2004). Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi.

Neville, A., & Brooks, J. (2010). Concrete Technology. Prentice Hall.

20SNI, 0.-2.-2. (2000). Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Badan Standarisasi Nasional.

SNI 03-2834-2000. (2000). Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Nomal. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

SNI 1974-2011. (2011). Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

SNI 2827-2019. (2019). Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan dan Penjelasan. . Jakarta: Badan Standarisasi Nasioanal.

Tjokodimuljo, T. (1996). Teknologi Beton. Yogyakarta: Jurusan Teknik Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada.

Tjokrodimuljo, K. (2007). Teknologi Beton. Daerah Istimewa Yogyakarta: Biro Penerbit Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM, Sleman.

Trisnoyuworno, D. (2014). Beton Non Pasir. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wuryati, S., & Rahmadiyanto, C. (2001). Teknologi Beton. Yogyakarta: Kanisius.