# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS MARSHALL MENGGUNAKAN SERBUK KARET ALAM PADAT SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT HALUS PADA CAMPURAN AC-WC

Aisah1)*, Indra Syahrul Fuad2), Yules Pramona Zulkarnain2)

1) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

1) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

*Corresponding Author, email: anisahh2342@gmail.com

Abstract

Roads are one of the important infrastructures that are very much needed in a region's transportation system and function as a link between regions so that they can meet the needs and support the progress of a region. Road pavement is a structure that supports the load of vehicles to be forwarded to the soil layer. Good pavement must be well planned so that there is no further damage and can also provide a good level of service. This study will use solid natural rubber because solid natural rubber in asphalt mixtures is still rarely done by researchers, therefore the government is trying to utilize natural rubber in the field of infrastructure, one of which is in the field of road pavements. Solid natural rubber can also potentially be a substitute for fine aggregate if it has the same gradation. So in this study using a percentage of 0%, 6%, 10%, 16% in the AC-WC mixture, the results of this study were carried out through a marshall test to determine the stability and flow (melting) values ​​of the test sample. Marshall properties refer to the maximum load that can be held by the asphalt mixture, even at its melting point. The flow rate is expressed in kilograms. Marshall parameters include VMA (Void in mineral aggregate), VIM (void in Mix), VFA (Void Containing Asphalt), Stability, Flow and Marshall value. The results showed that the greater the percentage of solid natural rubber powder can increase the optimum asphalt content (KAO) value, so that the sample of 6% KA and 10% KA increased, while for the value of 16% KA decreased. So that the sample that can be obtained for solid natural rubber used in the AC-WC mixture is in the mixture of 6% and 10% as a partial replacement for fine aggregate.

Key Words: Kedukan River, River Capacity, Sedimentation Discharge, Frijlink Method..

Abstrak

Jalan merupakan salah satu prasarana penting yang sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi suatu wilayah dan memiliki fungsi sebagai penghubung antar wilayah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang kemajuan suatu wilayah. Perkerasan jalan merupakan struktur yang menopang beban kendaraan untuk diteruskan pada lapisan tanah. Perkerasan yang baik harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang berlanjut dan juga dapat memberikan tingkat pelayanan yang baik. Penelitian kali ini akan menggunakan karet alam padat karena karet alam padat pada campuran aspal masih sedikit peneliti yang melakukannya, karena itu pemerintah berupaya untuk memanfaatkan karet alam dalam bidang infrastruktur, salah satunya dalam bidang perkerasan jalan. karet alam yang berbentuk padat dapat juga berpotensi sebagai pengganti agregat halus bila memiliki gradasi yang sama. Maka dalam penelitian ini menggunakan persentase 0%, 6%, 10%, 16% pada campuran AC-WC, hasil penelitian ini dilakukan melalui uji marshall untuk mengetahui nilai kestabilan dan aliran (meleleh) sempel uji. Sifat marshall mengacu pada beban maksimum yang dapat di tahan ditahan campuran aspal, bahkan pada titik lelehnya. Laju aliran di nyatakan dalam kilogram. Parameter marsall antara lain VMA (Void dalam mineral agregat), VIM ( void in Mix), VFA (Void Mengandung Aspal), Stabilitas, Flow dan nilai Marshall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar persentase serbuk karet alam padat dapat meningkatkan nilai kadar aspal optimum (KAO), sehingga sampel 6% KA dan 10% KA nilainya meningkat, sedangkan untuk nilai 16% KA mengalami penurunan. Sehingga sempel yang dapat di peroleh untuk karet alam padat yang digunakan dalam campuran AC-WC yaitu pada campuran 6% dan 10% sebagai pengganti sebagian agregat halus.

Kata Kunci: Sungai Kedukan, Kapasitas Sungai, Debit Sedimentasi, Metode Frijlink..

PENDAHULUAN

Jalan merupakan salah satu prasarana penting yang sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi suatu wilayah dan memiliki fungsi sebagai penghubung antar wilayah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang kemajuan suatu wilayah. Perkerasan jalan merupakan struktur yang menopang beban kendaraan untuk diteruskan pada lapisan tanah. Perkerasan yang baik harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang berlanjut dan juga harus dapat memberikan tingkat pelayanan yang baik. Volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang berpotensi menimbulkan penurunan kualitas perkerasan jalan. Kerusakan jalan ini juga berpengaruh pada jenis material yang digunakan. Material perkerasan jalan ini berupa aspal dan agregat atau sering disebut dengan perkerasan lentur.

Teknologi dalam perkembangan perkerasan lentur jalan telah banyak menggunakan  aspal modifikasi dalam peningkatan perkerasan seperti penggunaan karet. Aspal karet merupakan campuran aspal dengan bahan aditif berbasis karet yang ditambahkan pada dosis tertentu. Adanya tambahan komponen karet dalam aspal menjadikan kualitas aspal karet lebih unggul dari pada aspal murni menurut penelitian Prastanto, dkk (2018) dan Widianto, dkk (2020).

karet alam padat pada campuran aspal masih sedikit peneliti yang melakukannya. Menurut Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, produksi karet alam Indonesia saat ini sekitar 3,2 juta ton dengan luas lahan perkebunan sekitar 3,4 juta hektar. Produksi karet dalam negeri sekitar 85% masih di ekspor dalam bentuk karet mentah dan sisanya untuk konsumsi dalam negeri. Rendahnya permintaan ekspor karet mentah menyebabkan kelebihan suplai dalam negeri sehingga harga karet turun drastis. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya untuk memanfaatkan karet alam dalam bidang infrastruktur, salah satunya dalam bidang perkerasan jalan. Selain sebagai bahan tambahan pada aspal, karet alam yang berbentuk padat dapat juga berpotensi sebagai pengganti agregat halus bila memiliki gradasi yang sama.

Agregat halus adalah mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton yang memiliki ukuran butiran kurang dari 5 mm atau lolos saringan no. 4. Bila karet alam padat tersebut dapat dicacah dalam bentuk serbuk maka berpotensi memiliki ukuran butiran yang sama dengan agregat halus. Penelitian terdahulu mengenai pengganti agregat halus pada campuran aspal yang menggunakan jenis karet dari limbah ban bekas seperti penelitian yang dilakukan oleh Priaspati, dkk (2023). Selain itu juga terdapat penelitian lain yang menggunakan serbuk ban bekas sebagai pengganti agregat halus pada campuran aspal porous yaitu Martina, dkk (2019).

Berdasarkan uraian sebelumnya penggunaan karet alam memiliki manfaat yang baik sebagai bahan campuran pada aspal, namun penelitian penggantian agregat halus dengan karet alam padat untuk campuran laston (AC) belum dilakukan sehingga dalam penelitian ini diusulkan penelitian mengenai “Analisis Marshall Penggunaan Serbuk Karet Alam Padat sebagai Alternatif Pengganti Agregat Halus pada Campuran AC-WC ”.

Berdasarkan rumusan masalah ini, maka penelitian skripsi ini merumuskan pertanyaan yaitu :

- Bagaimana pengaruh penggunaan serbuk karet alam padat pada karakteristik Marshall sebagai pengganti sebagian agregat halus pada campuran AC-WC?

- Berapa besar perbandingan nilai kadar Aspal Optimum (KAO) pada campuran AC-WC yang menggunakan serbuk karet alam padat sebagai pengganti sebagian agregat halus?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah  sebagai berikut :

- Menganalisis pengaruh penggunaan serbuk karet alam padat pada karakteristik Marshall sebagai pengganti sebagian agregat halus pada campuran AC-WC.

- Menganalisis perbandingan nilai KAO (Kadar Aspal Optimum) pada campuran AC-WC yang menggunakan serbuk karet alam padat sebagai pengganti sebagian agregat halus.

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan selama 5 bulan, dari bulan oktober 2023 sampai febuari 2024, dan pengumpulan data selama 3 bulan, dari bulan november 2023 sampai januari 2024, Pengujian dilaksanakan pada dua lokasi laboratorium, yaitu pengujian yang dilaksanakan di Laboratorium Bahan Perkerasan Jalan Universitas Tridinanti yang berlokasi di Jln. Kapten Marzuki No.2446, 20 ilir D.III, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, dan Laboratorium Bahan Perkerasan Jalan Universitas IBA Jl. Mayor Ruslan, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164.

Gambar 1 Lokasi pengujian laboratorium

(Sumber : Google Map)

Gambar 2 Bagan Alir Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang dapat dari hasil pengujian di laboratorium seperti, Karakteristik agregat kasar dan agregat halus (berat jenis SSD, penyerapan air, analisa saringan dan keausan) dan Karakteristik aspal (penetrasi dan berat jenis) yang dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Tridinanti. Sedangkan untuk data sekunder pada penelitian ini didapat dari data yang diperoleh dari penelitian terdahulu seperti data-data karakteristik karet alam padat.

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian Laboratorium

Pengujian bahan merupakan tahap pengujian awal sebelum membuat campuran aspal, yang berguna untuk mengetahui kelayakan bahan yang digunakan. Bahan tersebut harus sesuai dengan standar yang ada mengenai bahan penyusun Aspal. Untuk mengetahui apakah material yang dipakai pada benda uji tersebut memenuhi kriteria dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka daripada itu material tersebut harus diuji kelayakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian Agregat Kasar

Agregat kasar yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas batu Split ½ dengan ukuran maksimal ½ inch (12,5 mm) dan batu screen dengan ukuran maksimal 3/8 inch (9,5 mm).  Adapun pengujian yang dilakukan terdiri dari berat jenis dan penyerapan air, analisa saringan dan keausan (abrasi).

### Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar

Pada pengujian agregat kasar saringan yang digunakan  34″, 12″, 38″, No.4, No.8. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran agregat yang akan digunakan dalam campuran beton. Untuk hasil pengujian saringan agregat kasar dapat dilihat pada Gambar Grafik 4.

Gambar 4. Grafik Analisa Saringan (batu split ½)

menunjukkan hasil penggambaran grafik gradasi batu spit ½, dimana untuk data yang digunakan merupakan hasil pengujian rata-rata. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa ukuran batu split yang di gunakan memiliki gradasi maksimum kurang dari 10 mm.

### Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis & penyerapan air agreggat kasar (screen). didapatkan hasil pemeriksaan berat jenis bulk sebesar 2,70, berat jenis SSD sebesar 2,74, berat jenis apparent sebesar 2,80, penyerapan air sebesar 1,30% Hasil pemeriksaan berat jenis & penyerapan air aggregat kasar (screen) tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam spesifikasi bina marga tahun 2018 revisi 2 .

Tabel 1. Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar

| Pengujian | Notasi | Hasil 1 | Hasil 2 | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berat benda uji kering oven | A | 2500 | 2500 | Gram |
| Berat benda uji jenuh kering permukaan di udara | B | 2550 | 2540 | Gram |
| Berat benda uji di dalam air | C | 1535 | 1538 | Gram |
| Perhitungan |  | Hasil 1 | Hasil 2 | Rata-rata |
| Berat jenis curah (bulk) | A/(B-C) | 2.46 | 2.50 | 2.48 |
| Berat jenis jenuh kering permukaan (SSD) | B/(B-C) | 2.51 | 2.53 | 2.52 |
| Berat jenis semu (apparent) | A/(A-C) | 2.59 | 2.60 | 2.59 |
| Penyerapan air (%) | (B-A)/A x 100% | 2.00 | 1.60 | 1.80 |

Berdasarkan hasil pengujian Berat jenis & penyerapan air agregat kasar (Split ½), didapatkan hasil pemeriksaan bulk sebesar 2,480, berat jenis SSD sebesar 2,520 ,berat jenis apparent sebesar 2,590 ,penyerapan air sebesar 1,800% untuk 100 kali putaran dan pemeriksaan hasil pengujian berat jenis & penyerapan air anggregat kasar (split ½) tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam spesifikasi.

Tabel 2 Hasil pengujian analisa saringan (batu split ½)

| Ukuran (ASTM) | Ukuran (mm) | Pengujian ke -1 | Pengujian ke-2 | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % Kumulatif Lolos | % Kumulatif Lolos |  |
| ¾” | 19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ½” | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3/8” | 9.5 | 52.1 | 45.9 | 49.0 |
| No.4 | 4.75 | 10.3 | 8.2 | 9.3 |
| No.8 | 2.36 | 1.6 | 0.6 | 1.1 |
| No.16 | 1.18 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| No.30 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| No.50 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No.100 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No.200 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pan | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Tabel .2 menunjukan hasil pengujian analisa saringan yaitu batu split ½ dimana hasil rata-rata persentasi kumulatif saringan yang lolos terbesar berada pada saringan 3/8“ dan untuk rata-rata persentasi kumulatif yang lolos terkecil No.30 dengan nilai sebesar 0,2%. Dari hasil analisa saringan ini dapat terlihat gradasi atau ukuran butiran dari batu split yang memiliki variasi gradasi no.16 dan no.30.

Tabel 3 Hasil pengujian analisa saringan (screen)

| Ukuran (ASTM) | Ukuran (mm) | Pengujian ke-1 | Pengujian ke-2 | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % Kumulatif Lolos | % Kumulatif Lolos |  |
| ¾” | 19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ½” | 12.5 | 98.2 | 98.8 | 98.5 |
| 3/8” | 9.5 | 83.0 | 83.7 | 83.3 |
| No.4 | 4.75 | 24.3 | 24.6 | 24.5 |
| No.8 | 2.36 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| No.16 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No.30 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No.50 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No.100 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No.200 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pan | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Tabel 3.  menunjukan hasil pengujian analisa saringan yaitu screen dimana hasil rata-rata persentasi kumulatif saringan yang lolos terbesar berada pada saringan 3/4“ dan untuk rata-rata persentasi kumulatif yang lolos terkecil No.8 dengan nilai sebesar 0,8%. Dari hasil analisa saringan ini dapat terlihat gradasi atau ukuran butiran dari screen yang memiliki variasi gradasi no.4 dan no.8.

Gambar 5. Grafik Analisa Saringan (Screen)

menunjukkan hasil penggambaran grafik gradasi batu Screen, dimana untuk data yang digunakan merupakan hasil pengujian rata-rata. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa ukuran batu screen yang di gunakan memiliki gradasi maksimum kurang dari 13mm.

Tabel 4. menunjukkan hasil pengujian keausan untuk agregat batu split ½, dan screen dimana besar nilai keausan batu split ½ rata-rata sebesar 11,79% dan nilai keausan screen rata-rata sebesar 12,25%. Hal ini menunjukkan nilai keausan telah memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 40%.

Tabel 4. Hasil pengujian keausan dengan metode SNI 2417:2008

| Keterangan | Batu Split ½ |  | Screen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pengujian 1 | Pengujian 2 | Pengujian 1 | Pengujian 2 |
| Jumlah berat awal (gram) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Ukuran saringan | Gradasi C, bahan lolos 9,5 mm (3/8”) sampai tertahan 4,75 mm (No. 4) |  | Gradasi C, bahan lolos 9,5 mm (3/8”) sampai tertahan 4,75 mm (No. 4) |  |
| Jumlah bola (unit) | 8 |  | 8 |  |
| Berat tertahan setelah penyaringan no 12 (gram) | 4440 | 4381 | 4400 | 4375 |
| Berat lolos setelah penyaringan no 12 (gram) | 540 | 605 | 590 | 616 |
| Keausan (%) | 11.2 | 12.38 | 12 | 12.5 |
| Rata-rata (%) | 11.79 |  | 12.25 |  |
| Keterangan | Memenuhi, kurang dari 40% |  | Memenuhi, kurang dari 40% |  |

Hasil Pengujian Agregat Halus

Agregat halus yang digunakan yaitu berupa pasir sungai dan abu batu dimana karakteristik yang diuji adalah berat jenis, penyerapan air dan analisa saringan.

Hasil Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus

Pada pengujian agregat halus saringan yang digunakan No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100, No.200. dan Pan. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran agregat yang akan digunakan dalam campuran Aspal. Untuk hasil pengujian saringan agregat halus dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 5. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air (Pasir Sungai)

| Pengujian | Notasi | Hasil 1 | Hasil 2 | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan | S | 500 | 500 | Gram |
| Berat benda uji kering oven | A | 490 | 490 | Gram |
| Berat piknometer yang berisi air | B | 680 | 680 | Gram |
| Berat piknometer dengan benda uji + air | C | 974 | 975 | Gram |
| Perhitungan |  | Hasil 1 | Hasil 2 | Rata-rata |
| Berat jenis curah kering | A/(B+S-C) | 2.38 | 2.39 | 2.38 |
| Berat jenis jenuh kering permukaan | S/(B+S-C) | 2.43 | 2.44 | 2.43 |
| Berat jenis semu | A/(B+A-C) | 2.50 | 2.51 | 2.51 |
| Penyerapan air | (S-A)*100/A | 2.04 | 2.04 | 2.04 |

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air (Pasir Sungai) seperti pada tabel 5. didapatkan hasil pemeriksaan berat jenis bulk sebesar 2,380, berat jenis jenuh kering permukaan 2,430, berat jenis semu 2,510, berat jenis penyerapan air 2,040% Hasil periksaan  pengujian pasir sungai tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam spesifikasi bina marga tahun 2018 revisi 2.

Tabel 6.  menunjukan hasil pengujian analisa saringan yaitu pasir sungai dimana hasil rata-rata persentasi kumulatif saringan yang lolos terbesar berada pada saringan 3/4“ dan untuk rata-rata persentasi kumulatif yang lolos terkecil No.200 dengan nilai sebesar 1,1%. Dari hasil analisa saringan ini dapat terlihat gradasi atau ukuran butiran dari pasir sungai yang memiliki variasi gradasi no.16 dan no.30. dari selisih perhitungan lolos persentase sebelumnya.

Tabel 6. Hasil pengujian analisa saringan (Pasir Sungai)

| Ukuran (ASTM) | Ukuran (mm) | Pengujian ke-1 | Pengujian ke-2 | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % Kumulatif Lolos | % Kumulatif Lolos |  |
| ¾” | 19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ½” | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3/8” | 9.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No.4 | 4.75 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No.8 | 2.36 | 98.9 | 99.4 | 99.1 |
| No.16 | 1.18 | 94.1 | 92.3 | 93.2 |
| No.30 | 0.6 | 70.2 | 63.1 | 66.6 |
| No.50 | 0.3 | 6.7 | 3.0 | 4.8 |
| No.100 | 0.15 | 4.3 | 1.2 | 2.8 |
| No.200 | 0.075 | 1.7 | 0.6 | 1.1 |
| Pan | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Gambar 6. menunjukkan hasil penggambaran grafik gradasi pasir sungai, dimana untuk data yang digunakan merupakan hasil pengujian rata-rata. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa ukuran pasir sungai yang di gunakan memiliki gradasi maksimum kurang dari 2,5mm.

Gambar 6. Grafik Analisa Saringan (Pasir Sungai)

Berdasarkan hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air (Abu Batu)  seperti pada tabel 7. didapatkan hasil pemeriksaan berat jenis curah kering 2,520, berat jenis jenuh kering permukaan 2,570, berat jenis semu 2,650, berat jenis penyerapan air 1,830, Hasil pemeriksaan berat jenis & penyerapan air (abu batu) tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam spesifikasi.

Tabel 7. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan air (Abu Batu)

| Pengujian | Notasi | Hasil 1 | Hasil 2 | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan | S | 500 | 500 | Gram |
| Berat benda uji kering oven | A | 490 | 492 | Gram |
| Berat piknometer yang berisi air | B | 680 | 680 | Gram |
| Berat piknometer dengan benda uji + air | C | 984 | 987 | Gram |
| Perhitungan |  | Hasil 1 | Hasil 2 | Rata-rata |
| Berat jenis curah kering | A/(B+S-C) | 2.50 | 2.55 | 2.52 |
| Berat jenis jenuh kering permukaan | S/(B+S-C) | 2.55 | 2.59 | 2.57 |
| Berat jenis semu | A/(B+A-C) | 2.63 | 2.66 | 2.65 |
| Penyerapan air | (S-A)*100/A | 2.04 | 1.63 | 1.83 |

Tabel 8. menunjukan hasil pengujian analisa saringan yaitu abu batu dimana hasil rata-rata persentasi kumulatif saringan yang lolos terbesar berada pada saringan 3/8“ dan untuk rata-rata persentasi kumulatif yang lolos terkecil No.200 dengan nilai sebesar 5,3%. Dari hasil analisa saringan ini dapat terlihat gradasi atau ukuran butiran dari abu batu yang memiliki variasi gradasi No.16, No.30, dan No50. dari selisih perhitungan lolos persentase sebelumnya.

Tabel 8. Hasil pengujian analisa saringan (abu batu)

| Ukuran (ASTM) | Ukuran (mm) | Pengujian ke-1 | Pengujian ke-2 | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % Kumulatif Lolos | % Kumulatif Lolos |  |
| ¾” | 19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ½” | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3/8” | 9.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| No.4 | 4.75 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| No.8 | 2.36 | 83.5 | 83.3 | 83.4 |
| No.16 | 1.18 | 47.4 | 47.3 | 47.3 |
| No.30 | 0.6 | 27.4 | 27.3 | 27.3 |
| No.50 | 0.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| No.100 | 0.15 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| No.200 | 0.075 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Pan | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Gambar 7. menunjukkan hasil penggambaran grafik gradasi pasir sungai, dimana untuk data yang digunakan merupakan hasil pengujian rata-rata. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa ukuran pasir sungai yang di gunakan memiliki gradasi maksimum kurang dari 5mm.

Gambar 7. Grafik Analisa Saringan (Abu Batu)

### Pengujian Karakteristik Karet Alam Padat

Karet alam padat yang digunakan berasal dari Riset Perkebunan Nusantara Kota Bogor, Indonesia. Karet alam padat yang digunakan berbentuk cacahan dengan ukuran tertentu, maka dari itu diperlukan pengujian analisa saringan untuk mengetahui gradasi karet tersebut. Selain itu juga diperlukan pengujian berat jenis karet alam padat menggunakan piknometer dengan metode SNI 1964-2008.

Tabel 4.10 merupakan hasil pengujian berat jenis karet alam padat sebesar 0,652 yang menunjukkan bahwa berat jenis karet lebih rendah dari pada berat jenis pasir sungai. Karet alam padat ini di gunakan sebagai pengganti agregat halus, akibatnya jumlah karet alam padat lebih banyak dari pada jumlah pasir.

Tabel 9. Hasil pengujian berat jenis karet alam padat

| Keterangan | Notasi | Pengujian 1 | Pengujian 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Berat pikno + contoh | W2 | 32.5 | 54.9 |
| Berat pikno | W1 | 24.5 | 45.2 |
| Berat contoh | Wt = W2-W1 | 8 | 9.7 |
| Berat pikno+air+contoh | W3 | 119.8 | 141.4 |
| Berat pikno+air | W4 | 123.9 | 146.8 |
|  | W5 = Wt + W4 | 131.9 | 156.5 |
| Isi contoh | W5-W3 | 12.1 | 15.1 |
| Berat jenis | Wt / (Wt+W4-W3) | 0.661 | 0.642 |
| Rata-Rata Berat Jenis |  | 0.652 |  |

Pengujian Karakteristik Aspal

Aspal yang digunakan pada penelitian ini adalah, aspal penetrasi (60/70) yang berasal dari PT. Aspal Bangun Sarana. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian penetrasi, pengujian dektalitas, titik nyala, titik bakar, titik lembek, dan berat jenis aspal. Berikut hasil pengujian masing-masing properties aspal yang dilakukan dilaboratorium Universitas Tridinanti. Tabel 4.11 merupakan hasil pengujian aspal dimana pengujian penetrasi dan berat jenis dilakukan dilaboratorium sedangkan hasil pengujian lainnya mengambil data sekunder dari penelitian terdahulu karena menggunakan aspal yang sama.

Tabel 10. Hasil pengujian karakteristik Aspal

| No | Pengujian | Standar Pengujian | Syarat | Hasil | Sumber Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Berat Jenis (25◦C) | SNI 2441-2011 | Min 1 | 1.04 | Hasil pengujian di laboratorium |
| 2. | Penetrasi (25◦C, 100gr, 5 detik) | SNI 2456-2011 | 60-70 | 61,3 | Hasil pengujian di laboratorium |
| 3. | Titik Lembek | SNI 2434-2011 | Min 480C | 540C | Jurnal Civil Engenering and Architecture (2023) |
| 4. | Titik Nyala | SNI 2433-2011 | Min 2320C | 3190C |  |
| 5. | Viskositas: Suhu Pencampuran | AASHTO T 72-90 | 170 cSt | 1540C |  |
| 6. | Viskositas: Suhu Pemadatan | AASHTO T 54-61 | 280 cSt | 1460C |  |

Berdasarkan tabel 10. dapat diketahui 6 parameter hasil pengujian karakteristik aspal pen 60/70 yaitu hasil pengujian berat jenis sebesar 1,040, pengujian  penetrasi sebesar 61,3 mm, pengujian titik lembek aspal jatuh pada 54 OC, titik nyala atau titik bakar aspal berada pada suhu 319OC, hasil pengujian viskositas pencampuran pada suhu 154 OC, dan hasil pengujian viskositas suhu pemadatan 146 OC telah memenuhi syarat yang mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Sehingga aspal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengikat campuran laston AC-WC.

Design Mix Formula (DMF)

Sesudah melakukan perhitungan DMF dan diperoleh kadar aspal rencana dengan rentang sebesar 5%, 5,5%, 6%, 6,5% dan 7 % selanjutnya menghitung job mix formula (JMF) untuk penentuan besarnya berat masing-masing agregat yang digunakan. Penentuan besar masing-masing agregat diperoleh dari hasil pengujian analisa saringan. Dengan menggunakan cara coba-coba (trial and eror) dengan menggunakan persamaan matematika dan perhitungan di bantu program Ms Excel. Adapun langkah untuk memperoleh komposisi agregat adalah:

- Membentuk persamaan matematika dari hasil analisa saringan yang dipilih seperti pada Tabel 4.13 dimana X1 = split, X2 = Screen 1-1, X3 = Pasir, X4 = Abu batu dan X5 = filler semen.

Tabel 11. Gradasi agregat

| Ukuran Ayakan |  | Gradasi Asli (%) Lolos |  |  |  |  |  | Gradasi AC-WC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Split |  | Screen 1-1 | Pasir Sungai | Abu Batu | Filler Semen | Batas yang digunakan | Batas Bawah | Batas Atas |
| 3/4" | 19 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 |
| 1/2" | 12.5 | 100.00 | 98.54 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 90 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 49.00 | 83.34 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 83.50 | 77 | 90 |
| No.4 | 4.75 | 9.28 | 24.47 |  | 100.00 | 98.50 | 100.00 | 61.00 | 53 | 69 |
| No.8 | 2.36 | 1.09 | 0.77 |  | 99.12 | 83.47 | 100.00 | 43,00 | 33 | 53 |
| No.16 | 1.18 | 0.41 | 0.00 |  | 93.18 | 47.39 | 100.00 | 30.50 | 21 | 40 |
| No.30 | 0.6 | 0.20 | 0.00 |  | 66.63 | 27.35 | 100.00 | 22.00 | 14 | 30 |
| No.50 | 0.3 | 0.00 | 0.00 |  | 4.85 | 14.63 | 100.00 | 15.50 | 9 | 22 |
| No. 100 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  | 2.77 | 11.62 | 100.00 | 10.50 | 6 | 15 |
| No. 200 | 0.075 | 0.00 | 0.00 |  | 1.12 | 5.31 | 100.00 | 5.00 | 4 | 9 |
| Pan |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

Selanjutnya dibuat persamaan matematis dari Tabel 4.13 dengan mengambil 5 persamaan pada saringan paling atas, tengah, dan paling bawah sehingga diperoleh persamaan berikut:

100 X1 + 100 X2 + 100 X3 + 100 X4 + 100 X5 = 100

49 X1 + 83.34 X2 + 100 X3 + 100 X4 + 100 X5 = 83.50

9.28 X1+ 24,47 X2 + 100 X3 + 98,50 X4 + 100 X5 = 61.00

0.20 X1 + 0.00 X2 + 66.63 X3 + 27.35 X4 + 100 X5 = 22.00

0.00 X1 + 0.00 X2 + 1.12 X3 + 5.31 X4 + 100 X5 = 5.00

- Membentuk persamaan matriks dari persamaan tersebut:

1001001001001004983.341001001009.2824.4710098.501000.2066.327.35100001.125.31100 X1X2X3X4X5=10083.561225

Nilai yang ditanyakan adalah X1 sampai X5 sehingga perlu dikalikan invers dari matriks

1001001001001004983.341001001009.2824.4710098.501000.2066.327.35100001.125.31100

- Setelah itu, membuat invers matriks dengan bantuan program excel sehingga diperoleh:

X1X2X3X4X5=1001001001001004983.341001001009.2824.4710098.501000.2066.327.35100001.125.31100-1 10083.561225

selanjutnya mencari nilai invers dari 1001001001001004983.341001001009.2824.4710098.501000.2066.327.35100001.125.31100-1maka

X1X2X3X4X5=0.025-0.0320.0070.0000.000-0.0170.039-0.0230.0010.000-0.0010.004-0.0080.024-0.0180.003-0.0110.025-0.0250.0090.0000.001-0.0010.0010.010 10083.561225

Lakukan perkalian antara matriks sehingga diperoleh:

Total X1X2X3X4X5=25,90%19,76%12,85%38,70%2,80%= 100%

- Kemudian kalikan matriks tersebut dan diperoleh nilai X1, X2, X3, X4 dan X5. Hasil perhitungan yang diperoleh tidak boleh negatif dan jumlah kelimanya harus sama dengan 1,00.

X1 (Split/batu pecah)	= 25.90 %

X2 (Screen 1-1)	= 19.76%

X3 (Pasir sungai)	= 12.85%

X4 (Abu batu)		= 38.70%

X5 (Filler semen)	= 2.80%

Terhadap berat sampel.

Hasil tersebut akan dikoreksi terlebih dahulu ke dalam tabel gradasi campuran untuk menggambarkan grafik gradasi. Bila grafik gradasi melewati batas maka perlu melakukan perhitungan trial and eror sehingga diperoleh gradasi yang masuk dalam batas AC-WC. merupakan hasil penggambaran gradasi yang diperoleh dari hasil perhitungan matriks ternyata melewati batas gradasi AC-WC, sehingga dilakukan koreksi trial and eror agar gradasi tersebut masuk dalam batas yang di tunjukkan pada Tabel 4.13 sesudah koreksi. Berdasarkan hasil trial and eror maka diperoleh komposisi JMF yang telah terkoreksi sebagai berikut:

X1 (Split/batu pecah)	= 25.00 %

X2 (Screen 1-1)	= 18.00 %

X3 (Pasir sungai)	= 8.00 %

X4 (Abu batu)		= 47.00 %

X5 (Filler semen)	= 2.00 %

Terhadap berat sampel

Gambar 8. menunjukkan fungsi untuk mengontrol dan mengetahui material tiap saringan apakah material ada yang melewati batas atas  AC-WC dan batas bawah AC-WC dalam Spesifikasi Bina Marga 2018 revisi 2.

Gambar 8. Rancangan JMF campuran AC-WC

Setelah diperoleh komposisi JMF yang telah terkoreksi maka Tabel 11. dibuat dalam bentuk perhitungan tertahan saringan dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 12. menyatakan % berat tiap saringan untuk satu berat satu sampel. Selanjutnya melakukan perhitungan berat sampel untuk tiap kadar aspal rencana seperti yang ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Berat tertahan rancangan JMF campuran AC-WC

| Ukuran Ayakan (mm) |  | Berat Tertahan (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Batu Pecah | Screen 1-1 | Pasir | Split Abu Batu | Filler abu batu |
| 3/4" | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2" | 12.5 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3/8" | 9.5 | 12.75 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.4 | 4.75 | 9.93 | 10.60 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| No.8 | 2.36 | 2.05 | 4.27 | 0.07 | 7.06 | 0.00 |
| No.16 | 1.18 | 0.17 | 0.14 | 0.48 | 16.95 | 0.00 |
| No.30 | 0.6 | 0.05 | 0.00 | 2.12 | 9.42 | 0.00 |
| No.50 | 0.3 | 0.05 | 0.00 | 4.94 | 5.98 | 0.00 |
| No. 100 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.41 | 0.00 |
| No. 200 | 0.075 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.97 | 0.00 |
| Pan | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.50 | 2.00 |
| Total |  | 25.00 | 18.00 | 8.00 | 47.00 | 2.00 |

Adapun langkah perhitungan untuk memperoleh Tabel 13. tersebut:

Berat sampel Marshall untuk 1 sampel = 1200 gram dilebihkan menjadi 1250 gram

Berat aspal 		= 5% x 1250 =  62.5 gram

Berat agregat	 	= 1250 – 62.5 = 1187.5 gram

Berat Split untuk saringan 3/8” 	= 1187.5 gram x 12.75 (tabel 4.14) / 100

= 151.41 gram

Tabel 13. Contoh Perhitungan Berat Sampel Marshall untuk Kadar Aspal Rencana 5%

| Ukuran Ayakan |  | Berat Sampel (gram) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Split | Screen 1-1 | Pasir Sungai | Abu Batu | Filler Semen |
| 3/4" | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2" | 12.5 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3/8" | 9.5 | 151.41 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.4 | 4.75 | 117.93 | 125.83 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| No.8 | 2.36 | 24.30 | 50.65 | 0.83 | 83.89 | 0.00 |
| No.16 | 1.18 | 2.03 | 1.65 | 5.65 | 201.33 | 0.00 |
| No.30 | 0.6 | 0.61 | 0.00 | 25.22 | 111.85 | 0.00 |
| No.50 | 0.3 | 0.61 | 0.00 | 58.69 | 71.02 | 0.00 |
| No. 100 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 16.78 | 0.00 |
| No. 200 | 0.075 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 35.23 | 0.00 |
| Pan | - | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 29.64 | 23.75 |
| Total |  | 296.89 | 213.75 | 94.99 | 558.13 | 23.75 |

## Perhitungan Berat Jenis Efektif

Sebelum melakukan perhitungan Marshall sebelumnya menghitung dahulu berat jenis efektif agregat gabungan (Gse) yang bergantung pada persentase agregat dan berat jenis agregat gabungan yang terdiri atas berat jenis efektif agregat gabungan keadaan kering (Gsb) dan berat jenis efektif gabungan agregat kondisi terendam air/semu (Gsa) seperti pada Persamaan 2.4 dengan perhitungan sebagai berikut:

Gsb=25%+18%+8%+47%+2%25%2.48+18%2.75+8%2.38+47%2.49+2%3.15=2,532

Dimana 2.48 adalah berat jenis kering batu pecah, 2.75 adalah berat jenis kering screen 1-1, 2.38 adalah berat jenis kering pasir, 2.49 adalah berat jenis kering abu batu dan 3.15 adalah berat jenis kering semen.

Gsa=25%+18%+8%+47%+2%25%2.59+18%2.84+8%2.51+47%2.73+2%3.15=2,701

Dimana 2.59 adalah berat jenis semu batu pecah, 2.85 adalah berat jenis semu screen 1-1, 2.51 adalah berat jenis semu pasir, 2.73 adalah berat jenis semu abu batu dan 3.15 adalah berat jenis semu semen.

Perhitungan Gse diperoleh sebagai berikut:

Gse=2,532+2,7012=2,616

Untuk perhitungan Gse dan Gsb untuk sampel yang menggunakan pergantian pasir dengan karet diambil contoh perhitungan Sampel 6KA dimana untuk persentasi pasir terbagi menjadi persentase karet alam padat dan persentase pasir yang disajikan sebagai berikut:

Gsb=25%+18%+8%+47%+2%25%2.48+18%2.75+(6%.8%0.652+94%.8%2.51)+47%2.49+2%3.15=2,498

Gsa=25%+18%+8%+47%+2%25%2.59+18%2.84+(6%.8%0.652+94%.8%2.51)+47%2.73+2%3.15=2,661

Gse=2,498+2,6612=2,580

Tabel 14. Hasil perhitungan berat jenis efektif agregat gabungan

| No. | Sampel | Gsb | Gsa | Gse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KO (normal) | 2,532 | 2,701 | 2,616 |
| 2 | 6KA | 2,498 | 2,661 | 2,580 |
| 3 | 10KA | 2,476 | 2,636 | 2,556 |
| 4 | 16KA | 2,444 | 2,599 | 2,521 |

Pengaruh Penggunaan Serbuk Karet Alam Padat pada Karakteristik Marshall Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus pada Campuran AC-WC

Pengujian marshall dilakukan untuk mendapatkan nilai karakteristik campuran dari laston AC-WC. Kadar aspal optimum diperoleh dari karakteristik campuran (Marsahall) yaitu Stabilitas, kelelehan (flow), dan Marshall Quotient (MQ) yang memenuhi syarat untuk campuran laston AC-WC yang sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Sebelum melakukan pengujian Marshall terhadap benda uji tersebut. Pengujian persiapan Marshall yaitu benda uji timbang kering udara, timbang dalam air dan timbang dalam keadaan SSD, hasil pengujian bisa di lihat pada lampiran 1. Pengujian Marshall dilakukan dengan merendam benda uji  selama 30 menit dengan suhu 60°C, setelah itu benda uji di letakkan pada alat Marshall Test untuk di tekan. Setelah seluruh data hasil pengujian Marshall untuk campuran laston AC-WC direkapitulasi ke dalam tabel.

Tabel 15. Hasil pengujian marshall Sampel KO (normal)

| Parameter Marshall | Satuan | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| VMA | % | 19,96 | 19,82 | 15,09 | 17,23 | 20,81 |
| VIM | % | 12,27 | 11,02 | 4,60 | 5,86 | 8,829 |
| VFA | % | 38,61 | 44,87 | 69,77 | 66,32 | 57,64 |
| Stabilitas | kN | 6,78 | 7,77 | 13,17 | 12,77 | 11,6 |
| Flow | mm | 6,30 | 5,13 | 3,73 | 4,53 | 4,8 |

Tabel 16.  Hasil pengujian marshall Sampel 6KA

| Parameter Marshall | Satuan | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| VMA | % | 16,29 | 15,03 | 15,01 | 20,43 | 24,61 |
| VIM | % | 8,34 | 5,82 | 4,65 | 9,64 | 13,34 |
| VFA | % | 49,23 | 61,36 | 69,26 | 53,46 | 46,52 |
| Stabilitas | kN | 7,23 | 8,36 | 8,41 | 7,72 | 4,5 |
| Flow | mm | 5,37 | 3,87 | 3,93 | 6,73 | 10,8 |

Tabel 17. Hasil pengujian marshall Sampel 10KA

| Parameter Marshall | Satuan | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| VMA | % | 16,61 | 16,08 | 15,17 | 15,91 | 17,11 |
| VIM | % | 8,75 | 7,06 | 4,91 | 4,60 | 4,82 |
| VFA | % | 47,66 | 56,58 | 67,80 | 71,13 | 72,11 |
| Stabilitas | kN | 13,02 | 9,55 | 11,88 | 9,75 | 8,2 |
| Flow | mm | 5,30 | 3,63 | 4,80 | 3,70 | 4,4 |

Tabel 18. Hasil pengujian marshall Sampel 16KA

| Parameter Marshall | Satuan | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| VMA | % | 17,46 | 16,53 | 16,52 | 16,65 | 17,03 |
| VIM | % | 9,77 | 7,66 | 6,54 | 5,57 | 4,88 |
| VFA | % | 44,18 | 53,71 | 60,43 | 66,60 | 71,38 |
| Stabilitas | kN | 9,55 | 7,13 | 6,24 | 5,74 | 4,8 |
| Flow | mm | 3,73 | 6,47 | 8,50 | 8,63 | 9,5 |

Dari gambar 9. menunjukkan hasil pengujian Marshall campuran usulan AC-WC didapatkan nilai Void In Mineral Agregate (VMA) untuk sample KO (Normal) dengan kadar aspal 5% sebesar  19,96%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 19,82%,  untuk kadar aspal 6% sebesar 15,09%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 17,23%, untuk kadar aspal 7% sebesar 20,81%. Sedangkan nilai VMA untuk sample 6 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  16,96%,  untuk kadar aspal 5,5% sebesar 15,03%, untuk kadar aspal 6% sebesar 15,01%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 20,43%, untuk kadar aspal 7% sebesar 24,61%. Sedangkan nilai VMA untuk sample 10 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  16,61%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 16,08%, untuk kadar aspal 6% sebesar 15,17%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 15,91%,untuk kadar aspal 7% sebesar 17,11%. Sedangkan nilai VMA untuk sample 16 KA dengan kadar aspal 5% sebesar 17,46%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 16,53%, untuk kadar aspal 6% sebesar 16,52%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 16,65%, untuk kadar aspal 7% sebesar 17,03%.

Berdasarkan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 batas nilai VMA untuk campuran AC-WC yaitu sebesar minimal 15%. Dari gambar 9., nilai VMA untuk semua sample tidak ada yang melewati Spesifikasi. Penggantian karet alam padat dengan sebagian agregat halus yaitu pasir cenderung menurunkan nilai VMA pada campuran AC-WC, hal ini di tunjukkan dari hasil sample 10 KA dan 16 KA.

Gambar 9. Grafik VMA pengujian Marshall AC-WC

Dari gambar 10. menunjukkan hasil pengujian Marshall campuran usulan AC-WC didapatkan nilai Void In Mix (VIM) untuk sample KO (Normal) dengan kadar aspal 5% sebesar  12,27%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 11,02%,  untuk kadar aspal 6% sebesar 4,60%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 5,86%, untuk kadar aspal 7% sebesar 8,829%. Sedangkan nilai VMA untuk sample 6 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  8,34%,  untuk kadar aspal 5,5% sebesar 5,82%, untuk kadar aspal 6% sebesar 4,65%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 9,64%, untuk kadar aspal 7% sebesar 13,34%. Sedangkan nilai VMA untuk sample 10 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  8,75%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 7,06%, untuk kadar aspal 6% sebesar 4,91%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 4,60%,untuk kadar aspal 7% sebesar 4,82%. Sedangkan nilai VMA untuk sample 16 KA dengan kadar aspal 5% sebesar 9,77%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 7,66%, untuk kadar aspal 6% sebesar 6,54%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 5,57%, untuk kadar aspal 7% sebesar 4,88%.

Berdasarkan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 batas nilai VIM untuk campuran AC-WC yaitu sebesar minimal 3% dan 5%. Dari gambar 10., nilai VIM untuk semua sample tidak ada yang melewati Spesifikasi. Penggantian karet alam padat dengan sebagian agregat halus yaitu pasir cenderung menurunkan nilai VIM pada campuran AC-WC, hal ini di tunjukkan dari hasil sample 10 KA dan 16 KA.

Gambar 10. Grafik VIM pengujian Marshall AC-WC

Dari gambar 11. menunjukkan hasil pengujian Marshall campuran usulan AC-WC didapatkan nilai Void In Mix (VFA) untuk sample KO (Normal) dengan kadar aspal 5% sebesar  38,61%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 44,87%,  untuk kadar aspal 6% sebesar 69,77%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 66,32%, untuk kadar aspal 7% sebesar 57,64%. Sedangkan nilai VFA untuk sample 6 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  49,23%,  untuk kadar aspal 5,5% sebesar 61,36%, untuk kadar aspal 6% sebesar 69,26%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 53,46%, untuk kadar aspal 7% sebesar 46,52%.

Sedangkan nilai VFA untuk sample 10 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  47,66%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 56,58%, untuk kadar aspal 6% sebesar 67,80%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 71,13%,untuk kadar aspal 7% sebesar 72,11%. Sedangkan nilai VFA untuk sample 16 KA dengan kadar aspal 5% sebesar 44,18%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 53,71%, untuk kadar aspal 6% sebesar 60,43%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 66,60%, untuk kadar aspal 7% sebesar 71,38%.

Berdasarkan gambar 11. sample yang masuk Spesifikasi batas VFA adalah sample KO (normal) dengan kadar aspal 6%, sample 6 KA dengan kadar aspal 6%, sample 10 KA dengan kadar aspal 6% - 7%, dan sample 16 KA dengan kadar aspal 6,5% dan 7%. Pengaruh penggantian pasir dengan karet alam padat mempengaruhi nilai VFA dimana sample 10 KA dan 16 KA mampu memenuhi Spesifikasi dengan kadar aspal yang lebih tinggi di bandingkan dengan sample normal.

Gambar 11. Grafik VFA pengujian Marshall AC-WC

Dari gambar 12. menunjukkan hasil pengujian Marshall campuran usulan AC-WC didapatkan nilai Kelelehan (Flow) untuk sample KO (Normal) dengan kadar aspal 5% sebesar 6,30%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 5,13%,  untuk kadar aspal 6% sebesar 3,73%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 4,53%, untuk kadar aspal 7% sebesar 4,8%. Sedangkan nilai Flow untuk sample 6 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  5,37%,  untuk kadar aspal 5,5% sebesar 3,87%, untuk kadar aspal 6% sebesar 3,93%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 6,73%, untuk kadar aspal 7% sebesar 10,8%. Sedangkan nilai Flow untuk sample 10 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  5,30%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 3,63%, untuk kadar aspal 6% sebesar 4,80%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 3,70%,untuk kadar aspal 7% sebesar 4,4%. Sedangkan nilai Flow untuk sample 16 KA dengan kadar aspal 5% sebesar 3,73%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 6,47%, untuk kadar aspal 6% sebesar 8,50%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 8,63%, untuk kadar aspal 7% sebesar 9,5%.

Berdasarkan Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 batas nilai Flow untuk campuran AC-WC yaitu sebesar minimal 2% dan 4%. Dari gambar 12, nilai Flow untuk semua sample tidak ada yang melewati Spesifikasi. Penggantian karet alam padat dengan sebagian agregat halus yaitu pasir cenderung menurunkan nilai Flow pada campuran AC-WC, hal ini di tunjukkan dari hasil sample 10 KA.

Gambar 12.  Grafik FLOW pengujian Marshall AC-WC

Dari gambar 13. menunjukkan hasil pengujian Marshall campuran usulan AC-WC didapatkan

nilai Stability (Stabilitas) untuk sample KO (Normal) dengan kadar aspal 5% sebesar 6,78%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 7,77%,  untuk kadar aspal 6% sebesar 13,17%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 12,77%, untuk kadar aspal 7% sebesar 11,6%. Sedangkan nilai Stabilitas untuk sample 6 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  7,23%,  untuk kadar aspal 5,5% sebesar 8,36%, untuk kadar aspal 6% sebesar 8,41%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 7,72%, untuk kadar aspal 7% sebesar 4,5%. Sedangkan nilai Stabilitas untuk sample 10 KA dengan kadar aspal  5% sebesar  13,02%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 9,55%, untuk kadar aspal 6% sebesar 11,88%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 9,75%,untuk kadar aspal 7% sebesar 8,2%. Sedangkan nilai Stabilitas untuk sample 16 KA dengan kadar aspal 5% sebesar 9,55%, untuk kadar aspal 5,5% sebesar 9,55%, untuk kadar aspal 6% sebesar 11,88%, untuk kadar aspal 6,5% sebesar 9,75%, untuk kadar aspal 7% sebesar 8,2%.

Berdasarkan gambar 13. sample yang masuk Spesifikasi batas Stabilitas adalah sample KO (normal) dengan kadar aspal 5%, sample 6 KA dengan kadar aspal 5%, 6,5% dan 7%, dan sample 16 KA dengan kadar aspal 5,5% - 7%. Pengaruh penggantian pasir dengan karet alam padat mempengaruhi nilai Stabilitas dimana memenuhi Spesifikasi.

Gambar 13.  Grafik Stabilitas pengujian Marshall AC-WC

Dari tabel 19. menunjukkan hasil pengujian Marshall sampel KO normal yang memenuhi dalam pengujian marshall dengan kadar aspal 6%, untuk parameter marshall VMA sebesar 15,09%, untuk parameter VIM sebesar 4,60%, untuk parameter VFA sebesar 69,77%, untuk parameter Stabilitas sebesar 13,17 kN, dan untuk parameter Flow sebesar 3,73 mm, sehingga batas kadar aspal 6% diambil sebagai batas kadar aspal optimum.

Tabel 19.  Hasil pengujian Marshall Sampel KO (normal) untuk masing-masing kadar aspal rencana

| No. | Parameter Marshall | Satuan | Spesifikasi | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| 1 | VMA | % | Min. 15 | 19,96 | 19,82 | 15,09 | 17,23 | 20,81 |
| 2 | VIM | % | 3 – 5 | 12,27 | 11,02 | 4,60 | 5,86 | 8,829 |
| 3 | VFA | % | Min. 65 | 38,61 | 44,87 | 69,77 | 66,32 | 57,64 |
| 4 | Stabilitas | kN | Min. 7,85 | 6,78 | 7,77 | 13,17 | 12,77 | 11,6 |
| 5 | Flow | mm | 2 – 4 | 6,30 | 5,13 | 3,73 | 4,53 | 4,8 |

Dari tabel 20. menunjukkan hasil pengujian Marshall sampel 6KA yang memenuhi dalam pengujian marshall dengan kadar aspal 6%, untuk parameter marshall VMA sebesar 15,01%, untuk parameter VIM sebesar 4,65%, untuk parameter VFA sebesar 69,26%, untuk parameter Stabilitas sebesar 8,41 kN, dan untuk parameter Flow sebesar 3,93 mm sehingga kadar aspal 6% diambil sebagai batas kadar aspal optimum campuran.

Tabel 20.  Hasil pengujian Marshall Sampel 6KA untuk masing-masing kadar aspal rencana

| No. | Parameter Marshall | Satuan | Spesifikasi | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| 1 | VMA | % | Min. 15 | 16,29 | 15,03 | 15,01 | 20,43 | 24,61 |
| 2 | VIM | % | 3 – 5 | 8,34 | 5,82 | 4,65 | 9,64 | 13,34 |
| 3 | VFA | % | Min. 65 | 49,23 | 61,36 | 69,26 | 53,46 | 46,52 |
| 4 | Stabilitas | kN | Min. 7,85 | 7,23 | 8,36 | 8,41 | 7,72 | 4,5 |
| 5 | Flow | mm | 2 – 4 | 5,37 | 3,87 | 3,93 | 6,73 | 10,8 |

Dari tabel 21  menunjukkan hasil pengujian Marshall sampel 10KA yang memenuhi dalam pengujian marshall dengan kadar aspal 6,5%, untuk parameter marshall VMA sebesar 15,91%, untuk parameter VIM sebesar 4,60%, untuk parameter VFA sebesar 71,13%, untuk parameter Stabilitas sebesar 9,75 kN, dan untuk parameter Flow sebesar 3,70 mm, sehingga kadar aspal 6% merupakan batas kadar aspal optimum campuran.

Tabel 21. Hasil pengujian Marshall Sampel 10KA untuk masing-masing kadar aspal rencana

| No. | Parameter Marshall | Satuan | Spesifikasi | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| 1 | VMA | % | Min. 15 | 16,61 | 16,08 | 15,17 | 15,91 | 17,11 |
| 2 | VIM | % | 3 – 5 | 8,75 | 7,06 | 4,91 | 4,60 | 4,82 |
| 3 | VFA | % | Min. 65 | 47,66 | 56,58 | 67,80 | 71,13 | 72,11 |
| 4 | Stabilitas | kN | Min. 7,85 | 13,02 | 9,55 | 11,88 | 9,75 | 8,2 |
| 5 | Flow | mm | 2 – 4 | 5,30 | 3,63 | 4,80 | 3,70 | 4,4 |

Dari tabel 22.   menunjukkan hasil pengujian Marshall sampel 16KA untuk masing-masing kadar aspal rencana tidak ada yang memenuhi setiap sampelnya sehingga tidak dapat diperoleh nilai kadar aspal optimum.

Tabel 22. Hasil pengujian Marshall Sampel 16KA untuk masing-masing kadar aspal rencana

| No. | Parameter Marshall | Satuan | Spesifikasi | Kadar Aspal (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 % | 5,5 % | 6% | 6,5% | 7% |
| 1 | VMA | % | Min. 15 | 17,46 | 16,53 | 16,52 | 16,65 | 17,03 |
| 2 | VIM | % | 3 – 5 | 9,77 | 7,66 | 6,54 | 5,57 | 4,88 |
| 3 | VFA | % | Min. 65 | 44,18 | 53,71 | 60,43 | 66,60 | 71,38 |
| 4 | Stabilitas | kN | Min. 7,85 | 9,55 | 7,13 | 6,24 | 5,74 | 4,8 |
| 5 | Flow | mm | 2 – 4 | 3,73 | 6,47 | 8,50 | 8,63 | 9,5 |

Berdasarkan penentuan kadar aspal optimum yang diperoleh dari tabel 4.18 sampai tabel 4.21 menunjukkan bahwa semakin besar kadar pengganti karet alam padat dengan pasir mempengaruhi penentuan kadar aspal optimum dimana pada sampel KO dan 6KA masih diperoleh pada batas kadar aspal optimum sebesar 6% (6KA), sedangkan saat kadar karet alam padat bertambah menjadi 10% (10KA) maka nilai kadar aspal optimum meningkat menjadi 6,5%. Sedangkan bila kadar karet alam padat ditambah lagi menjadi sebesar 16% (16KA) maka tidak ada sampel yang memenuhi spesifikasi akibatnya tidak dapat ditentukan batas kadar aspal optimum untuk sampel ini hal ini disebabkan karena nilai stabilitas yang dimiliki sangat kecil jika dibandingkan dengan sampel 6KA dan 10KA, serta hasil ini juga didukung dengan nilai flow/kelelehan yang sangat tinggi sehingga menunjukkan sampel yang diusulkan sangat lembek dikarenakan efek persentase karet alam padat yang terlalu banyak. Dari hasil campuran usulan yang diperoleh maka untuk batas kadar karet alam padat yang dapat digunakan dalam campuran AC-WC yaitu pada 6% dan 10% sebagai pengganti sebagian pasir.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan pada campuran AC-WC dengan karet alam padat yang menggantikan sebagian pasir diperoleh sebagai berikut:

- Dari hasil penelitian diperoleh bahwa semakin besar penambahan serbuk karet alam padat sebagai subtitusi agregat halus, dapat menurunkan nilai VMA, VIM, dan Stabilitas marshall, sedangkan nilai VFA dan flow meningkat. Sampel yang memiliki parameter Marshall terbaik yaitu sampel yang menggunakan 10% serbuk karet alam padat.

- Dari perbandingan nilai kadar aspal optimum (KAO) pada campuran AC-WC yang menggunakan serbuk karet alam padat sebagai pengganti sebagian pasir menunjukkan bahwa semakin besar persentase serbuk karet alam padat dapat meningkatkan nilai kadar aspal optimum (KAO), sehingga sampel 6%KA dan 10%KA nilainya meningkat, sedangkan untuk nilai 16%KA mengalami penuruna

# DAFTAR PUSTAKA

Alfhi Marhamatunnisya, Indah Arlini, Siefried Syafier, Fauzia Mulyawati. (2022). Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan Karet Alam Padat Pen 60/70 Terhadap Karakteristik Aspal.

Alfian Noor Ridho. (2012). Perencanaan Campuran Aspal Porus Akibat Karakteristik Marshaal Dan Kuat Tarik Tidak Langsung Dengan Serbuk Ban Bekas Sebagai Pengganti Agregat Halus.

Elsa Eka Putri, Arialde Kaspari. (2023). Penggunaan Aspal Karet Pada Campuran Perkerasan Asphalt Concrete – Binder Course AC-BC.

Farlin Rosyad, Muhammad Ardian. (2023). Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Serbuk Kayu Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal AC-WC.

Henri Prastanto, Adi Cifriadi, Arief Ramadhan. (2015). Karakteristik Dan Hasil Uji Marshall Aspal Termodifikasi Dengan Karet Alam Terdepolimerisasi Sebagai Aditif.

Jimmyanto, H., Arliansyah, J., & Kadarsa, E. (2023). Rheological characteristics of asphalt with a crumb rubber and solid natural rubber combination. Civil Engineering and Architecture, 11(5A), 3051-3062.

Novita Landa Lebang1 , Nusye M. Y. Lewaherilla2. (2021). Analisa Stabilitas Campuran Aspal Beton Lapis Aus (AC-WC) Dan Karet Alam Sebagai Material Perkerasan Jalan.

Rizki Prasetya. (2023). Performa Campuran Beraspal Laston AC-WC menggunakan Campuran Serbuk Ban Bekas dan Karet Alam sebagai Bahan Tambah Melalui Proses Kering.

Rochaeti, Retno Utami, Lentien Febrianty. (2019). Karakteristik Marshall Campuran Asphalt Concrete Wearing Course dengan Modifikasi Karet Alam Padat SIR 20.

Suherman Sulaiman, Retno Utami, Nindya Putri Yulianti. (2018). Karakteristik Asphalt Concrete Wearing Course akibat penambahan Karet Alam Padat SIR20 dengan Metode Eksperimental.

Spesifikasi Umum. (2018). Bina Marga 2 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan.