PENGARUH VARIASI MEDIA PENDINGIN TERHADAP NILAI KETANGGUHAN DAN KEKERASAN BAJA AISI 4130 PADA POROS AS RODA BELAKANG PADA MOTOR MATIC

Oleh

M MUCHLIS AKBAR

Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti Palembang, Sumatera Selatan

ABSTRAK

Baja yang mengalami perlakuan hardening, maka ketahanan korosinya akan menurun. Korosi merupakan gejala alamiah yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan. Dalam studi ini, benda uji yang dipakai adalah baja AISI 1045 setara dengan baja karbon menengah yang mendapatkan perlakuan panas pada suhu 8300C, 8400C dan 8500C yang ditahan selama 15 menit dan diteruskan dengan pendinginan cepat didalam air laut. Pengujian korosi dilaksanakan dengan cara merendamkan benda uji didalam air laut, selama 1, 2, 3, 4 dan 5 hari. Dari pengujian tersebut diperoleh bahwa dengan memberikan perlakuan hardening pada benda uji, maka laju korosi akan meningkat. Semakin tinggi suhu perlakuan yang diberikan, laju korosi akan membesar dan bentuk korosi yang diperoleh adalah korosi merata.

Kata Kunci : Hardening, AISI 1045, Korosi Merata

- PENDAHULUAN

Komponen untuk sepeda motor dapat dibuat dari berbagai jenis baja, termasuk baja karbon. Poros, roda gigi, dan batang penghubung untuk piston hanyalah beberapa dari sekian banyak komponen mobil yang terbuat dari baja karbon (Ginting, dkk., 2020).

Untuk komponen mesin seperti poros, batang penghubung, dan roda gigi, produsen sering memilih baja paduan rendah AISI 4130. Konsentrasi karbon sedang pada baja ini membuatnya mudah dibentuk menggunakan berbagai teknik dan peralatan pemesinan. Kandungan karbon berkisar antara 0,3% hingga 0,6% pada baja paduan rendah. Kandungan karbon tinggi pada baja karbon sedang menjadikannya bahan baku yang menjanjikan untuk komponen mesin. Meskipun demikian, perlakuan panas diperlukan untuk mencapai karakteristik khusus penggunaan pada baja sebelum dapat dipakai sebagai bahan baku untuk komponen mesin.

Ada banyak gaya luar yang dapat memengaruhi as roda sepeda motor. Saat dipakai, as roda akan mengalami gaya eksternal yang dapat berupa tegangan, kompresi, tekukan, guncangan, atau campuran dari semuanya. Beban kejut dan beban berlebih dapat memperpendek umur as roda karena dapat merusaknya (Rachman & Sakti, 2020).

Kualitas mekanis baja AISI 4130, baja paduan rendah, dapat ditingkatkan dengan perlakuan panas. Hal ini meningkatkan kekerasan dan ketangguhan material, sehingga lebih tahan terhadap gesekan dan tekanan, yang sangat berguna untuk aplikasi as roda.

Pengerasan yang tidak sempurna pada batas butir dalam fase martensit membahayakan kekuatan as roda yang optimal, yang dapat menyebabkan kegagalan pada as roda sepeda motor. As roda rentan patah dan masa pakainya berkurang saat mengalami berbagai tekanan eksternal (Syahril, 2013).

Dengan melakukan perlakuan panas pada baja, kualitas mekanis tertentu dapat ditingkatkan. Untuk mengubah karakteristik mekanis baja, material dipanaskan, dijaga pada suhu konstan, lalu didinginkan. Proses ini dikenal sebagai perlakuan panas. Untuk melakukan perlakuan panas pada baja dalam tungku listrik, pertama-tama seseorang harus menentukan karakteristik dan persyaratan baja sebelum memutuskan suhu dan media pendingin yang tepat Perlakuan panas pada umumnya berupa : Normalizing, Annealing, Hardening, Tempering. Sifat-sifat dari baja yaitu kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan.

Untuk membuat baja dengan bagian luar yang keras dan bagian dalam yang ulet atau lentur, proses pendinginan dirancang untuk membuat struktur martensit di permukaan. Komponen mesin termasuk poros, roda gigi, batang penghubung, dan dongkrak hidrolik sering dibuat dari baja AISI 4130, yang merupakan baja paduan rendah. Salah satu kemungkinan penggunaan baja karbon sedang adalah dalam pembuatan komponen mekanis. Meskipun demikian, baja sering kali diolah dengan panas sebelum dapat dipakai sebagai bahan baku untuk komponen mesin. Setelah pengolahan panas ini, air biasanya dipakai sebagai media pendingin.

Mengingat hal di atas, para peneliti telah mengusulkan prosedur pendinginan dengan suhu pemanasan 8500 °C dan durasi penahanan 15 menit untuk meningkatkan karakteristik mekanis baja AISI 4130, yang dipakai sebagai bahan untuk as roda kendaraan. Berbagai media pendingin, seperti air, oli SAE 20W-50, dan oli SAE 10W-30, akan dipakai pada studi ini. Selain itu, uji Rockwell B dan uji impak akan dilaksanakan untuk menentukan kekerasan setelah prosedur pemanasan dan pendinginan selesai. Mencari tahu media pendingin mana yang paling cocok untuk meningkatkan nilai kekerasan baja AISI 4130 untuk dipakai pada as sepeda motor adalah tujuan utama studi ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian “PENGARUH VARIASI MEDIA PENDINGIN TERHADAP NILAI KETANGGUHAN DAN KEKERASAN BAJA AISI 4130 PADA POROS AS RODA BELAKANG PADA MOTOR MATIC”.

- PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada studi ini adalah: “bagaimana pengaruh variasi media pendingin terhadap ketangguhan dan kekerasan pada baja AISI 4130”?

- METODE PENELITIAN

Larutan Penguji

Larutan Pengujian yang dipakai pada studi ini adalah Air, Oli SAE 10W-30 dan Oli SAE 20W-50

Proses Perlakuan Panas

Untuk memperoleh data perlakuan panas pada suhu austenisasi dilaksanakan dengan cara memanaskan setiap spesimen uji pada 850°C pada suhu tersebut waktu pemanasan selama 15 Menit kemudian diteruskan dengan proses pendinginan (Hardening) Menggunakan media Air, Oli SAE 10W-30 dan Oli SAE 20W-50

perlakuan tersebut disiapkan untuk pengujian

3.7	Prosedur Penelitian

Siapkan 4 buah benda uji, lalu ikat benda uji dengan kawat.

Hidupkan tungku pemanas (Furnace) dan tunggu hingga suhu pada tungku mencapai 850oC setelah itu masukan benda uji yang telah di siapkan dan masukan benda uji menggunakan tang jepit, Kemudian tahan selama 15 Menit.

Kemudian siapkan 3 buah ember untuk media pendingin.

Setelah 15 Menit benda uji kita keluarkan lalu langsung dimasukan ke dalam ember yang telah diisi air dan oli.

Pengujian Ketangguhan

1. Menaikan pendulum hingga sampai batas dan dapat dikunci.

2. Memposisikan specimen baja AISI 4130 pada tempatnya dengan posisi takik membelakangi arah datangnya pendulum. Pastikan specimen baja AISI 4130 berada ditengah.

3. Melepaskan kuncian pada pendulumnya sehingga beban pendulum berayun dan mengenai specimen baja AISI 4130.

4. membaca nilai yang ditunjukkan oleh jarum.

5. menghitung harga impak menggunakan rumus.

Pengujian Kekerasan

1. Mengampelas specimen baja AISI 4130 sampai tingkat kehalusan ampelas 1500.

2. Memposisikan specimen dibawah indentor.

3. Mengatur fokus dari kamera sampai permukaan specimen yang dikenai indentor terlihat di kaca pembesar.

4. Mengatur pembebanan 30 kgf.

5. Menarik tuas sehingga indentor menekan specimen baja AISI 4130 secara otomatis

6. Tunggu sampai tuas berhenti  dan Tarik lagi tuas ke posisi awal.

7. Mengukur ke dua diagonal jejak indentor yang muncul di kaca pembesar.

8. Mengulangi langkah 2-7 sampai banyaknya specimen baja AISI 4130 yang dibutuhkan.

9. Menghitung data yang didapatkan dengan rumus kekerasan Rockwell

Pengujian Struktur Mikro

1. Permukaan specimen baja AISI 4130 diampelas menggunakan amplas sampai tingkat kehalusan 1200.

2. Menggosok permukaan specimen baja AISI 4130 dengan kain yang diberi autosol agar permukaan mengkilap.

3. Permukaan specimen baja AISI 4130 di etsa menggunakan campuran cairan kimia yaitu Nitric acid + ethanol ( 1 : 3 ).

4. Bagian yang telah di etsa diletakkan pada kamera mikrostruktur untuk dilihat  strukturnya dengan pembesaran 400X.

5. Fokuskan lensa sehingga gambar terlihat jelas di layar monitor atau kamera.

6. Simpan foto struktur mikro pada baja AISI 4130.

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa Hasil Pengujian Kekerasan dan Struktur Mikro

4.4.1	Benda Uji Tanpa Perlakuan Panas

Dari hasil pengujian kekerasan tanpa dilaksanakan perlakuan panas hardening maka didapat nilai kekerasan pada material tersebut  sebesar 66,7 HRb.

Benda Uji Setelah Dilaksanakan Hardening

Pengujian Kekerasan Dari hasil pengujian kekerasan setelah dilaksanakan perlakuan panas hardening  dalam air dengan durasi penahanan 15 menit didapat nilai kekerasan.

- Pada temperatur 850°C didapat nilai kekerasan sebesar 72,1 HRb. Nilai kekerasan ini mengalami peningkatan dibandingkan tanpa perlakuan. Pada material (specimen) tanpa perlakuan panas struktur mikro yang ada berupa pearlite dan ferrit setelah dilaksanakannya perlakuan panas hardening struktur yang awal nya berupa ferrite bertransformasi menjadi struktur martensit yang memberikan sifat mekanik sangat keras tetapi getas.

- KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian dan analisa dari hasil penelitian terkait kegagalan yang terjadi pada komponen poros roda belakang kendaraan dapat disimpulkan:

1. Dari hasil pengujian Impact, media pendingin di dalam air memiliki nilai energi yang diserap tertinggi hal ini disebab kan karena struktur martensit yang terbentuk lebih dominan. Martensit memiliki sifat yang sangat keras sehingga untuk mematahkan nya membutuhkan energi lebih tinggi.

2. Dari hasil pengujian kekerasan, media pendingin di dalam air memiliki angka kekerasan tertinggi, hal ini disebabkan karena struktur martensit yang terbentuk lebih dominan dibandingkan dengan media pendingin oli. Stuktur martensit yang terbentuk lebih sedikit, hal inilah yang menyabkan nilai kekerasan nya menurun.

3. Dari benda uji yang dilakukan sering terjadi patah pada gigi suri dengan bentuk patahan getas hal ini setelah dilakukan pengujian diketahui adanya kekerasan permukaan yang tidak merata sehingga patah sebagian.

SARAN

Untuk pemilik dan pengemudi kendaraan sebaiknya menghindari muatan yang berlebih agar poros roda dapat terjaga dan mengurangi kerugian materi.

2. Dari studi ini hasil kekerasan yang cukup baik dan masih bisa dipakai untuk poros as roda belakang motor matic adalah pada pencelupan di media pendingin Oli SAE 10W/30

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Annisa, Nur, Purnaningsih, Ninuk. 2018. Pengaruh

Harmer E. Davis, George Earl Troxell, George F.W.Hauck. 1964. The testing of engineering materials. Forth Edition. New York : Mc Grow Hill Book Company.

K.E.Thelning. 1967. Steel And Its Heat Treatment. Butterworts. London : Bofors Hand Book

Earl. Parker. 1967.Materials Data Book. New York : Mc Grow Hill Book Company.

T.V.Rajan, C.P Sharma, Ashok Sharma. 2011.  Heat Treatment Principles and Techniques. New Delhi : Phi Learning Private Limited.

Rachman, M. R. A., & Sakti, A. M. 2020 Analisa Perbedaan Kekerasan dan Kekuatan Tarik Baja S45C dengan Perlakuan Quenching dan Tempering. Jurnal Teknik Mesin, 08(02),89-94

Syahril, M. 2013. Analisa Kegagalan Poros Roda Belakang Kendaraan, Majalah Metalurgi, 28(2), 139-14