ANALISA KERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR

(STUDI KASUS RUAS JALAN BINTUNAN – DESA AIR LIMAS – KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA)

Ricki Syafril, Evitayani

Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas

Email: rickisyafril@rocketmail.com

ABSTRAK

Ruas Jalan Bintunan – Desa Air Limas - Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara merupakan jalan Provinsi dengan fungsi sebagai jalan arteri primer. Jalan ini memiliki panjang ± 30 km dan lebar 7 m yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perkerasan jalan Bintunan – Desa Air Limas - Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Metode yang digunakan untuk penilaian adalah Pavement Condition Index (PCI).

Berdasarkan hasil survey dan perhitungan analisis, diketahui kondisi perkerasan jalan pada ruas Bintunan – Desa Air Limas - Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara (17%) yang termasuk kategori kerusakan Sangat Buruk (Very Poor). Saat dilakukan survei terdapat 10 jenis kerusakan pada permukaan jalan. Adapun jenis kerusakan yang terdapat pada jalan ini di antaranya retak kulit buaya, tambalan, amblas, keriting, lubang, pelepasan butir, kerusakan tepi, pengausan, penurunan bahu jalan dan lubang. Salah satu penyebab kerusakan adalah tingginya arus lalu lintas truk bermuatan baru bara. Untuk itu pada ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas - Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan perbaikan rutin agar lalu lintas dan perekonomian masyarakat menjadi lancar.

Kata kunci : PCI, Jenis Kerusakan, Sangat Buruk

# ABSTRACT

The section of Bintunan Road – Air Limas Village – Ketahun, North Bengkulu Regency is a provincial road with the function of a primary arterial road. This road has a length of ± 30 km and a width of 7 m that connects Bengkulu Province and West Sumatra Province.

This study aims to determine the condition of the pavement of Bintunan – Air Limas Village – Ketahun, North Bengkulu Regency. The method used for the assessment is the Pavement Condition Index (PCI).

Based on the results of the survey and analysis calculations, it is known that the condition of the road pavement on the Bintunan - Air Limas Village - Ketahun, North Bengkulu Regency section (17%) is included in the category of Very Poor damage. When the survey was carried out, there were 10 types of damage to the road surface. The types of damage found on this road include crocodile skin cracks, patches, collapses, curls, holes, grain release, edge damage, erosion, subsidence of road shoulders and holes. One of the causes of the damage is the high traffic flow of trucks loaded with new coals. For this reason, on the Bintunan – Air Limas Village – Ketahun, North Bengkulu Regency road, routine repairs need to be carried out so that traffic and the community's economy become smooth.

Keywords: PCI, Types of Damage, Very Bad

PENDAHULUAN

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada beberapa, diantaranya adalah umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, kelebihan tonase kendaraan yang menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari umur rencana jalan, dan perencanaan yang tidak tepat. Selain itu, minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran, serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab. Ketidakdisiplinan pengawasan jalan saat beroperasi juga mempunyai andil terhadap kerusakan tersebut, bahkan sejumlah jembatan timbang dinilai tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya, rata-rata kendaraan yang melalui jalur-jalur utama di sejumlah daerah melebihi kapasitas maksimum. Yang tidak kalah buruknya, pelaksanaan pengerjaan proyek jalan yang tidak sesuai standar yang ada dan pengawasannya yang kurang baik juga sangat berperan dalam terjadinya kerusakan jalan.

Penurunan kondisi dan kerusakan jalan yang terjadi di berbagai ruas jalan saat ini merupakan permasalahan yang kompleks. Kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi suatu daerah.

Penurunan kondisi dan kerusakan jalan terjadi seiring dengan umur layan serta meningkatnya jumlah kendaraan yang lewat pada jalan tersebut terutama pada saat hari libur. Kondisi jalan yang berkelok serta naik turun mempengaruhi pengereman  dan  laju  kecepatan kendaraan, menumpuknya antrian kendaraan di sepanjang jalan serta beban kendaraan-kendaran dengan tonase besar seperti truk batubara yang ujungnya berimbas pada kerusakan struktur jalan Bintunan – Desa Air Limas - Ketahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Jenis Konstruksi Perkerasan Jalan

Berdasarkan bahan pengikatnya menurut Sukirman, (1999) Konstruksi Perkerasan Jalan terdiri dari :

- Konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasan bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.

- Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement), yaitu perkerasan yang menggunakan semen (Portland Cement) sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton.

- Konstruksi perkerasan komposit (composite pavement), yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku, atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur.

Konstruksi Perkerasan Lentur Jalan

Menurut Sukirman, (1999) konstruksi perkerasan  lentur  terdiri  dari  lapisan- lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan.Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari :

1.	Lapisan permukaan (surface course).

Lapis permukaan struktur pekerasan lentur terdiri atas campuran mineral agregat dan bahan pengikat yang ditempatkan sebagai lapisan paling atas dan biasanya terletak di atas lapis pondasi. Fungsi lapis permukaan antara lain :

a.	Sebagai bagian perkerasan untuk menahan beban roda.

b.	Sebagai lapisan tidak tembus air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca.

c.	Sebagai lapisan aus (wearing course)

2. 	Lapis Pondasi (Base Course)

Lapis pondasi adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak di bawah lapis permukaan. Lapis pondasi dibangun di atas lapis pondasi bawah atau, jika tidak menggunakan lapis pondasi bawah, langsung di atas tanah dasar. Fungsi lapis pondasi antara lain:

- Sebagai bagian konstruksi perkerasan yang menahan beban roda.

- Sebagai perletakan terhadap lapis permukaan.

- Lapisan pondasi bawah (Sub Base Course)

Lapis pondasi bawah adalah bagian dari struktur perkerasan lentur yang terletak antara tanah dasar dan lapis pondasi. Biasanya terdiri atas lapisan dari material berbutir (granular material) yang dipadatkan, distabilisasi ataupun tidak, atau lapisan tanah yang distabilisasi. Fungsi lapis pondasi bawah antara lain :

- Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebar beban roda.

- Mencapai efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan di atasnya dapat dikurangi ketebalannya (penghematan biaya konstruksi).

- Mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi.

- Sebagai lapis pertama agar pelaksanaan konstruksi berjalan lancar.

- Lapisan tanah dasar (Subgrade)

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung pada sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Dalam pedoman ini diperkenalkan modulus resilien (MR) sebagai parameter tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan Modulus resilien (MR) tanah dasar juga dapat diperkirakan dari CBR standar dan hasil atau nilai tes soil index. Korelasi Modulus Resilien dengan nilai CBR (Heukelom & Klomp) berikut ini dapat digunakan untuk tanah berbutir halus (fine-grained soil) dengan nilai CBR terendam 10 atau lebih kecil. MR (psi) = 1.500 x CBR Persoalan tanah dasar yang sering ditemui antara lain :

- Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) dari jenis tanah tertentu sebagai akibat beban lalu-lintas.

- Sifat mengembang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air.

- Daya dukung tanah tidak merata dan sukar ditentukan secara pasti pada daerah dan jenis tanah yang sangat berbeda sifat dan kedudukannya, atau akibat pelaksanaan konstruksi.

- Lendutan dan lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu-lintas untuk jenis tanah tertentu.

- Tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu-lintas dan penurunan yang diakibatkannya, yaitu pada tanah berbutir (granular soil) yang tidak dipadatkan secara baik pada saat pelaksanaan konstruksi.

Penyebab Kerusakan Perkerasan Lentur

Kerusakan pada konstruksi perkerasan lentur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah :

- Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban, dan repetisi beban.

- Air, yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik dan naiknya air akibat kapilaritas.

- Material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengolahan bahan yang tidak baik.

- Iklim, Indonesia beriklim tropis, dimana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi, yang dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan.

- Kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik, atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah dasarnya yang memang kurang bagus.

- Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik.

Rumusan Menentukan Pavement Condition Indexs (PCI)

Setelah melakukan survey, data yang telah diperoleh lalu dihitung luas dan presentase kerusakannya sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakannya. Langkah selanjutnya menghitung PCI pada tiap sampel dari sepanjang ruas jalan yang diteliti, cara menentukan PCI adalah sebagai berikut:

a)  Mencari Persentase Kerusakan (Density)

Density merupakan persen dari luas kerusakan terhadap luasan sampel atau ruas jalan yang ditinjau, Density didapat dengan perhitungan seperti berikut:

Density = Ad/As x 100%                   (2.1)

Dimana :

Ad 	= Total luas pada masing – masing jenis kerusakan

As 	= Total luas per segmen

b)  Menentukan Deduct Value

Setelah diperoleh nilai Density, selanjutnya tiap jenis kerusakan dimasukan ke grafik agar mendapatkan nilai Deduct Value.

c)  Menghitung Total Deduct Value

Total Deduct Value diperoleh dengan cara menjumlahkan semua hasil Deduct Value pada masing – masing segmen.

d)  Mencari Nilai q

Untuk menentukan nilai q dapat dilihat dari nilai Deduct Value yang lebih besar dari angka 5.

e)  Mencari Nilai CDV

Untuk mencari nilai CDV, yang pertama adalah menentukan nilai q lalu kemudian memasukan nilai Total Deduct Value kedalam grafik sehingga didapat nilai CDV. Untuk grafik CDV dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.1 Grafik CDV

Sumber: Shanin 1994

f)   Menentukan Nilai PCI

Setelah diketahui nilai CDV, kemudian dapat ditentukan nilai PCI-nya dengan rumus sebagai berikut:

PCI = 100 – CDV                   (2.2)

Setelah didapat nilai PCI, kemudian bisa ditentukan rating dari sampel yang telah ditinjau dengan cara memplot ke grafik, sedangkan cara menghitung PCI keseluruhan didalamm satu ruas dapat dilihat pada rumus dibawah:

PCI = Ʃ PCIn	(2.3)

Dimana:

∑ PCI 	= Total nilai PCI pada satu ruas jalan

N 	= jumlah segmen yang ada pada satu ruas jalan

Jenis-Jenis Kerusakan Jalan

Ada 19 jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan akibat beberapa faktor kerusakan berdasarkan Manual Pemeliharaan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga No. 03/MN/B/1983 yaitu sebagai berikut :

1. Retak Kulit Buaya (Alligator Cracking)

2. Kegemukan (Bleeding)

3. Retak Kotak-kotak (Block Cracking)

4. Cekungan (Bumps and Sags)

5. Keriting (Corrugation)

6. Amblas (Depression)

7. Retak Pinggir (Edge Cracking)

8. Retak Sambung (Joint Reflection Cracking)

9. Pinggiran Jalan Turun Vertikal (Lane/Shoulder Drop Off)

10. Retak Memanjang/Melintang (Longitudinal/Transverse Cracking)

11. Tambalan (Patching and Utility Cut Patching)

12. Pengausan Agregat (Polished Aggregate)

13. Lubang (Potholes)

14. Rusak Perpotongan Rel (Railroad Crossing)

15. Alur (Rutting)

16. Sungkur (Shoving)

17. Patah Slip (Slippage Cracking)

18. Mengembang Jembul (Swell)

19. Pelepasan Butir (Weathering/ Raveling)

METODE PENELITIAN

Pengambilan Data

Dalam suatu penelitian tentunya harus memiliki dasar-dasar pembahasan dari suatu objek yang akan di teliti,  hal ini sangat  berkaitan dengan  data-data  yang akan di kumpulkan untuk menunjang hasil penelitian tersebut.

Data-data  yang  diperlukan  pada  Tugas  Akhir  terbagi  menjadi  dua,  yaitu sebagai berikut:

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan  data survei  di lapangan.  Data  primer  yang  dilakukan  untuk  melengkapi  data  pada  penelitian Tugas Akhir ini ialah melakukan survei terhadap kerusakan-kerusakan jalan yang terjadi pada ruas Jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, menghitung luas kerusakan yang terjadi dan memaparkan  cara  penanganannya  dalam  pembahasan.  Data  primer  ini  sebagai acuan  data  sumber  untuk  melakukan  penelitian  langsung.   Pengambilan  data dilakukan dengan melakukan survei lalu lintas selama (1) hari pada ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

- Data Sekunder

Data sekunder  adalah data pendukung  yang dapat  membantu  dalam  proses kelancaran  menganalisa  data primer. Dalam Tugas Akhir ini yang  menjadi data sekunder ialah data volume lalu lintas dan data kapasitas jalan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan jalan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:

- Data survei volume lalu lintas.

- Data survei kerusakan jalan.

Bagan Alir Penelitian

Berdasarkan  studi  pustaka  yang  sudah  dibahas  sebelumnya,  maka  untuk memudahkan dalam pembahasan dan analisa dibuat suatu bagan alir, dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Volume Arus Lalu Lintas

Perhitungan  untuk menentukan  volume  lalu lintas dalam Satuan Mobil Penumpang  (SMP)  digunakan  Ekivalensi  Mobil Penumpang  (EMP)  untuk jenis kendaraan  yang berbeda.  Pengambilan  data  telah   diambil oleh  tim  konsultan  perencanaan  sesuai tabel data dibawah ini:

Tabel 4.1 Survey Volume Arus Lalu Lintas

| Jam Puncak | Senin, 12 Oktober 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LV |  | HV |  | MC |  | UM |  |  |  |
|  | EMP=1,00 |  | EMP= 1,2 |  | EMP= 0,25 |  | EMP= 0,8 |  |  |  |
|  | kend/jam | smp/jam | kend/jam | smp/jam | kend/jam | smp/jam | kend/jam | smp/jam | kend/jam | smp/jam |
| 07.00-08.00 | 683 | 683 | 375 | 450 | 227 | 57 | 6 | 5 | 1291 | 1195 |
| 08.00-09.00 | 528 | 528 | 415 | 498 | 287 | 72 | 5 | 4 | 1235 | 1102 |
| 12.00-13.00 | 562 | 562 | 428 | 514 | 122 | 31 | 4 | 3 | 1116 | 1110 |
| 13.00-14.00 | 629 | 629 | 526 | 631 | 115 | 29 | 4 | 3 | 1274 | 1292 |
| 16.00-17.00 | 575 | 575 | 619 | 743 | 260 | 65 | 5 | 4 | 1459 | 1386 |
| 17.00-18.00 | 412 | 412 | 685 | 870 | 197 | 49 | 4 | 3 | 1338 | 1334 |

Ket : 	LV	=	Kendaraan Ringan

HV 	= 	Kendaraan Berat

MC	=	Sepeda Motor

UM	=	Kendaraan Tak Bermotor

Analisa Data Survey Lapangan

Perhitungan:

Perhitungan Volume Lalu Lintas per jam.

Hari      	= 	Senin

Jam Puncak 	= 	16.00-17.00

Untuk Kendaraan Ringan (LV)	= Volume lalu lintas (kend/jam) x EMP LV

= 683 x 1,00 (selalu satu)

= 683 Smp/Jam

Untuk Kendaraan Berat (HV)	=	 Volume lalu lintas (kend/jam) x EMP HV

= 374 x 1,2

= 450 Smp/Jam

Untuk Sepeda Motor  (MC)    	= Volume lalu lintas (kend/jam) x EMP MC

= 227 x 0,25

= 57 Smp/Jam

Untuk Kendaraan UM                  = Volume lalu lintas (kend/jam) x EMP UM

= 6 x 0,8

= 5 Smp/Jam

Total   Q 	= 	LV + HV + MC + UM

= 	683 + 450 + 57 + 5

= 	1195 smp/jam

Data Kondisi Kerusakan Jalan

Data  kondisi  kerusakan  jalan  meliputi  data  panjang,  lebar,  luasan,  serta kedalam dari tiap-tiap jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi pada  jalan. Data luas  kerusakan  jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara  ini direkapitulasi  masing-masing  setiap  1 km,   dapat   dilihat   pada   Tabel:   4.2,   yang   selanjutnya   akan   dilakukan pengolahan data dengan metode Pavement Condition Index (PCI).

Hasil perhitungan PCI mengambil contoh pada STA 0+000 sampai dengan STA 1+000

- Hasil perhitungan kerusakan jalan

Tabel 4.2 Hasil perhitungan PCI

Sumber : Hasil Olahan Data

Jenis Kerusakan jalan :

| - Retak Kulit Buaya | - Lubang |  |
| --- | --- | --- |
| - Alur (rutting) | - Alur (Rutting) |  |
| - Sungkur | - Sungkur |  |
| - Keriting | - Tambalan |  |
| - Amblas | - Pelepasan Butir |  |
| - Retak Sambungan | - Retak Memanjang / Melintang |  |

- nilai pengurangan (Deduc Value)

- Pada STA 0+000 s/d STA 1+000 terdapat kerusakan seperti berikut:

Tambalan (Medium)   	=	2 m²

Tambalan (Medium)   	=	1 m²

Tambalan (Medium)   	=	1 m²

Tambalan (Medium)   	=	1 m²

Tambalan (Medium)   	=	1 m²

Retak Buaya (Low)	=	7 m²

Retak Buaya (Low)	=	2 m²

Keriting (High)	=	31 m²

Lubang (Medium)	=	34 m²

Tambalan (Medium)   	=	10 m²

Tambalan (Medium)   	=	5 m²

Lubang (Medium)	=	44 m²

Lubang (Medium)	=	26 m²

Retak Buaya (Low)	=	6 m²

Retak Buaya (Low)	=	2 m²

- Perhitungan density

Dendity (%) = (Luas atau panjang kerusakan/Luas segmen) X 100

Tambalan (Medium)       	=	2/700 x 100	=	0,29 %

Tambalan (Medium)       	=	1/700 x 100	=	0,14 %

Tambalan (Medium)       	=	1/700 x 100	=	0,11 %

Tambalan (Medium)       	=	1/700 x 100	=	0,06 %

Tambalan (Medium)       	=	1/700 x 100	=	0,13 %

Retak Buaya (Low)	=	7/700 x 100	=	0,36 %

Retak Buaya (Low)	=	2/700 x 100	=	0,20 %

Keriting (High)	=	31/700 x 100	=	0,71 %

Lubang (Medium)	=	34/700 x 100	=	0,14 %

Tambalan (Medium)       	=	10/700 x 100	=	0,29 %

Tambalan (Medium)       	=	5/700 x 100	=	0,14 %

Lubang (Medium)	=	44/700 x 100	=	0,21 %

Lubang (Medium)	=	26/700 x 100	=	0,07 %

Retak Buaya (Low)	=	6/700 x 100	=	0,43 %

Retak Buaya (Low)	=	2/700 x 100	=	0,11 %

- Grafik nilai Deduct value

Contoh : Tambalan (Medium)       	=	2/700 x 100	=	0,29 %

Gambar 4.1 Grafik Deduc Value Tambalan

- Nilai-pengurangan terkoreksi maksimum (CDV)

Tabel 4.3 Hasil perhitungan corect deduct value (CDV)

Sumber : Hasil Olahan Data

Setelah itu dilanjutkan dengan memasukan hasil dari tabel tersebut kedalam grafik berikut ini.

Gambar 4.2 Grafik Total Deduc Value (TDV)

STA 0+000 s/d 1+000

Pada grafik diatas terlihat bahwa nilai pengurangan terkoreksi (CDV) pada STA 0+000 sampai dengan STA 1+000 adalah 78.

- Perhitungan Nilai PCI

Nilai PCI = 100 - CDV

Dimana:

PCI	=	Nilai Kondisi Perkerasan

CDV 	= 	Nilai Pengurangan Terkoreksi

Contoh perhitungan PCI pada STA 0+000 s/d STA 1+000 adalah seperti berikut:

PCI = 100 – 78 = 22 (Sangat Jelek (Very Poor))

Dengan hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan nilai kondisi perkerasan jalan yang diteliti apakah dalam kondisi sangat baik, baik, atau dalam kondisi buruk sekali dengan melihat parameter metode PCI. Berikut ini hasil perhitungan PCI seluruh segmen pada ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Rekapitulasi Kondisi Perkerasan

Dari hasil perhitungan PCI diatas, maka nilai kondisi perkerasan yang didapat pada seluruh segmen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil rekap PCI pada sta 0+000 s/d sta 5+000

Sumber : Hasil Olahan Data

Dari hasil rekapitulasi PCI didapat nilai rata-rata dengan perhitungan seperti berikut:

=	PCITOTAL SEGMEN

=	855

=	17 % (Sangat Jelek/Very Poor)

Maka ditarik kesimpulan bahwa nilai perkerasan pada ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dan nilai perkerasan paling rendah terjadi pada Sta 2+000 s/d 3+000 dan Sta 3+000 s/d 4+000 dengan kalsifikasi Gagal (Failed)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal seperti berikut:

- Dari hasil perhitungan dengan metode PCI, maka diperoleh kondisi perkerasan dengan rata – rata 17 % yang menunjukan kategori Sangat Buruk (VERY POOR).

- Pada ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang 5 km dengan lebar jalan 7 m terdapat 10 jenis kerusakan dengan tingkatan kerusakan yang berbeda – beda.

- Nilai PCI terendah berada pada Sta 2+000 s/d 3+000 dan Sta 3+000 s/d 4+000 dengan kalsifikasi Gagal (FAILED).

- Dari hasil rekapitulasi PCI maka diketahui bahwa kondisi perkerasan pada ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara berada pada kategori Sangat Buruk (VERY POOR) maka harus dilakukan rekonstruksi.

Saran

Setelah hasil penelitian dan kesimpulan didapat, maka dapat disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan ruas jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara maupun aspek lainnya. Berikut adalah beberapa saran yang berkaitan tentang kondisi jalan Bintunan – Desa Air Limas – Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

- Memberi saran kepada instansi terkait agar mengadakan program perbaikan rekonstruksi pada lokasi yang mengalami kerusakan agar tidak membahayakan pengguna jalan.

- Melakukan pemeliharaan atau perbaikan secara rutin terhadap jalan yang mengalami penurunan tingkat pelayanan baik itu kecil maupun besar.

- Evaluasi yang diamati dalam Tugas Akhir ini merupakan evaluasi terhadap perkerasan jalan, sehingga untuk mendukung program pemeliharaan  yang lebih  kompleks  diperlukan  juga  studi  lanjutan  terhadap  sistem  drainase serta  perhitungan  anggaran  biaya  yang  diperlukan  untuk  pemeliharaan. Sehingga dapat tercipta suatu sistem pemeliharaan jalan yang lebih tepat, efisien dan lebih ekonomis.

- Prioritas penanganan  yang utama dilakukan pada unit atau segmen  jalan yang mamiliki nilai kondisi jalan yang rendah, sehingga  kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tidak menjadi lebih parah.

- Diperlukan penentuan dan pengamatan kerusakan secara rutin oleh dinas terkait   apabila   ada  kemungkinan   jalan   rusak   maka   segera   diadakan perbaikan dengan metode perbaikan yang sesuai agar kerusakan dikemudian hari tidak bertambah luas.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum. (1987). Petunjuk perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Dengan Metode Analisa Komponen. Yayasan Penerbit PU.

Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. (1997). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). In Jakarta (pp. 1–573).

I Made Udiana, Andre R. Saudale, Jusuf J. S. Pah , 2014, Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W. J. Lalamentik dan Ruas Jalan Gor Flobamora), Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014, Universitas Undana, Kupang

Intan Wirnanda,  Renni Anggraini ,  M. Isya, 2018,  Analisis Tingkat Kerusakan Jalan dan Pengarunya Terhadap Kecepatan Kendaraan (Studi kasus: Jalan Blang Bintang Lama dan Jalan Teungku Hasan Dibakoi), Jurnal Teknik Sipil ISSN 2088-9321 Universitas  Syiah Kuala ISSN e-2502-5295 pp. 617 – 626, Banda Aceh.

Shahin, M.Y., 1994, Pavement Management for Airport, Road, and Parking  Lots, Chapman & Hall, New York.

Sukirman, S., 1991, Perkerasan Lentur Jalan Raya, Penerbit Nova, Bandung.